**磁粉检测报告**

报告编号: ZJC018-Z2-24-MT-016

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | | 宿迁大道(迎宾大道至杨舍路)快速化改造工程施工项目SODDSG1标段 | | | | | 工程名称 | | 宿迁大道(迎宾大道至杨舍路)快速化改造工程施工项目 | | |
| 构件名称 | | PM30~PM31 简支组合梁 | | | | | 检测部位 | | Z2-L2-8 | | |
| 材质 | | Q345qD | | | 反差增强剂 | | FA-5 | | 检测数量 | | 172.926 m |
| 检测时机 | | 焊后24小时 | | | 磁悬液类型 | | 黑色水悬液 | | 检测比例 | | 100% |
| 仪器型号和编号 | | 磁粉探伤仪 SZ-C04 | | | 施加方法 | | 喷罐 | | 磁化电流/  提升力 | | >45N |
| 表面状况 | | 打磨 | | | 磁化方法 | | 连续湿法 | | 磁化时间 | | 1~3S |
| 采用标准和级别 | | GB/T 26951-2011  GB/T 26952-2011 2X级 | | | 灵敏度试片 | | A1 30/100标准试片 | | 观察环境 | | 检测表面>1000Lx |
| 检测部位及缺陷示意图：    说明：焊缝坐标方向为纵向焊缝从小桩号到大桩号；环向焊缝从左到右；竖直焊缝从上到下。 | | | | | | | | | | | |
| 检测结果：  依据上述标准及合格级别，本公司按照上述比例对上述检测部位焊缝进行了检测，检测结论合格，具体检测情况见下页检测结果表格。 | | | | | | | | | | | |
| 编制 |  | | 审核 |  | | 批准 | |  | | 日 期 | 2024.11.25 |

**磁粉检测结果**

报告编号: ZJC018-Z2-24-MT-016

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件或焊缝  编号 | 检测部位  (m) | 检测  长度  (m) | 缺陷  编号 | 缺陷  性质 | X  (mm) | 缺陷  尺寸  (mm) | 结论 |
| 1 | FJ1 | (0~2)\*2 | 4.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 2 | FJ2 | (0~2)\*2 | 4.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 3 | TJ1 | (0~2)\*2 | 4.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 4 | TJ2 | (0~2)\*2 | 4.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 5 | TJ3 | (0~2)\*2 | 4.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 6 | TJ4 | (0~2)\*2 | 4.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 7 | TJ5 | (0~2)\*2 | 4.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 8 | TJ6 | (0~2)\*2 | 4.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 9 | TJ7 | (0~2)\*2 | 4.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 10 | QB3-TJH1 | (0~0.19)\*2 | 0.38 | / | A | / | / | 合格 |
| 11 | QB3-TJH2 | (0~0.19)\*2 | 0.38 | / | A | / | / | 合格 |
| 12 | QB3-TJH3 | (0~0.19)\*2 | 0.38 | / | A | / | / | 合格 |
| 13 | QB3-TJH4 | (0~0.19)\*2 | 0.38 | / | A | / | / | 合格 |
| 14 | QB3-TJH5 | (0~0.19)\*2 | 0.38 | / | A | / | / | 合格 |
| 15 | QB3-TJH6 | (0~0.19)\*2 | 0.38 | / | A | / | / | 合格 |
| 16 | QB3-TJH7 | (0~0.19)\*2 | 0.38 | / | A | / | / | 合格 |
| 17 | QB3-TJH8 | (0~0.19)\*2 | 0.38 | / | A | / | / | 合格 |
| 18 | QB3-TJH9 | (0~0.19)\*2 | 0.38 | / | A | / | / | 合格 |
| 19 | QB3-TJH10 | (0~0.19)\*2 | 0.38 | / | A | / | / | 合格 |
| 20 | QB3-TJH11 | (0~0.19)\*2 | 0.38 | / | A | / | / | 合格 |
| 21 | QB3-TJH12 | (0~0.19)\*2 | 0.38 | / | A | / | / | 合格 |
| 22 | QB3-TJH13 | (0~0.19)\*2 | 0.38 | / | A | / | / | 合格 |
| 23 | QB3-TJH14 | (0~0.19)\*2 | 0.38 | / | A | / | / | 合格 |
| 24 | QB4-TJH1 | (0~0.19)\*2 | 0.38 | / | A | / | / | 合格 |
| 25 | QB4-TJH2 | (0~0.19)\*2 | 0.38 | / | A | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员  （资质等级 Ⅱ级） |  | | | 检测日期 | | 2024.10.27 | |
| 缺陷性质代号:  A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 | | | | | | | | |

**磁粉检测结果**

报告编号: ZJC018-Z2-24-MT-016（续1）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件或焊缝  编号 | 检测部位  (m) | 检测  长度  (m) | 缺陷  编号 | 缺陷  性质 | X  (mm) | 缺陷  尺寸  (mm) | 结论 |
| 1 | QB4-TJH3 | (0~0.19)\*2 | 0.38 | / | A | / | / | 合格 |
| 2 | QB4-TJH4 | (0~0.19)\*2 | 0.38 | / | A | / | / | 合格 |
| 3 | QB4-TJH5 | (0~0.19)\*2 | 0.38 | / | A | / | / | 合格 |
| 4 | QB4-TJH6 | (0~0.19)\*2 | 0.38 | / | A | / | / | 合格 |
| 5 | QB4-TJH7 | (0~0.19)\*2 | 0.38 | / | A | / | / | 合格 |
| 6 | QB4-TJH8 | (0~0.19)\*2 | 0.38 | / | A | / | / | 合格 |
| 7 | QB4-TJH9 | (0~0.19)\*2 | 0.38 | / | A | / | / | 合格 |
| 8 | QB4-TJH10 | (0~0.19)\*2 | 0.38 | / | A | / | / | 合格 |
| 9 | QB4-TJH11 | (0~0.19)\*2 | 0.38 | / | A | / | / | 合格 |
| 10 | QB4-TJH12 | (0~0.19)\*2 | 0.38 | / | A | / | / | 合格 |
| 11 | QB4-TJH13 | (0~0.19)\*2 | 0.38 | / | A | / | / | 合格 |
| 12 | QB4-TJH14 | (0~0.19)\*2 | 0.38 | / | A | / | / | 合格 |
| 13 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员  （资质等级 Ⅱ级） |  | | | 检测日期 | | 2024.10.27 | |
| 缺陷性质代号:  A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 | | | | | | | | |

**磁粉检测结果**

报告编号: ZJC018-Z2-24-MT-016（续2）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件或焊缝  编号 | 检测部位  (m) | 检测  长度  (m) | 缺陷  编号 | 缺陷  性质 | X  (mm) | 缺陷  尺寸  (mm) | 结论 |
| 1 | HL4-15-T1 | (0~2)\*2 | 4.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 2 | HL4-15-T2 | (0~2.11)\*2 | 4.22 | / | A | / | / | 合格 |
| 3 | HL4-15-T3 | (0~2)\*2 | 4.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 4 | HL4-15-T4 | (0~2.164)\*2 | 4.328 | / | A | / | / | 合格 |
| 5 | HL5-15-T1 | (0~2)\*2 | 4.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 6 | HL5-15-T2 | (0~2.11)\*2 | 4.22 | / | A | / | / | 合格 |
| 7 | HL5-15-T3 | (0~2)\*2 | 4.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 8 | HL5-15-T4 | (0~2.164)\*2 | 4.328 | / | A | / | / | 合格 |
| 9 | HL6-15-T1 | (0~2)\*2 | 4.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 10 | HL6-15-T2 | (0~2.11)\*2 | 4.22 | / | A | / | / | 合格 |
| 11 | HL6-15-T3 | (0~2)\*2 | 4.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 12 | HL6-15-T4 | (0~2.164)\*2 | 4.328 | / | A | / | / | 合格 |
| 13 | HL7-15-T1 | (0~2)\*2 | 4.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 14 | HL7-15-T2 | (0~1.805)\*2 | 3.61 | / | A | / | / | 合格 |
| 15 | HL7-15-T3 | (0~2)\*2 | 4.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 16 | HL7-15-T4 | (0~1.851)\*2 | 3.702 | / | A | / | / | 合格 |
| 17 | HG3-8-T1 | (0~0.8)\*2 | 1.6 | / | A | / | / | 合格 |
| 18 | HG3-8-T2 | (0~1.488)\*2 | 2.976 | / | A | / | / | 合格 |
| 19 | HG3-8-T3 | (0~2)\*2 | 4.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 20 | HG3-8-T4 | (0~1.526)\*2 | 3.052 | / | A | / | / | 合格 |
| 21 | HG4-8-T1 | (0~0.8)\*2 | 1.6 | / | A | / | / | 合格 |
| 22 | HG4-8-T2 | (0~1.28)\*2 | 2.56 | / | A | / | / | 合格 |
| 23 | HG4-8-T3 | (0~2)\*2 | 4.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 24 | HG4-8-T4 | (0~1.313)\*2 | 2.626 | / | A | / | / | 合格 |
| 25 | ZG2-15-T1 | (0~3.751)\*2 | 7.502 | / | A | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员  （资质等级 Ⅱ级） |  | | | 检测日期 | | 2024.11.15 | |
| 缺陷性质代号:  A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 | | | | | | | | |

**磁粉检测结果**

报告编号: ZJC018-Z2-24-MT-016（续3）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件或焊缝  编号 | 检测部位  (m) | 检测  长度  (m) | 缺陷  编号 | 缺陷  性质 | X  (mm) | 缺陷  尺寸  (mm) | 结论 |
| 1 | ZG2-15-T2 | (0~1.28)\*2 | 2.56 | / | A | / | / | 合格 |
| 2 | ZG2-15-T3 | (0~3.432)\*2 | 6.864 | / | A | / | / | 合格 |
| 3 | ZG2-15-T4 | (0~1.313)\*2 | 2.626 | / | A | / | / | 合格 |
| 4 | DF2-8-1 | 0~3.715 | 3.715 | / | A | / | / | 合格 |
| 5 | DF2-8-2 | 0~1.268 | 1.268 | / | A | / | / | 合格 |
| 6 | DF2-8-3 | 0~3.398 | 3.398 | / | A | / | / | 合格 |
| 7 | DF2-8-4 | 0~1.301 | 1.301 | / | A | / | / | 合格 |
| 8 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员  （资质等级 Ⅱ级） |  | | | 检测日期 | | 2024.11.15 | |
| 缺陷性质代号:  A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 | | | | | | | | |

**磁粉检测结果**

报告编号: ZJC018-Z2-24-MT-016（续4）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件或焊缝  编号 | 检测部位  (m) | 检测  长度  (m) | 缺陷  编号 | 缺陷  性质 | X  (mm) | 缺陷  尺寸  (mm) | 结论 |
| 1 | DF2-8-T1 | 0~3.715 | 3.715 | / | A | / | / | 合格 |
| 2 | DF2-8-T2 | 0~1.268 | 1.268 | / | A | / | / | 合格 |
| 3 | DF2-8-T3 | 0~3.398 | 3.398 | / | A | / | / | 合格 |
| 4 | DF2-8-T4 | 0~1.301 | 1.301 | / | A | / | / | 合格 |
| 5 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员  （资质等级 Ⅱ级） |  | | | 检测日期 | | 2024.11.25 | |
| 缺陷性质代号:  A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 | | | | | | | | |