**磁粉检测报告**

报告编号: ZJC026-24-MT-003

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | | 中交一公局集团有限公司 | | | | | 工程名称 | | 钟园路对接强胜路道路工程 | | |
| 构件名称 | | S-1A | | | | | 检测部位 | | 角焊缝 | | |
| 材质 | | Q345qD | | | 反差增强剂 | | FA-5 | | 检测数量 | | 199.393 m |
| 检测时机 | | 焊后24小时 | | | 磁悬液类型 | | 黑色水悬液 | | 检测比例 | | 100% |
| 仪器型号和编号 | | 磁粉探伤仪 SZ-C04 | | | 施加方法 | | 喷罐 | | 磁化电流/  提升力 | | >45N |
| 表面状况 | | 打磨 | | | 磁化方法 | | 连续湿法 | | 磁化时间 | | 1~3S |
| 采用标准和级别 | | GB/T 26951-2011  GB/T 26952-2011 2X级 | | | 灵敏度试片 | | A1 30/100标准试片 | | 观察环境 | | 检测表面>1000Lx |
| 检测部位及缺陷示意图：    说明：焊缝坐标方向为纵向焊缝从小桩号到大桩号；环向焊缝从左到右；竖直焊缝从上到下。 | | | | | | | | | | | |
| 检测结果：  依据上述标准及合格级别，本公司按照上述比例对上述检测部位焊缝进行了检测，发现 3 处超标缺欠，其余焊缝检测结论合格，具体检测情况见下页检测结果表格。 | | | | | | | | | | | |
| 编制 |  | | 审核 |  | | 批准 | |  | | 日 期 | 2025.02.08 |

**磁粉检测结果**

报告编号: ZJC026-24-MT-003

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件或焊缝  编号 | 检测部位  (m) | 检测  长度  (m) | 缺陷  编号 | 缺陷  性质 | X  (mm) | 缺陷  尺寸  (mm) | 结论 |
| 1 | S-1A-M/BL1-1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 2 | S-1A-M/BL1-2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 3 | S-1A-M/BL2-1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 4 | S-1A-M/BL2-2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 5 | S-1A-M/UL1-1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 6 | S-1A-M/UL1-2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 7 | S-1A-M/UL1-3 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 8 | S-1A-M/UL1-4 | 0~1 | 1.0 | / | P | 200 | 50.0 | 不合格 |
| 9 | S-1A-M/UL2-1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 10 | S-1A-M/UL2-2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 11 | S-1A-M/UL2-3 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 12 | S-1A-M/UL2-4 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 13 | S-1A-M/UL3-1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 14 | S-1A-M/UL3-2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 15 | S-1A-M/UL3-3 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 16 | S-1A-M/UL3-4 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 17 | S-1A-M/UL4-1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 18 | S-1A-M/UL4-2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 19 | S-1A-M/UL4-3 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 20 | S-1A-M/UL4-4 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 21 | S-1A-M/UL5-1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 22 | S-1A-M/UL5-2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 23 | S-1A-M/UL5-3 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 24 | S-1A-M/UL5-4 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 25 | S-1A-M/UL6-1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员  （资质等级 Ⅱ级） |  | | | 检测日期 | | 2025.02.08 | |
| 缺陷性质代号:  A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 | | | | | | | | |

**磁粉检测结果**

报告编号: ZJC026-24-MT-003（续1）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件或焊缝  编号 | 检测部位  (m) | 检测  长度  (m) | 缺陷  编号 | 缺陷  性质 | X  (mm) | 缺陷  尺寸  (mm) | 结论 |
| 1 | S-1A-M/UL6-2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 2 | S-1A-M/UL6-3 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 3 | S-1A-M/UL6-4 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 4 | S-1A-M/UL7-1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 5 | S-1A-M/UL7-2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 6 | S-1A-M/UL7-3 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 7 | S-1A-M/UL7-4 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 8 | S-1A-M/UL8-1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 9 | S-1A-M/UL8-2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 10 | S-1A-M/UL8-3 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 11 | S-1A-M/UL8-4 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 12 | S-1A-M/UL9-1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 13 | S-1A-M/UL9-2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 14 | S-1A-M/UL9-3 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 15 | S-1A-M/UL9-4 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 16 | S-1A-M/UL10-1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 17 | S-1A-M/UL10-2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 18 | S-1A-M/UL10-3 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 19 | S-1A-M/UL10-4 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 20 | S-1A-M/UL11-1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 21 | S-1A-M/UL11-2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 22 | S-1A-M/UL11-3 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 23 | S-1A-M/UL11-4 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 24 | S-1A-M/UL12-1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 25 | S-1A-M/UL12-2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员  （资质等级 Ⅱ级） |  | | | 检测日期 | | 2025.02.08 | |
| 缺陷性质代号:  A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 | | | | | | | | |

**磁粉检测结果**

报告编号: ZJC026-24-MT-003（续2）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件或焊缝  编号 | 检测部位  (m) | 检测  长度  (m) | 缺陷  编号 | 缺陷  性质 | X  (mm) | 缺陷  尺寸  (mm) | 结论 |
| 1 | S-1A-M/UL12-3 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 2 | S-1A-M/UL12-4 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 3 | S-1A-D/BL1-1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 4 | S-1A-D/BL1-2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 5 | S-1A-D/BL2-1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 6 | S-1A-D/BL2-2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 7 | S-1A-D/TL1-1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 8 | S-1A-D/TL1-2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 9 | S-1A-D/TL1-3 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 10 | S-1A-D/TL1-4 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 11 | S-1A-D/TL2-1 | 0~1 | 1.0 | / | S | 240 | 80.0 | 不合格 |
| 12 | S-1A-D/TL2-2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 13 | S-1A-D/TL2-3 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 14 | S-1A-D/TL2-4 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 15 | S-1A-D/TL3-1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 16 | S-1A-D/TL3-2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 17 | S-1A-D/TL3-3 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 18 | S-1A-D/TL3-4 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 19 | S-1A-D/TL4-1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 20 | S-1A-D/TL4-2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 21 | S-1A-D/TL4-3 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 22 | S-1A-D/TL4-4 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 23 | S-1A-D/TL5-1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 24 | S-1A-D/TL5-2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 25 | S-1A-D/TL5-3 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员  （资质等级 Ⅱ级） |  | | | 检测日期 | | 2025.02.08 | |
| 缺陷性质代号:  A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 | | | | | | | | |

**磁粉检测结果**

报告编号: ZJC026-24-MT-003（续3）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件或焊缝  编号 | 检测部位  (m) | 检测  长度  (m) | 缺陷  编号 | 缺陷  性质 | X  (mm) | 缺陷  尺寸  (mm) | 结论 |
| 1 | S-1A-D/TL5-4 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 2 | S-1A-D/TL6-1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 3 | S-1A-D/TL6-2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 4 | S-1A-D/TL6-3 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 5 | S-1A-D/TL6-4 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 6 | S-1A-D/TL7-1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 7 | S-1A-D/TL7-2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 8 | S-1A-D/TL7-3 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 9 | S-1A-D/TL7-4 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 10 | S-1A-D/TL8-1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 11 | S-1A-D/TL8-2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 12 | S-1A-D/TL8-3 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 13 | S-1A-D/TL8-4 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 14 | S-1A-D/TL9-1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 15 | S-1A-D/TL9-2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 16 | S-1A-D/TL9-3 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 17 | S-1A-D/TL9-4 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 18 | S-1A-D/TL10-1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 19 | S-1A-D/TL10-2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 20 | S-1A-D/TL10-3 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 21 | S-1A-D/TL10-4 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 22 | S-1A-D/TL11-1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 23 | S-1A-D/TL11-2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 24 | S-1A-D/TL11-3 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 25 | S-1A-D/TL11-4 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员  （资质等级 Ⅱ级） |  | | | 检测日期 | | 2025.02.08 | |
| 缺陷性质代号:  A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 | | | | | | | | |

**磁粉检测结果**

报告编号: ZJC026-24-MT-003（续4）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件或焊缝  编号 | 检测部位  (m) | 检测  长度  (m) | 缺陷  编号 | 缺陷  性质 | X  (mm) | 缺陷  尺寸  (mm) | 结论 |
| 1 | S-1A-D/TL12-1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 2 | S-1A-D/TL12-2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 3 | S-1A-D/TL12-3 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 4 | S-1A-D/TL12-4 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 5 | S-1A-D/TL13-1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 6 | S-1A-D/TL13-2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 7 | S-1A-D/TL13-3 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 8 | S-1A-D/TL13-4 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 9 | S-1A-D/TL14-1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 10 | S-1A-D/TL14-2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 11 | S-1A-D/TL14-3 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 12 | S-1A-D/TL14-4 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 13 | S-1A-F/BL1-1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 14 | S-1A-F/BL1-2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 15 | S-1A-F/BL2-1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 16 | S-1A-F/BL2-2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 17 | S-1A-F/BL3-1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 18 | S-1A-F/BL3-2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 19 | S-1A-F/BL4-1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 20 | S-1A-F/BL4-2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 21 | S-1A-DG1/GJ1-1 | 0~0.322 | 0.322 | / | A | / | / | 合格 |
| 22 | S-1A-DG1/GJ1-2 | 0~0.322 | 0.322 | / | A | / | / | 合格 |
| 23 | S-1A-DG2/GJ1-1 | 0~1.113 | 1.113 | / | A | / | / | 合格 |
| 24 | S-1A-DG2/GJ1-2 | 0~1.113 | 1.113 | / | A | / | / | 合格 |
| 25 | S-1A-ZG/GJ1-1 | 0~0.322 | 0.322 | / | A | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员  （资质等级 Ⅱ级） |  | | | 检测日期 | | 2025.02.08 | |
| 缺陷性质代号:  A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 | | | | | | | | |

**磁粉检测结果**

报告编号: ZJC026-24-MT-003（续5）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件或焊缝  编号 | 检测部位  (m) | 检测  长度  (m) | 缺陷  编号 | 缺陷  性质 | X  (mm) | 缺陷  尺寸  (mm) | 结论 |
| 1 | S-1A-ZG/GJ1-2 | 0~0.322 | 0.322 | / | A | / | / | 合格 |
| 2 | S-1A-ZG/GJ2-1 | 0~0.5 | 0.5 | / | A | / | / | 合格 |
| 3 | S-1A-ZG/GJ2-2 | 0~0.5 | 0.5 | / | A | / | / | 合格 |
| 4 | S-1A-ZG/GJ3-1 | 0~0.5 | 0.5 | / | A | / | / | 合格 |
| 5 | S-1A-ZG/GJ3-2 | 0~0.5 | 0.5 | / | A | / | / | 合格 |
| 6 | S-1A-ZG/GJ4-1 | 0~0.5 | 0.5 | / | A | / | / | 合格 |
| 7 | S-1A-ZG/GJ4-2 | 0~0.5 | 0.5 | / | A | / | / | 合格 |
| 8 | S-1A-ZG/GJ1-1 | 0~0.5 | 0.5 | / | A | / | / | 合格 |
| 9 | S-1A-ZG/GJ1-1 | 0~0.5 | 0.5 | / | A | / | / | 合格 |
| 10 | S-1A-ZG/ZJ1-1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 11 | S-1A-ZG/ZJ1-2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 12 | S-1A-ZG/ZJ1-3 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 13 | S-1A-ZG/ZJ1-4 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 14 | S-1A-ZG/ZJ1-5 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 15 | S-1A-ZG/ZJ1-6 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 16 | S-1A-ZG/ZJ1-7 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 17 | S-1A-ZG/ZJ1-8 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 18 | S-1A-ZG/ZJ2-1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 19 | S-1A-ZG/ZJ2-2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 20 | S-1A-ZG/ZJ2-3 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 21 | S-1A-ZG/ZJ2-4 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 22 | S-1A-ZG/ZJ2-5 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 23 | S-1A-ZG/ZJ2-6 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 24 | S-1A-ZG/ZJ2-7 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 25 | S-1A-ZG/ZJ2-8 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员  （资质等级 Ⅱ级） |  | | | 检测日期 | | 2025.02.08 | |
| 缺陷性质代号:  A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 | | | | | | | | |

**磁粉检测结果**

报告编号: ZJC026-24-MT-003（续6）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件或焊缝  编号 | 检测部位  (m) | 检测  长度  (m) | 缺陷  编号 | 缺陷  性质 | X  (mm) | 缺陷  尺寸  (mm) | 结论 |
| 1 | S-1A-1HG/GJ1-1 | 0~0.5 | 0.5 | / | A | / | / | 合格 |
| 2 | S-1A-1HG/GJ1-2 | 0~0.5 | 0.5 | / | A | / | / | 合格 |
| 3 | S-1A-1HG/GJ2-1 | 0~0.5 | 0.5 | / | A | / | / | 合格 |
| 4 | S-1A-1HG/GJ2-2 | 0~0.5 | 0.5 | / | A | / | / | 合格 |
| 5 | S-1A-1HG/GJ3-1 | 0~0.5 | 0.5 | / | A | / | / | 合格 |
| 6 | S-1A-1HG/GJ3-2 | 0~0.5 | 0.5 | / | A | / | / | 合格 |
| 7 | S-1A-DG/M1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 8 | S-1A-DG/M2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 9 | S-1A-DG/D1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 10 | S-1A-DG/D2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 11 | S-1A-DG/F1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 12 | S-1A-DG/F2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 13 | S-1A-M/HG1-1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 14 | S-1A-M/HG1-2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 15 | S-1A-M/HG2-1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 16 | S-1A-M/HG2-2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 17 | S-1A-M/HG3-1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 18 | S-1A-M/HG3-2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 19 | S-1A-M/HG4-1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 20 | S-1A-M/HG4-2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 21 | S-1A-M/HG5-1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 22 | S-1A-M/HG5-2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 23 | S-1A-M/HG6-1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 24 | S-1A-M/HG6-2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 25 | S-1A-M/HG7-1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员  （资质等级 Ⅱ级） |  | | | 检测日期 | | 2025.02.08 | |
| 缺陷性质代号:  A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 | | | | | | | | |

**磁粉检测结果**

报告编号: ZJC026-24-MT-003（续7）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件或焊缝  编号 | 检测部位  (m) | 检测  长度  (m) | 缺陷  编号 | 缺陷  性质 | X  (mm) | 缺陷  尺寸  (mm) | 结论 |
| 1 | S-1A-M/HG7-2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 2 | S-1A-D/HG1-1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 3 | S-1A-D/HG1-2 | 0~1 | 1.0 | / | P | 0 | 50.0 | 不合格 |
| 4 | S-1A-D/HG2-1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 5 | S-1A-D/HG2-2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 6 | S-1A-D/HG3-1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 7 | S-1A-D/HG3-2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 8 | S-1A-D/HG4-1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 9 | S-1A-D/HG4-2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 10 | S-1A-D/HG5-1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 11 | S-1A-D/HG5-2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 12 | S-1A-D/HG6-1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 13 | S-1A-D/HG6-2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 14 | S-1A-D/HG7-1 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 15 | S-1A-D/HG7-2 | 0~1 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 16 | S-1A-F/HG1-1 | 0~2.295 | 2.295 | / | A | / | / | 合格 |
| 17 | S-1A-F/HG1-2 | 0~2.295 | 2.295 | / | A | / | / | 合格 |
| 18 | S-1A-F/HG1-3 | 0~2.863 | 2.863 | / | A | / | / | 合格 |
| 19 | S-1A-F/HG1-4 | 0~2.86 | 2.86 | / | A | / | / | 合格 |
| 20 | S-1A-F/HG1-5 | 0~2.858 | 2.858 | / | A | / | / | 合格 |
| 21 | S-1A-F/HG1-6 | 0~2.855 | 2.855 | / | A | / | / | 合格 |
| 22 | S-1A-F/HG1-7 | 0~2.853 | 2.853 | / | A | / | / | 合格 |
| 23 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员  （资质等级 Ⅱ级） |  | | | 检测日期 | | 2025.02.08 | |
| 缺陷性质代号:  A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 | | | | | | | | |