**超声波检测报告**

报告编号: ZJC018-PK1Z-24-UT-005

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | | 宿迁大道(迎宾大道至杨舍路)快速化改造工程施工项目SODDSG1标段 | | | 工程名称 | | | 宿迁大道(迎宾大道至杨舍路)快速化改造工程施工项目 | | |
| 构件名称 | | PK1Z-L1 | | | 检测部位 | | | PK1Z-L1 对接焊缝 | | |
| 材质 | | Q345qD | | 坡口形式 | V型 | | | 检测数量 | 9.458 m | |
| 检测时机 | | 焊后24小时 | | 焊接方法 | CO2气体保护焊+埋弧自动焊 | | | 检测比例 | 100% | |
| 热处理状态 | | TMCP | | 工件温度 | 5℃ | | | 表面状态 | 打磨光滑 | |
| 仪器型号/  编号 | | 超声波探伤仪 SZ-C01 | | 探头规格 | 5P9X9 70° 2.5P9X9 60 | | | 耦合剂 | 化学浆糊 | |
| 表面补偿 | | 4dB | | 对比试块 | RB-2 | | | 标准试块 | CSK-IA | |
| 检测位置 | |  | | 扫查方式 |  | | | 检测灵敏度 | Φ3×40 | |
| 采用标准/  级别 | | GB/T 11345-2023 检验等级 B | | | | | | 母材检测  结果 | 无影响横波检测缺陷 | |
| 检测部位及缺欠示意图：    说明：焊缝坐标方向为纵向焊缝从小桩号到大桩号；环向焊缝从左到右；竖直焊缝从上到下。 | | | | | | | | | | |
| 检测结果：  依据上述标准及合格级别，本公司按照上述比例对上述检测部位焊缝进行了检测，检测结论合格，具体检测情况见下页检测结果表格。 | | | | | | | | | | |
| 编制 |  | | 审核 |  | | 批准 |  | | 日 期 | 2024.11.12 |

**超声波检测结果**

报告编号: ZJC018-PK1Z-24-UT-005

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件或焊缝  编号 | 板厚mm | 检测部位  (m) | 检测  长度  (m) | 缺欠  编号 | 缺欠当量  (dB) | L  mm | X  mm | Y  mm | H  mm | 结论 |
| 1 | MH1 | 25+25 | 0~0.669 | 0.669 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | MH2 | 25+25 | 0~0.6 | 0.6 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | MH3 | 25+25 | 0~0.669 | 0.669 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员  （资质等级 Ⅱ级） |  | | | 检测日期 | | | 2024.10.13 | | | |
| 说明：L：缺欠指示长度；X：距基准点距离；Y：缺欠距焊缝中心距离；H：缺欠深度距离；R1-一次返修，R2-两次返修 | | | | | | | | | | | |

**超声波检测结果**

报告编号: ZJC018-PK1Z-24-UT-005（续1）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件或焊缝  编号 | 板厚mm | 检测部位  (m) | 检测  长度  (m) | 缺欠  编号 | 缺欠当量  (dB) | L  mm | X  mm | Y  mm | H  mm | 结论 |
| 1 | HGM1-1-T1 | 16+25 | 0~0.47 | 0.47 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | HGM1-1-T2 | 16+25 | 0~0.47 | 0.47 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | HGM1-2-T1 | 16+25 | 0~0.47 | 0.47 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | HGM1-2-T2 | 16+25 | 0~0.47 | 0.47 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | HGM2-1-T1 | 16+25 | 0~0.47 | 0.47 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | HGM2-1-T2 | 16+25 | 0~0.47 | 0.47 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | HGM2-2-T1 | 16+25 | 0~0.47 | 0.47 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | HGM2-2-T2 | 16+25 | 0~0.47 | 0.47 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | HGM3-1-T1 | 16+25 | 0~0.47 | 0.47 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | HGM3-1-T2 | 16+25 | 0~0.47 | 0.47 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | HGM3-2-T1 | 16+25 | 0~0.47 | 0.47 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | HGM3-2-T2 | 16+25 | 0~0.47 | 0.47 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | HGM4-1-T1 | 16+25 | 0~0.47 | 0.47 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | HGM4-1-T2 | 16+25 | 0~0.47 | 0.47 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | HGM4-2-T1 | 16+25 | 0~0.47 | 0.47 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | HGM4-2-T2 | 16+25 | 0~0.47 | 0.47 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员  （资质等级 Ⅱ级） |  | | | 检测日期 | | | 2024.11.12 | | | |
| 说明：L：缺欠指示长度；X：距基准点距离；Y：缺欠距焊缝中心距离；H：缺欠深度距离；R1-一次返修，R2-两次返修 | | | | | | | | | | | |