**超声波检测报告**

报告编号: ZJC022-24-UT-032

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | | 江苏常鑫路桥集团有限公司北京路桥通国际工程咨询有限公司苏交科集团检测认证有限公司 | | | 工程名称 | | | 南京至盐城高速公路NY-YZ8标 | | |
| 构件名称 | | 6-JD5 | | | 检测部位 | | | 对接焊缝 | | |
| 材质 | | Q345qD | | 坡口形式 | V型 | | | 检测数量 | 340.342 m | |
| 检测时机 | | 焊后24小时 | | 焊接方法 | CO2气体保护焊+埋弧自动焊 | | | 检测比例 | 100% | |
| 热处理状态 | | TMCP | | 工件温度 | 15℃ | | | 表面状态 | 打磨光滑 | |
| 仪器型号/  编号 | | 超声波探伤仪 SZ-C02 | | 探头规格 | 5P9X9 70° 2.5P9X9 60 | | | 耦合剂 | 化学浆糊 | |
| 表面补偿 | | 4dB | | 对比试块 | RB-2 | | | 标准试块 | CSK-IA | |
| 检测位置 | | 单面双侧 | | 扫查方式 | L+T | | | 检测灵敏度 | Φ3×40 | |
| 采用标准/  级别 | | GB/T 11345-2023 检验等级 B  GB/T 29712-2023 验收等级 2 | | | | | | 母材检测  结果 | 无影响横波检测缺陷 | |
| 检测部位及缺欠示意图：    说明：焊缝坐标方向为纵向焊缝从小桩号到大桩号；环向焊缝从左到右；竖直焊缝从上到下。 | | | | | | | | | | |
| 检测结果：  依据上述标准及合格级别，本公司按照上述比例对上述检测部位焊缝进行了检测，发现 3 处超标缺欠，其余焊缝检测结论合格，具体检测情况见下页检测结果表格。 | | | | | | | | | | |
| 编制 |  | | 审核 |  | | 批准 |  | | 日 期 | 2024.12.22 |

**超声波检测结果**

报告编号: ZJC022-24-UT-032

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件或焊缝  编号 | 板厚mm | 检测部位  (m) | 检测  长度  (m) | 缺欠  编号 | 缺欠当量  (dB) | L  mm | X  mm | Y  mm | H  mm | 结论 |
| 1 | 6-JD5-D1-BC-1 | 16+32 | 0~1.908 | 1.908 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 6-JD5-D2-BC-1 | 16+32 | 0~1.908 | 1.908 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 6-JD5-D3-BC-1 | 16+32 | 0~2.557 | 2.557 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 6-JD5-D4-BC-1 | 16+32 | 0~1.976 | 1.976 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 6-JD5-D5-BC-1 | 16+32 | 0~1.976 | 1.976 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 6-JD5-D6-BC-1 | 16+32 | 0~2.342 | 2.342 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 6-JD5-D7-BC-1 | 16+32 | 0~2.341 | 2.341 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 6-JD5-D8-BC-1 | 16+32 | 0~2.341 | 2.341 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 6-JD5-D9-BC-1 | 16+32 | 0~2.341 | 2.341 | F1 | SL+2.4dB | 400 | 800 | -3 | 8~10 | 不合格 |
| 10 | 6-JD5-D10-BC-1 | 16+32 | 0~2.341 | 2.341 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 6-JD5-D11-BC-1 | 16+32 | 0~2.341 | 2.341 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 6-JD5-D12-BC-1 | 16+32 | 0~1.951 | 1.951 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 6-JD5-D13-BC-1 | 16+32 | 0~1.951 | 1.951 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 6-JD5-D14-BC-1 | 16+32 | 0~1.951 | 1.951 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 6-JD5-D15-BC-1 | 16+32 | 0~1.951 | 1.951 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 6-JD5-D16-BC-1 | 16+32 | 0~1.966 | 1.966 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员  （资质等级 Ⅱ级） |  | | | 检测日期 | | | 2024.11.27 | | | |
| 说明：L：缺欠指示长度；X：距基准点距离；Y：缺欠距焊缝中心距离；H：缺欠深度距离；R1-一次返修，R2-两次返修 | | | | | | | | | | | |

**超声波检测结果**

报告编号: ZJC022-24-UT-032（续1）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件或焊缝  编号 | 板厚mm | 检测部位  (m) | 检测  长度  (m) | 缺欠  编号 | 缺欠当量  (dB) | L  mm | X  mm | Y  mm | H  mm | 结论 |
| 1 | 6-JD5-B1-BC-1 | 16+32 | 0~2.103 | 2.103 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 6-JD5-B2-BC-1 | 16+32 | 0~2.171 | 2.171 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 6-JD5-B3-BC-1 | 16+32 | 0~2.146 | 2.146 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 6-JD5-B4-BC-1 | 16+32 | 0~2.146 | 2.146 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 6-JD5-B5-BC-1 | 16+32 | 0~2.146 | 2.146 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 6-JD5-B6-BC-1 | 16+32 | 0~2.146 | 2.146 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 6-JD5-B7-BC-1 | 16+32 | 0~2.146 | 2.146 | F1 | SL+2.9dB | 200 | 1450 | -3 | 5~7 | 不合格 |
| 8 | 6-JD5-B8-BC-1 | 16+32 | 0~2.146 | 2.146 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 6-JD5-B9-BC-1 | 16+32 | 0~2.146 | 2.146 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 6-JD5-B10-BC-1 | 16+32 | 0~2.146 | 2.146 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 6-JD5-B11-BC-1 | 16+32 | 0~2.146 | 2.146 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 6-JD5-B12-BC-1 | 16+32 | 0~2.146 | 2.146 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 6-JD5-B13-BC-1 | 16+32 | 0~2.171 | 2.171 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 6-JD5-B14-BC-1 | 16+32 | 0~2.303 | 2.303 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员  （资质等级 Ⅱ级） |  | | | 检测日期 | | | 2024.12.02 | | | |
| 说明：L：缺欠指示长度；X：距基准点距离；Y：缺欠距焊缝中心距离；H：缺欠深度距离；R1-一次返修，R2-两次返修 | | | | | | | | | | | |

**超声波检测结果**

报告编号: ZJC022-24-UT-032（续2）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件或焊缝  编号 | 板厚mm | 检测部位  (m) | 检测  长度  (m) | 缺欠  编号 | 缺欠当量  (dB) | L  mm | X  mm | Y  mm | H  mm | 结论 |
| 1 | 6-JD5-DB-BC-1 | 16+16 | 0~19.727 | 19.727 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 6-JD5-DB-BC-2 | 16+16 | 0~19.727 | 19.727 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 6-JD5-DB-BC-3 | 16+16 | 0~19.727 | 19.727 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 6-JD5-DB-BC-4 | 16+16 | 0~19.727 | 19.727 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 6-JD5-DB-BC-5 | 16+16 | 0~19.727 | 19.727 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 6-JD5-DB-BC-6 | 16+16 | 0~19.727 | 19.727 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 6-JD5-DB-BC-7 | 16+16 | 0~19.727 | 19.727 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 6-JD5-DB-BC-8 | 16+16 | 0~19.727 | 19.727 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员  （资质等级 Ⅱ级） |  | | | 检测日期 | | | 2024.12.14 | | | |
| 说明：L：缺欠指示长度；X：距基准点距离；Y：缺欠距焊缝中心距离；H：缺欠深度距离；R1-一次返修，R2-两次返修 | | | | | | | | | | | |

**超声波检测结果**

报告编号: ZJC022-24-UT-032（续3）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件或焊缝  编号 | 板厚mm | 检测部位  (m) | 检测  长度  (m) | 缺欠  编号 | 缺欠当量  (dB) | L  mm | X  mm | Y  mm | H  mm | 结论 |
| 1 | 6-JD5-BB-BC-1 | 16+16 | 0~19.696 | 19.696 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 6-JD5-BB-BC-2 | 16+16 | 0~19.696 | 19.696 | F1 | SL+2.4dB | 250 | 11500 | -3 | 8~10 | 不合格 |
| 3 | 6-JD5-BB-BC-3 | 16+16 | 0~19.696 | 19.696 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 6-JD5-BB-BC-4 | 16+16 | 0~19.696 | 19.696 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 6-JD5-BB-BC-5 | 16+16 | 0~19.696 | 19.696 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 6-JD5-BB-BC-6 | 16+16 | 0~19.696 | 19.696 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员  （资质等级 Ⅱ级） |  | | | 检测日期 | | | 2024.12.22 | | | |
| 说明：L：缺欠指示长度；X：距基准点距离；Y：缺欠距焊缝中心距离；H：缺欠深度距离；R1-一次返修，R2-两次返修 | | | | | | | | | | | |