磁粉检测报告

报告编号: ZJC006-SG3-B9-23-MT-007

| 委托单位 |  | 江苏兆信工程项目管理有限公司 |  |  |  |  | 工程名称 |  | 腾龙大道智慧快速路二期工程TLDD-SG3标段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件名称 |  | 长虹路枢纽B匝道桥第9联 |  |  |  |  | 检测部位 |  | 对接焊缝 |  |  |
| 材质 |  | Q345qD |  |  | 反差增强剂 |  | FA-5 |  | 检测数量 |  | 63.0 m |
| 检测时机 |  | 焊后24小时 |  |  | 磁悬液类型 |  | 黑色水悬液 |  | 检测比例 |  | 20% |
| 仪器型号和编号 |  | 磁粉探伤仪 SZ-C04 |  |  | 施加方法 |  | 喷罐 |  | 磁化电流/ 提升力 |  | >45N |
| 表面状况 |  | 打磨 |  |  | 磁化方法 |  | 连续湿法 |  | 磁化时间 |  | 1~3S |
| 采用标准和级别 |  | GB/T 26951-2011 GB/T 26952-2011 2X级 |  |  | 灵敏度试片 |  | A1 30/100标准试片 |  | 观察环境 |  | 检测表面>1000Lx |
| 检测部位及缺陷示意图： 说明：焊缝坐标方向为纵向焊缝从小桩号到大桩号；环向焊缝从左到右；竖直焊缝从上到下。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果： 依据上述标准及合格级别，本公司按照上述比例对上述检测部位焊缝进行了检测，检测结论合格，具体检测情况见下页检测结果表格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 |  |  | 审核 |  |  | 批准 |  |  |  | 日 期 | 2025.12.06 |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC006-SG3-B9-23-MT-007

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B9-A+B-DQB10-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | B9-A+B-DQB11-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | B9-A+B-DQB11-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | B9-A+B-DQB12-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | B9-A+B-DQB12-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | B9-A+B-DQB13-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | B9-A+B-DQB13-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | B9-B+C-DQB7-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | B9-B+C-DQB8-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | B9-B+C-DQB8-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | B9-B+C-DQB9-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | B9-B+C-DQB9-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | B9-B+C-DQB10-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | B9-B+C-DQB10-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | B9-B+C-DQB11-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | B9-B+C-DQB11-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | B9-C+D-DQB10-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | B9-C+D-DQB10-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | B9-C+D-DQB11-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | B9-C+D-DQB11-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | B9-C+D-DQB12-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | B9-C+D-DQB12-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | B9-C+D-DQB13-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | B9-D+E-DQB13-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | B9-D+E-DQB13-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.12.06 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC006-SG3-B9-23-MT-007（续1）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B9-D+E-DQB14-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | B9-D+E-DQB14-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | B9-D+E-DQB15-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | B9-D+E-DQB15-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | B9-D+E-DQB16-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | B9-D+E-DQB16-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | B9-D+E-DQB17-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | B9-E+F-DQB4-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | B9-E+F-DQB4-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | B9-E+F-DQB5-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | B9-E+F-DQB5-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | B9-E+F-DQB6-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | B9-E+F-DQB6-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | B9-E+F-DQB7-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | B9-E+F-DQB17-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | B9-E+F-DQB18-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | B9-E+F-DQB18-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | B9-E+F-DQB19-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | B9-E+F-DQB19-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | B9-E+F-DQB20-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | B9-E+F-DQB20-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | B9-F+G-DQB15-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | B9-F+G-DQB16-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | B9-F+G-DQB16-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | B9-F+G-DQB17-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.12.06 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC006-SG3-B9-23-MT-007（续2）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B9-F+G-DQB17-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | B9-F+G-DQB18-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | B9-F+G-DQB18-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | B9-F+G-DQB19-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | B9-F+G-DQB29-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | B9-F+G-DQB29-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | B9-F+G-DQB30-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | B9-F+G-DQB30-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | B9-F+G-DQB31-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | B9-F+G-DQB31-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | B9-F+G-DQB32-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | B9-F+G-DQB32-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | B9-F+G-DQB33-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | B9-G+H-DQB22-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | B9-G+H-DQB22-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | B9-G+H-DQB23-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | B9-G+H-DQB23-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | B9-G+H-DQB24-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | B9-G+H-DQB24-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | B9-G+H-DQB25-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | B9-G+H-DQB25-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | B9-G+H-DQB26-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | B9-G+H-DQB26-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | B9-H+J-DQB13-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | B9-H+J-DQB14-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.12.06 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC006-SG3-B9-23-MT-007（续3）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B9-H+J-DQB14-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | B9-H+J-DQB15-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | B9-H+J-DQB15-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | B9-H+J-DQB16-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | B9-H+J-DQB16-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | B9-H+J-DQB17-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | B9-H+J-DQB17-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | B9-H+J-DQB18-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | B9-H+J-DQB18-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | B9-H+J-DQB19-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | B9-A+B-FQB4-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | B9-A+B-FQB4-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | B9-A+B-FQB5-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | B9-A+B-FQB5-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | B9-A+B-FQB6-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | B9-A+B-FQB6-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | B9-A+B-FQB7-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | B9-A+B-FQB7-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | B9-C+D-FQB6-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | B9-C+D-FQB7-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | B9-C+D-FQB7-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | B9-C+D-FQB8-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | B9-C+D-FQB8-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | B9-C+D-FQB9-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | B9-C+D-FQB9-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.12.06 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC006-SG3-B9-23-MT-007（续4）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B9-C+D-FQB10-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | B9-E+F-FQB4-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | B9-E+F-FQB4-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | B9-E+F-FQB5-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | B9-E+F-FQB5-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | B9-E+F-FQB6-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | B9-E+F-FQB6-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | B9-E+F-FQB7-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | B9-E+F-FQB7-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | B9-F+G-FQB5-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | B9-F+G-FQB5-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | B9-F+G-FQB6-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | B9-F+G-FQB6-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | B9-F+G-FQB7-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | B9-F+G-FQB7-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | B9-F+G-FQB8-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | B9-F+G-FQB8-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | B9-H+J-FQB10-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | B9-H+J-FQB10-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | B9-H+J-FQB11-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | B9-H+J-FQB11-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | B9-H+J-FQB12-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | B9-H+J-FQB12-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | B9-H+J-FQB13-DJ1 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | B9-H+J-FQB13-DJ2 | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.12.06 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC006-SG3-B9-23-MT-007（续5）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B9-A+B-MQB8-DJ1 | 0~0.86 | 0.86 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | B9-A+B-MQB8-DJ2 | 0~0.86 | 0.86 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | B9-A+B-MQB9-DJ1 | 0~0.86 | 0.86 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | B9-A+B-MQB9-DJ2 | 0~0.86 | 0.86 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | B9-A+B-MQB10-DJ1 | 0~0.86 | 0.86 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | B9-A+B-MQB10-DJ2 | 0~0.86 | 0.86 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | B9-A+B-MQB11-DJ1 | 0~0.86 | 0.86 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | B9-B+C-MQB12-DJ1 | 0~0.86 | 0.86 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | B9-B+C-MQB12-DJ1 | 0~0.86 | 0.86 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | B9-B+C-MQB13-DJ1 | 0~0.86 | 0.86 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | B9-B+C-MQB13-DJ1 | 0~0.86 | 0.86 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | B9-B+C-MQB14-DJ1 | 0~0.86 | 0.86 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | B9-B+C-MQB14-DJ1 | 0~0.86 | 0.86 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | B9-B+C-MQB15-DJ1 | 0~0.86 | 0.86 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | B9-C+D-MQB14-DJ1 | 0~0.86 | 0.86 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | B9-C+D-MQB14-DJ1 | 0~0.86 | 0.86 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | B9-C+D-MQB15-DJ1 | 0~0.86 | 0.86 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | B9-C+D-MQB15-DJ1 | 0~0.86 | 0.86 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | B9-D+E-MQB1-DJ1 | 0~0.86 | 0.86 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | B9-D+E-MQB1-DJ2 | 0~0.86 | 0.86 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | B9-D+E-MQB2-DJ1 | 0~0.86 | 0.86 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | B9-D+E-MQB2-DJ2 | 0~0.86 | 0.86 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | B9-D+E-MQB3-DJ1 | 0~0.86 | 0.86 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | B9-D+E-MQB3-DJ2 | 0~0.86 | 0.86 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | B9-E+F-MQB6-DJ2 | 0~0.86 | 0.86 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.12.06 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC006-SG3-B9-23-MT-007（续6）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B9-E+F-MQB7-DJ1 | 0~0.86 | 0.86 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | B9-E+F-MQB7-DJ2 | 0~0.86 | 0.86 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | B9-E+F-MQB8-DJ1 | 0~0.86 | 0.86 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | B9-E+F-MQB8-DJ2 | 0~0.86 | 0.86 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | B9-E+F-MQB9-DJ1 | 0~0.86 | 0.86 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | B9-E+F-MQB9-DJ2 | 0~0.86 | 0.86 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | B9-F+G-MQB13-DJ1 | 0~0.86 | 0.86 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | B9-F+G-MQB13-DJ1 | 0~0.86 | 0.86 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | B9-F+G-MQB14-DJ1 | 0~0.86 | 0.86 | F1 | P | 0 | 90 | 合格 |
| 10 | B9-F+G-MQB14-DJ1 | 0~0.86 | 0.86 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | B9-F+G-MQB15-DJ1 | 0~0.86 | 0.86 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | B9-F+G-MQB15-DJ1 | 0~0.86 | 0.86 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | B9-G+H-MQB1-DJ1 | 0~0.86 | 0.86 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | B9-G+H-MQB1-DJ2 | 0~0.86 | 0.86 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | B9-H+J-MQB9-DJ2 | 0~0.86 | 0.86 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | B9-H+J-MQB10-DJ1 | 0~0.86 | 0.86 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | B9-H+J-MQB10-DJ2 | 0~0.86 | 0.86 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | B9-H+J-MQB11-DJ1 | 0~0.86 | 0.86 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | B9-H+J-MQB11-DJ2 | 0~0.86 | 0.86 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | B9-H+J-MQB12-DJ1 | 0~0.86 | 0.86 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | B9-H+J-MQB12-DJ1 | 0~0.86 | 0.86 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | B9-H+J-MQB13-DJ1 | 0~0.86 | 0.86 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | B9-H+J-MQB13-DJ1 | 0~0.86 | 0.86 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | B9-H+J-MQB14-DJ1 | 0~0.86 | 0.86 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | B9-H+J-MQB14-DJ1 | 0~0.86 | 0.86 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.12.06 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |