磁粉检测报告

承包单位：   中铁宝桥集团有限公司        合同号：        HWK-63

监理单位： 江苏东南工程咨询有限公司       编  号：ZJC001-CS5-CFXX-25-XC-MT-001

| 委托单位 |  | 中铁宝桥集团有限公司 |  |  |  |  | 工程名称 |  | 沪武高速公路太仓至常州段扩建工程钢结构制造施工项目HWK-63标段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件名称 |  | AYP1 |  |  |  |  | 检测部位 |  | 顶板U肋嵌补对接焊缝 |  |  |
| 材质 |  | Q345qD |  |  | 反差增强剂 |  | FA-5 |  | 检测数量 |  | 186.12 m |
| 检测时机 |  | 焊后24小时 |  |  | 磁悬液类型 |  | 黑色水悬液 |  | 检测比例 |  | 100% |
| 仪器型号和编号 |  | 磁粉探伤仪 SZ-C43 |  |  | 施加方法 |  | 喷罐 |  | 磁化电流/ 提升力 |  | >45N |
| 表面状况 |  | 打磨 |  |  | 磁化方法 |  | 连续湿法 |  | 磁化时间 |  | 1~3S |
| 采用标准和级别 |  | GB/T 26951-2011 GB/T 26952-2011 2X级 |  |  | 灵敏度试片 |  | A1 30/100标准试片 |  | 观察环境 |  | 检测表面>1000Lx |
| 检测部位及缺陷示意图： 说明：焊缝坐标方向为纵向焊缝从小桩号到大桩号；环向焊缝从左到右；竖直焊缝从上到下。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果： 依据上述标准及合格级别，本公司按照上述比例对上述检测部位焊缝进行了检测，发现 1 处超标缺欠，其余焊缝检测结论合格，具体检测情况见下页检测结果表格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 |  |  | 审核 |  |  | 批准 |  |  |  | 日 期 | 2025.08.14 |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC001-CS5-CFXX-25-XC-MT-001

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dd-49 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | Dd-50 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | Dd-51 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | Dd-52 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | Dd-53 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | Dd-54 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | Dd-55 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | Dd-56 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | Dd-57 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | Dd-58 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | Dd-59 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | Dd-60 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | Dd-61 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | Dd-62 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | Dd-63 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | Dd-64 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | Dd-65 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | Dd-66 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | Dd-67 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | Dd-68 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | Dd-69 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | Dd-70 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | Dd-71 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | Dd-72 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | Dd-73 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.08.13 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC001-CS5-CFXX-25-XC-MT-001（续1）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dd-74 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | Dd-75 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | Dd-76 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | Dd-77 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | Dd-78 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | Dd-79 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | Dd-80 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | Dd-81 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | Dd-82 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | Dd-83 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | Dd-84 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | Dd-85 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | Dd-86 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | Dd-87 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | Dd-88 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | Dd-89 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | Dd-90 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | Dd-91 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | Dd-92 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | Dd-93 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | Dd-94 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | Dd-95 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | Dd-96 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | Dd-97 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | Dd-98 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.08.13 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC001-CS5-CFXX-25-XC-MT-001（续2）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dd-99 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | Dd-100 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | Dd-101 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | Dd-102 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | Dd-103 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | Dd-104 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | Dd-105 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | Dd-106 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | Dd-107 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | Dd-108 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | Dd-109 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | Dd-110 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | Dd-111 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | Dd-112 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | Dd-113 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | Dd-114 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | Dd-115 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | Dd-116 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | Dd-117 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | Dd-118 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | Dd-119 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | Dd-120 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | Dd-121 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | Dd-122 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | Dd-123 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.08.13 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC001-CS5-CFXX-25-XC-MT-001（续3）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dd-124 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | Dd-125 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | Dd-126 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | Dd-127 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | Dd-128 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | Dd-129 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | Dd-130 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | Dd-131 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | Dd-132 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | Dd-133 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | Dd-134 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | Dd-135 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | Dd-136 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | Dd-137 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | Dd-138 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | Dd-139 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | Dd-140 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | Dd-141 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | Dd-142 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | Dd-143 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | Dd-144 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | Dd-145 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | Dd-146 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | Dd-147 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | Dd-148 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.08.13 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC001-CS5-CFXX-25-XC-MT-001（续4）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dd-149 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | Dd-150 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | Dd-151 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | Dd-152 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | Dd-153 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | Dd-154 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | Dd-155 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | Dd-156 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | Dd-157 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | Dd-158 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | Dd-159 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | Dd-160 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | Dd-161 | 0~0.705 | 0.705 | F1 | P | 0 | 60 | 不合格 |
| 14 | Dd-162 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | Dd-163 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | Dd-164 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | Dd-165 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | Dd-166 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | Dd-167 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | Dd-168 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | Dd-169 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | Dd-170 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | Dd-171 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | Dd-172 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | Dd-173 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.08.13 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC001-CS5-CFXX-25-XC-MT-001（续5）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dd-174 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | Dd-175 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | Dd-176 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | Dd-177 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | Dd-178 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | Dd-179 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | Dd-180 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | Dd-181 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | Dd-182 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | Dd-183 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | Dd-184 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | Dd-185 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | Dd-186 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | Dd-187 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | Dd-188 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | Dd-189 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | Dd-190 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | Dd-191 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | Dd-192 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | Dd-193 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | Dd-194 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | Dd-195 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | Dd-196 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | Dd-197 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | Dd-198 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.08.13 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC001-CS5-CFXX-25-XC-MT-001（续6）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dd-199 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | Dd-200 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.08.13 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC001-CS5-CFXX-25-XC-MT-001（续7）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dd-201 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | Dd-202 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | Dd-203 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | Dd-204 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | Dd-205 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | Dd-206 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | Dd-207 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | Dd-208 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | Dd-209 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | Dd-210 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | Dd-211 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | Dd-212 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | Dd-213 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | Dd-214 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | Dd-215 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | Dd-216 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | Dd-217 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | Dd-218 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | Dd-219 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | Dd-220 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | Dd-221 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | Dd-222 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | Dd-223 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | Dd-224 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | Dd-225 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.08.14 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC001-CS5-CFXX-25-XC-MT-001（续8）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dd-226 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | Dd-227 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | Dd-228 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | Dd-229 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | Dd-230 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | Dd-231 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | Dd-232 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | Dd-233 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | Dd-234 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | Dd-235 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | Dd-236 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | Dd-237 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | Dd-238 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | Dd-239 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | Dd-240 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | Dd-241 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | Dd-242 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | Dd-243 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | Dd-244 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | Dd-245 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | Dd-246 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | Dd-247 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | Dd-248 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | Dd-249 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | Dd-250 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.08.14 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC001-CS5-CFXX-25-XC-MT-001（续9）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dd-251 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | Dd-252 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | Dd-253 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | Dd-254 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | Dd-255 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | Dd-256 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | Dd-257 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | Dd-258 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | Dd-259 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | Dd-260 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | Dd-261 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | Dd-262 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | Dd-263 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | Dd-264 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | Dd-265 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | Dd-266 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | Dd-267 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | Dd-268 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | Dd-269 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | Dd-270 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | Dd-271 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | Dd-272 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | Dd-273 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | Dd-274 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | Dd-275 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.08.14 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC001-CS5-CFXX-25-XC-MT-001（续10）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dd-276 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | Dd-277 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | Dd-278 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | Dd-279 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | Dd-280 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | Dd-281 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | Dd-282 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | Dd-283 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | Dd-284 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | Dd-285 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | Dd-286 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | Dd-287 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | Dd-288 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | Dd-289 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | Dd-290 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | Dd-291 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | Dd-292 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | Dd-293 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | Dd-294 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | Dd-295 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | Dd-296 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | Dd-297 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | Dd-298 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | Dd-299 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | Dd-300 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.08.14 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC001-CS5-CFXX-25-XC-MT-001（续11）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dd-301 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | Dd-302 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | Dd-303 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | Dd-304 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | Dd-305 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | Dd-306 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | Dd-307 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | Dd-308 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | Dd-309 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | Dd-310 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | Dd-311 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | Dd-312 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.08.14 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |