磁粉检测报告

报告编号: ZJC002-24-MT-060

| 委托单位 |  | 江苏省交通工程集团有限公司 |  |  |  |  | 工程名称 |  | 腾龙路智慧快速路二期工程（规划润园路-黄河西路）、机场路快速化改造收尾工程施工项目TLDD-SG6标段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件名称 |  | 6-GA43 |  |  |  |  | 检测部位 |  | 角焊缝 |  |  |
| 材质 |  | Q345qD |  |  | 反差增强剂 |  | FA-5 |  | 检测数量 |  | 40.27 m |
| 检测时机 |  | 焊后24小时 |  |  | 磁悬液类型 |  | 黑色水悬液 |  | 检测比例 |  | 100% |
| 仪器型号和编号 |  | 磁粉探伤仪 SZ-C43 |  |  | 施加方法 |  | 喷罐 |  | 磁化电流/ 提升力 |  | >45N |
| 表面状况 |  | 打磨 |  |  | 磁化方法 |  | 连续湿法 |  | 磁化时间 |  | 1~3S |
| 采用标准和级别 |  | GB/T 26951-2011 GB/T 26952-2011 2X级 |  |  | 灵敏度试片 |  | A1 30/100标准试片 |  | 观察环境 |  | 检测表面>1000Lx |
| 检测部位及缺陷示意图： 说明：焊缝坐标方向为纵向焊缝从小桩号到大桩号；环向焊缝从左到右；竖直焊缝从上到下。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果： 依据上述标准及合格级别，本公司按照上述比例对上述检测部位焊缝进行了检测，检测结论合格，具体检测情况见下页检测结果表格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 |  |  | 审核 |  |  | 批准 |  |  |  | 日 期 | 2024.10.17 |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-MT-060

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-GA43-J1 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 6-GA43-J2 | 0~2.38 | 2.38 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 6-GA43-J3 | 0~2.38 | 2.38 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 6-GA43-J4 | 0~1.91 | 1.91 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 6-GA43-J5 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 6-GA43-J6 | 0~2.38 | 2.38 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 6-GA43-J7 | 0~2.38 | 2.38 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 6-GA43-J8 | 0~1.91 | 1.91 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 6-GA43-J9 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 6-GA43-J10 | 0~2.38 | 2.38 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 6-GA43-J11 | 0~2.38 | 2.38 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 6-GA43-J12 | 0~1.91 | 1.91 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 6-GA43-J13 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 6-GA43-J14 | 0~1.55 | 1.55 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 6-GA43-J15 | 0~1.55 | 1.55 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 6-GA43-J16 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 6-GA43-J17 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 6-GA43-J18 | 0~1.51 | 1.51 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 6-GA43-J19 | 0~1.51 | 1.51 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 6-GA43-J20 | 0~2.14 | 2.14 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.10.17 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |