磁粉检测报告

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-001

| 委托单位 |  | 江苏省交通工程集团有限公司 |  |  |  |  | 工程名称 |  | 腾龙路智慧快速路二期工程（规划润园路-黄河西路）、机场路快速化改造收尾工程施工项目TLDD-SG7标段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件名称 |  | 31~32号墩 |  |  |  |  | 检测部位 |  | 底板嵌补对接焊缝 |  |  |
| 材质 |  | Q345qD |  |  | 反差增强剂 |  | FA-5 |  | 检测数量 |  | 56.0 m |
| 检测时机 |  | 焊后24小时 |  |  | 磁悬液类型 |  | 黑色水悬液 |  | 检测比例 |  | 100% |
| 仪器型号和编号 |  | 磁粉探伤仪 SZ-C04 |  |  | 施加方法 |  | 喷罐 |  | 磁化电流/ 提升力 |  | >45N |
| 表面状况 |  | 打磨 |  |  | 磁化方法 |  | 连续湿法 |  | 磁化时间 |  | 1~3S |
| 采用标准和级别 |  | GB/T 26951-2011 GB/T 26952-2011 2X级 |  |  | 灵敏度试片 |  | A1 30/100标准试片 |  | 观察环境 |  | 检测表面>1000Lx |
| 检测部位及缺陷示意图： 说明：焊缝坐标方向为纵向焊缝从小桩号到大桩号；环向焊缝从左到右；竖直焊缝从上到下。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果： 依据上述标准及合格级别，本公司按照上述比例对上述检测部位焊缝进行了检测，发现 2 处超标缺欠，其余焊缝检测结论合格，具体检测情况见下页检测结果表格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 |  |  | 审核 |  |  | 批准 |  |  |  | 日 期 | 2024.12.17 |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-001

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-3/4-1A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-3/4-2A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-3/4-3A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-3/4-4A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-3/4-5A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-3/4-6A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-3/4-7A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-3/4-8A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-3/4-9A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-3/4-10A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-3/4-1B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-3/4-2B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-3/4-3B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-3/4-4B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-3/4-5B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-3/4-6B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-3/4-7B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-3/4-8B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-3/4-9B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-3/4-10B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-6/7-1A | 0~0.16 | 0.16 | F1 | P | 55 | 40 | 不合格 |
| 22 | 13-6/7-2A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-6/7-3A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-6/7-4A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-6/7-5A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.17 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-001（续1）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-6/7-6A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-6/7-7A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-6/7-8A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-6/7-9A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-6/7-10A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-6/7-1B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-6/7-2B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-6/7-3B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-6/7-4B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-6/7-5B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-6/7-6B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-6/7-7B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-6/7-8B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-6/7-9B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-6/7-10B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-9/10-1A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-9/10-2A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-9/10-3A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-9/10-4A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-9/10-5A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-9/10-6A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-9/10-7A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-9/10-8A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-9/10-9A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-9/10-10A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.17 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-001（续2）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-9/10-1B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-9/10-2B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-9/10-3B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-9/10-4B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-9/10-5B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-9/10-6B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-9/10-7B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-9/10-8B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-9/10-9B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-9/10-10B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-12/13-1A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-12/13-2A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-12/13-3A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-12/13-4A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-12/13-5A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-12/13-6A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-12/13-7A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-12/13-8A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-12/13-9A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-12/13-10A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-12/13-1B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-12/13-2B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-12/13-3B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-12/13-4B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-12/13-5B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.17 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-001（续3）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-12/13-6B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-12/13-7B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-12/13-8B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-12/13-9B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-12/13-10B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-4/5-1A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-4/5-2A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-4/5-3A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-4/5-4A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-4/5-5A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-4/5-6A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-4/5-7A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-4/5-8A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-4/5-9A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-4/5-10A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-4/5-1B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-4/5-2B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-4/5-3B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-4/5-4B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-4/5-5B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-4/5-6B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-4/5-7B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-4/5-8B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-4/5-9B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-4/5-10B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.17 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-001（续4）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-7/8-1A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-7/8-2A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-7/8-3A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-7/8-4A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-7/8-5A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-7/8-6A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-7/8-7A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-7/8-8A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-7/8-9A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-7/8-10A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-7/8-1B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-7/8-2B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-7/8-3B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-7/8-4B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-7/8-5B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-7/8-6B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-7/8-7B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-7/8-8B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-7/8-9B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-7/8-10B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-10/11-1A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-10/11-2A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-10/11-3A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-10/11-4A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-10/11-5A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.17 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-001（续5）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-10/11-6A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-10/11-7A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-10/11-8A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-10/11-9A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-10/11-10A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-10/11-1B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-10/11-2B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-10/11-3B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-10/11-4B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-10/11-5B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-10/11-6B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-10/11-7B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-10/11-8B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-10/11-9B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-10/11-10B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-1/3-1A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-1/3-2A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-1/3-3A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-1/3-4A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-1/3-5A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-1/3-6A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-1/3-7A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-1/3-8A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-1/3-9A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-1/3-10A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.17 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-001（续6）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-1/3-1B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-1/3-2B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-1/3-3B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-1/3-4B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-1/3-5B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-1/3-6B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-1/3-7B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-1/3-8B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-1/3-9B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-1/3-10B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-1/6-1A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-1/6-2A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-1/6-3A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-1/6-4A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-1/6-5A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-1/6-6A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-1/6-7A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-1/6-8A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-1/6-9A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-1/6-10A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-1/6-1B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-1/6-2B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-1/6-3B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-1/6-4B | 0~0.21 | 0.21 | F1 | P | 60 | 38 | 不合格 |
| 25 | 13-1/6-5B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.17 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-001（续7）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-1/6-6B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-1/6-7B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-1/6-8B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-1/6-9B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-1/6-10B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-1/9-1A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-1/9-2A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-1/9-3A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-1/9-4A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-1/9-5A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-1/9-6A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-1/9-7A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-1/9-8A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-1/9-9A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-1/9-10A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-1/9-1B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-1/9-2B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-1/9-3B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-1/9-4B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-1/9-5B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-1/9-6B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-1/9-7B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-1/9-8B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-1/9-9B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-1/9-10B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.17 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-001（续8）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-1/12-1A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-1/12-2A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-1/12-3A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-1/12-4A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-1/12-5A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-1/12-6A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-1/12-7A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-1/12-8A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-1/12-9A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-1/12-10A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-1/12-1B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-1/12-2B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-1/12-3B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-1/12-4B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-1/12-5B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-1/12-6B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-1/12-7B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-1/12-8B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-1/12-9B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-1/12-10B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-5/2-1A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-5/2-2A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-5/2-3A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-5/2-4A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-5/2-5A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.17 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-001（续9）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-5/2-6A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-5/2-7A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-5/2-8A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-5/2-9A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-5/2-10A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-5/2-1B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-5/2-2B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-5/2-3B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-5/2-4B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-5/2-5B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-5/2-6B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-5/2-7B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-5/2-8B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-5/2-9B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-5/2-10B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-8/2-1A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-8/2-2A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-8/2-3A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-8/2-4A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-8/2-5A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-8/2-6A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-8/2-7A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-8/2-8A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-8/2-9A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-8/2-10A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.17 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-001（续10）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-8/2-1B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-8/2-2B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-8/2-3B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-8/2-4B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-8/2-5B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-8/2-6B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-8/2-7B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-8/2-8B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-8/2-9B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-8/2-10B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-11/2-1A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-11/2-2A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-11/2-3A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-11/2-4A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-11/2-5A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-11/2-6A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-11/2-7A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-11/2-8A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-11/2-9A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-11/2-10A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-11/2-1B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-11/2-2B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-11/2-3B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-11/2-4B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-11/2-5B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.17 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-001（续11）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-11/2-6B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-11/2-7B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-11/2-8B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-11/2-9B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-11/2-10B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-14/2-1A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-14/2-2A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-14/2-3A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-14/2-4A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-14/2-5A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-14/2-6A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-14/2-7A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-14/2-8A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-14/2-9A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-14/2-10A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-14/2-1B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-14/2-2B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-14/2-3B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-14/2-4B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-14/2-5B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-14/2-6B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-14/2-7B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-14/2-8B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-14/2-9B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-14/2-10B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.17 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |