磁粉检测报告

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-002

| 委托单位 |  | 江苏省交通工程集团有限公司 |  |  |  |  | 工程名称 |  | 腾龙路智慧快速路二期工程（规划润园路-黄河西路）、机场路快速化改造收尾工程施工项目TLDD-SG7标段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件名称 |  | 32~33号墩 |  |  |  |  | 检测部位 |  | 底板嵌补对接焊缝 |  |  |
| 材质 |  | Q345qD |  |  | 反差增强剂 |  | FA-5 |  | 检测数量 |  | 46.4 m |
| 检测时机 |  | 焊后24小时 |  |  | 磁悬液类型 |  | 黑色水悬液 |  | 检测比例 |  | 100% |
| 仪器型号和编号 |  | 磁粉探伤仪 SZ-C04 |  |  | 施加方法 |  | 喷罐 |  | 磁化电流/ 提升力 |  | >45N |
| 表面状况 |  | 打磨 |  |  | 磁化方法 |  | 连续湿法 |  | 磁化时间 |  | 1~3S |
| 采用标准和级别 |  | GB/T 26951-2011 GB/T 26952-2011 2X级 |  |  | 灵敏度试片 |  | A1 30/100标准试片 |  | 观察环境 |  | 检测表面>1000Lx |
| 检测部位及缺陷示意图： 说明：焊缝坐标方向为纵向焊缝从小桩号到大桩号；环向焊缝从左到右；竖直焊缝从上到下。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果： 依据上述标准及合格级别，本公司按照上述比例对上述检测部位焊缝进行了检测，发现 1 处超标缺欠，其余焊缝检测结论合格，具体检测情况见下页检测结果表格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 |  |  | 审核 |  |  | 批准 |  |  |  | 日 期 | 2024.12.22 |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-002

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-16/17-1A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-16/17-2A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-16/17-3A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-16/17-4A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-16/17-5A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-16/17-6A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-16/17-7A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-16/17-8A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-16/17-9A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-16/17-10A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-16/17-1B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-16/17-2B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-16/17-3B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-16/17-4B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-16/17-5B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-16/17-6B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-16/17-7B | 0~0.16 | 0.16 | F1 | P | 20.0 | 30 | 不合格 |
| 18 | 13-16/17-8B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-16/17-9B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-16/17-10B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-18/19-1A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-18/19-2A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-18/19-3A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-18/19-4A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-18/19-5A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.22 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-002（续1）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-18/19-6A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-18/19-7A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-18/19-8A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-18/19-9A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-18/19-10A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-18/19-1B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-18/19-2B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-18/19-3B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-18/19-4B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-18/19-5B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-18/19-6B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-18/19-7B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-18/19-8B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-18/19-9B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-18/19-10B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-20/21-1A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-20/21-2A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-20/21-3A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-20/21-4A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-20/21-5A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-20/21-6A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-20/21-7A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-20/21-8A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-20/21-9A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-20/21-10A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.22 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-002（续2）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-20/21-1B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-20/21-2B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-20/21-3B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-20/21-4B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-20/21-5B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-20/21-6B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-20/21-7B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-20/21-8B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-20/21-9B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-20/21-10B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-22/23-1A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-22/23-2A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-22/23-3A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-22/23-4A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-22/23-5A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-22/23-6A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-22/23-7A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-22/23-8A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-22/23-9A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-22/23-10A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-22/23-1B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-22/23-2B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-22/23-3B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-22/23-4B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-22/23-5B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.22 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-002（续3）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-22/23-6B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-22/23-7B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-22/23-8B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-22/23-9B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-22/23-10B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-2/16-1A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-2/16-2A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-2/16-3A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-2/16-4A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-2/16-5A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-2/16-6A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-2/16-7A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-2/16-8A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-2/16-9A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-2/16-10A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-2/16-1B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-2/16-2B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-2/16-3B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-2/16-4B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-2/16-5B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-2/16-6B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-2/16-7B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-2/16-8B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-2/16-9B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-2/16-10B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.22 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-002（续4）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-2/18-1A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-2/18-2A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-2/18-3A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-2/18-4A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-2/18-5A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-2/18-6A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-2/18-7A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-2/18-8A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-2/18-9A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-2/18-10A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-2/18-1B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-2/18-2B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-2/18-3B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-2/18-4B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-2/18-5B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-2/18-6B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-2/18-7B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-2/18-8B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-2/18-9B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-2/18-10B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-2/20-1A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-2/20-2A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-2/20-3A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-2/20-4A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-2/20-5A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.22 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-002（续5）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-2/20-6A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-2/20-7A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-2/20-8A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-2/20-9A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-2/20-10A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-2/20-1B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-2/20-2B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-2/20-3B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-2/20-4B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-2/20-5B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-2/20-6B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-2/20-7B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-2/20-8B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-2/20-9B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-2/20-10B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-2/22-1A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-2/22-2A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-2/22-3A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-2/22-4A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-2/22-5A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-2/22-6A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-2/22-7A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-2/22-8A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-2/22-9A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-2/22-10A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.22 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-002（续6）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-2/22-1B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-2/22-2B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-2/22-3B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-2/22-4B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-2/22-5B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-2/22-6B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-2/22-7B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-2/22-8B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-2/22-9B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-2/22-10B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-17/15-1A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-17/15-2A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-17/15-3A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-17/15-4A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-17/15-5A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-17/15-6A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-17/15-7A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-17/15-8A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-17/15-9A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-17/15-10A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-17/15-1B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-17/15-2B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-17/15-3B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-17/15-4B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-17/15-5B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.22 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-002（续7）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-17/15-6B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-17/15-7B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-17/15-8B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-17/15-9B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-17/15-10B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-19/15-1A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-19/15-2A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-19/15-3A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-19/15-4A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-19/15-5A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-19/15-6A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-19/15-7A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-19/15-8A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-19/15-9A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-19/15-10A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-19/15-1B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-19/15-2B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-19/15-3B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-19/15-4B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-19/15-5B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-19/15-6B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-19/15-7B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-19/15-8B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-19/15-9B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-19/15-10B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.22 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-002（续8）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-21/15-1A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-21/15-2A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-21/15-3A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-21/15-4A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-21/15-5A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-21/15-6A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-21/15-7A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-21/15-8A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-21/15-9A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-21/15-10A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-21/15-1B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-21/15-2B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-21/15-3B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-21/15-4B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-21/15-5B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-21/15-6B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-21/15-7B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-21/15-8B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-21/15-9B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-21/15-10B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-23/15-1A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-23/15-2A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-23/15-3A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-23/15-4A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-23/15-5A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.22 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-002（续9）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-23/15-6A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-23/15-7A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-23/15-8A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-23/15-9A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-23/15-10A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-23/15-1B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-23/15-2B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-23/15-3B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-23/15-4B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-23/15-5B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-23/15-6B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-23/15-7B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-23/15-8B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-23/15-9B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-23/15-10B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.22 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |