磁粉检测报告

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-003

| 委托单位 |  | 江苏省交通工程集团有限公司 |  |  |  |  | 工程名称 |  | 腾龙路智慧快速路二期工程（规划润园路-黄河西路）、机场路快速化改造收尾工程施工项目TLDD-SG7标段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件名称 |  | 33~34号墩 |  |  |  |  | 检测部位 |  | 底板嵌补对接焊缝 |  |  |
| 材质 |  | Q345qD |  |  | 反差增强剂 |  | FA-5 |  | 检测数量 |  | 59.2 m |
| 检测时机 |  | 焊后24小时 |  |  | 磁悬液类型 |  | 黑色水悬液 |  | 检测比例 |  | 100% |
| 仪器型号和编号 |  | 磁粉探伤仪 SZ-C04 |  |  | 施加方法 |  | 喷罐 |  | 磁化电流/ 提升力 |  | >45N |
| 表面状况 |  | 打磨 |  |  | 磁化方法 |  | 连续湿法 |  | 磁化时间 |  | 1~3S |
| 采用标准和级别 |  | GB/T 26951-2011 GB/T 26952-2011 2X级 |  |  | 灵敏度试片 |  | A1 30/100标准试片 |  | 观察环境 |  | 检测表面>1000Lx |
| 检测部位及缺陷示意图： 说明：焊缝坐标方向为纵向焊缝从小桩号到大桩号；环向焊缝从左到右；竖直焊缝从上到下。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果： 依据上述标准及合格级别，本公司按照上述比例对上述检测部位焊缝进行了检测，发现 2 处超标缺欠，其余焊缝检测结论合格，具体检测情况见下页检测结果表格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 |  |  | 审核 |  |  | 批准 |  |  |  | 日 期 | 2024.12.27 |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-003

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-25/26-1A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-25/26-2A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-25/26-3A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-25/26-4A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-25/26-5A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-25/26-6A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-25/26-7A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-25/26-8A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-25/26-9A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-25/26-10A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-25/26-1B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-25/26-2B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-25/26-3B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-25/26-4B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-25/26-5B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-25/26-6B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-25/26-7B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-25/26-8B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-25/26-9B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-25/26-10B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-28/29-1A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-28/29-2A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-28/29-3A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-28/29-4A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-28/29-5A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.27 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-003（续1）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-28/29-6A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-28/29-7A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-28/29-8A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-28/29-9A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-28/29-10A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-28/29-1B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-28/29-2B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-28/29-3B | 0~0.16 | 0.16 | F1 | P | 33 | 35 | 不合格 |
| 9 | 13-28/29-4B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-28/29-5B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-28/29-6B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-28/29-7B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-28/29-8B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-28/29-9B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-28/29-10B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-31/32-1A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-31/32-2A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-31/32-3A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-31/32-4A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-31/32-5A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-31/32-6A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-31/32-7A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-31/32-8A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-31/32-9A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-31/32-10A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.27 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-003（续2）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-31/32-1B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-31/32-2B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-31/32-3B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-31/32-4B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-31/32-5B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-31/32-6B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-31/32-7B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-31/32-8B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-31/32-9B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-31/32-10B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-34/35-1A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-34/35-2A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-34/35-3A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-34/35-4A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-34/35-5A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-34/35-6A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-34/35-7A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-34/35-8A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-34/35-9A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-34/35-10A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-34/35-1B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-34/35-2B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-34/35-3B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-34/35-4B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-34/35-5B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.27 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-003（续3）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-34/35-6B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-34/35-7B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-34/35-8B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-34/35-9B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-34/35-10B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-26/27-1A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-26/27-2A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-26/27-3A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-26/27-4A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-26/27-5A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-26/27-6A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-26/27-7A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-26/27-8A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-26/27-9A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-26/27-10A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-26/27-1B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-26/27-2B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-26/27-3B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-26/27-4B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-26/27-5B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-26/27-6B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-26/27-7B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-26/27-8B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-26/27-9B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-26/27-10B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.27 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-003（续4）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-29/30-1A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-29/30-2A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-29/30-3A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-29/30-4A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-29/30-5A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-29/30-6A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-29/30-7A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-29/30-8A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-29/30-9A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-29/30-10A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-29/30-1B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-29/30-2B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-29/30-3B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-29/30-4B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-29/30-5B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-29/30-6B | 0~0.16 | 0.16 | F1 | P | 80 | 50 | 不合格 |
| 17 | 13-29/30-7B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-29/30-8B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-29/30-9B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-29/30-10B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-32/33-1A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-32/33-2A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-32/33-3A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-32/33-4A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-32/33-5A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.27 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-003（续5）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-32/33-6A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-32/33-7A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-32/33-8A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-32/33-9A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-32/33-10A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-32/33-1B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-32/33-2B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-32/33-3B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-32/33-4B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-32/33-5B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-32/33-6B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-32/33-7B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-32/33-8B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-32/33-9B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-32/33-10B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-35/36-1A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-35/36-2A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-35/36-3A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-35/36-4A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-35/36-5A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-35/36-6A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-35/36-7A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-35/36-8A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-35/36-9A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-35/36-10A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.27 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-003（续6）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-35/36-1B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-35/36-2B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-35/36-3B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-35/36-4B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-35/36-5B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-35/36-6B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-35/36-7B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-35/36-8B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-35/36-9B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-35/36-10B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-15/25-1A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-15/25-2A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-15/25-3A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-15/25-4A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-15/25-5A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-15/25-6A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-15/25-7A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-15/25-8A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-15/25-9A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-15/25-10A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-15/25-1B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-15/25-2B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-15/25-3B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-15/25-4B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-15/25-5B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.27 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-003（续7）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-15/25-6B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-15/25-7B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-15/25-8B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-15/25-9B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-15/25-10B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-15/28-1A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-15/28-2A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-15/28-3A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-15/28-4A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-15/28-5A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-15/28-6A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-15/28-7A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-15/28-8A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-15/28-9A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-15/28-10A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-15/28-1B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-15/28-2B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-15/28-3B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-15/28-4B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-15/28-5B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-15/28-6B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-15/28-7B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-15/28-8B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-15/28-9B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-15/28-10B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.27 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-003（续8）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-15/31-1A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-15/31-2A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-15/31-3A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-15/31-4A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-15/31-5A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-15/31-6A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-15/31-7A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-15/31-8A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-15/31-9A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-15/31-10A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-15/31-1B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-15/31-2B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-15/31-3B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-15/31-4B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-15/31-5B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-15/31-6B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-15/31-7B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-15/31-8B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-15/31-9B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-15/31-10B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-15/34-1A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-15/34-2A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-15/34-3A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-15/34-4A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-15/34-5A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.27 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-003（续9）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-15/34-6A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-15/34-7A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-15/34-8A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-15/34-9A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-15/34-10A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-15/34-1B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-15/34-2B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-15/34-3B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-15/34-4B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-15/34-5B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-15/34-6B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-15/34-7B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-15/34-8B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-15/34-9B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-15/34-10B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-27/24-1A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-27/24-2A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-27/24-3A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-27/24-4A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-27/24-5A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-27/24-6A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-27/24-7A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-27/24-8A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-27/24-9A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-27/24-10A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.27 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-003（续10）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-27/24-1B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-27/24-2B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-27/24-3B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-27/24-4B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-27/24-5B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-27/24-6B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-27/24-7B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-27/24-8B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-27/24-9B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-27/24-10B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-30/24-1A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-30/24-2A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-30/24-3A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-30/24-4A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-30/24-5A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-30/24-6A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-30/24-7A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-30/24-8A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-30/24-9A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-30/24-10A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-30/24-1B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-30/24-2B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-30/24-3B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-30/24-4B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-30/24-5B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.27 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-003（续11）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-30/24-6B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-30/24-7B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-30/24-8B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-30/24-9B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-30/24-10B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-33/24-1A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-33/24-2A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-33/24-3A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-33/24-4A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-33/24-5A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-33/24-6A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-33/24-7A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-33/24-8A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-33/24-9A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-33/24-10A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-33/24-1B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-33/24-2B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-33/24-3B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-33/24-4B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-33/24-5B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-33/24-6B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-33/24-7B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-33/24-8B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-33/24-9B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-33/24-10B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.27 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-003（续12）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-36/24-1A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-36/24-2A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-36/24-3A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-36/24-4A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-36/24-5A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-36/24-6A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-36/24-7A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-36/24-8A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-36/24-9A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-36/24-10A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-36/24-1B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-36/24-2B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-36/24-3B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-36/24-4B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-36/24-5B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-36/24-6B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-36/24-7B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-36/24-8B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-36/24-9B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-36/24-10B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.27 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |