磁粉检测报告

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-004

| 委托单位 |  | 江苏省交通工程集团有限公司 |  |  |  |  | 工程名称 |  | 腾龙路智慧快速路二期工程（规划润园路-黄河西路）、机场路快速化改造收尾工程施工项目TLDD-SG7标段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件名称 |  | 34~35号墩 |  |  |  |  | 检测部位 |  | 底板嵌补对接焊缝 |  |  |
| 材质 |  | Q345qD |  |  | 反差增强剂 |  | FA-5 |  | 检测数量 |  | 59.2 m |
| 检测时机 |  | 焊后24小时 |  |  | 磁悬液类型 |  | 黑色水悬液 |  | 检测比例 |  | 100% |
| 仪器型号和编号 |  | 磁粉探伤仪 SZ-C04 |  |  | 施加方法 |  | 喷罐 |  | 磁化电流/ 提升力 |  | >45N |
| 表面状况 |  | 打磨 |  |  | 磁化方法 |  | 连续湿法 |  | 磁化时间 |  | 1~3S |
| 采用标准和级别 |  | GB/T 26951-2011 GB/T 26952-2011 2X级 |  |  | 灵敏度试片 |  | A1 30/100标准试片 |  | 观察环境 |  | 检测表面>1000Lx |
| 检测部位及缺陷示意图： 说明：焊缝坐标方向为纵向焊缝从小桩号到大桩号；环向焊缝从左到右；竖直焊缝从上到下。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果： 依据上述标准及合格级别，本公司按照上述比例对上述检测部位焊缝进行了检测，发现 1 处超标缺欠，其余焊缝检测结论合格，具体检测情况见下页检测结果表格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 |  |  | 审核 |  |  | 批准 |  |  |  | 日 期 | 2024.12.12 |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-004

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-38/39-1A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-38/39-2A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-38/39-3A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-38/39-4A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-38/39-5A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-38/39-6A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-38/39-7A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-38/39-8A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-38/39-9A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-38/39-10A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-38/39-1B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-38/39-2B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-38/39-3B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-38/39-4B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-38/39-5B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-38/39-6B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-38/39-7B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-38/39-8B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-38/39-9B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-38/39-10B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-41/42-1A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-41/42-2A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-41/42-3A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-41/42-4A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-41/42-5A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.12 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-004（续1）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-41/42-6A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-41/42-7A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-41/42-8A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-41/42-9A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-41/42-10A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-41/42-1B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-41/42-2B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-41/42-3B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-41/42-4B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-41/42-5B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-41/42-6B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-41/42-7B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-41/42-8B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-41/42-9B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-41/42-10B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-44/45-1A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-44/45-2A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-44/45-3A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-44/45-4A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-44/45-5A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-44/45-6A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-44/45-7A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-44/45-8A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-44/45-9A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-44/45-10A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.12 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-004（续2）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-44/45-1B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-44/45-2B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-44/45-3B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-44/45-4B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-44/45-5B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-44/45-6B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-44/45-7B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-44/45-8B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-44/45-9B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-44/45-10B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-47/48-1A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-47/48-2A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-47/48-3A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-47/48-4A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-47/48-5A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-47/48-6A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-47/48-7A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-47/48-8A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-47/48-9A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-47/48-10A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-47/48-1B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-47/48-2B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-47/48-3B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-47/48-4B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-47/48-5B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.12 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-004（续3）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-47/48-6B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-47/48-7B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-47/48-8B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-47/48-9B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-47/48-10B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-39/40-1A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-39/40-2A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-39/40-3A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-39/40-4A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-39/40-5A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-39/40-6A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-39/40-7A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-39/40-8A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-39/40-9A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-39/40-10A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-39/40-1B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-39/40-2B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-39/40-3B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-39/40-4B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-39/40-5B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-39/40-6B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-39/40-7B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-39/40-8B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-39/40-9B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-39/40-10B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.12 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-004（续4）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-42/43-1A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-42/43-2A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-42/43-3A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-42/43-4A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-42/43-5A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-42/43-6A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-42/43-7A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-42/43-8A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-42/43-9A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-42/43-10A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-42/43-1B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-42/43-2B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-42/43-3B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-42/43-4B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-42/43-5B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-42/43-6B | 0~0.16 | 0.16 | F1 | P | 100 | 45 | 不合格 |
| 17 | 13-42/43-7B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-42/43-8B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-42/43-9B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-42/43-10B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-45/46-1A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-45/46-2A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-45/46-3A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-45/46-4A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-45/46-5A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.12 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-004（续5）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-45/46-6A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-45/46-7A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-45/46-8A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-45/46-9A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-45/46-10A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-45/46-1B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-45/46-2B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-45/46-3B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-45/46-4B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-45/46-5B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-45/46-6B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-45/46-7B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-45/46-8B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-45/46-9B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-45/46-10B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-48/49-1A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-48/49-2A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-48/49-3A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-48/49-4A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-48/49-5A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-48/49-6A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-48/49-7A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-48/49-8A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-48/49-9A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-48/49-10A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.12 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-004（续6）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-48/49-1B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-48/49-2B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-48/49-3B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-48/49-4B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-48/49-5B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-48/49-6B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-48/49-7B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-48/49-8B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-48/49-9B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-48/49-10B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-24/38-1A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-24/38-2A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-24/38-3A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-24/38-4A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-24/38-5A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-24/38-6A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-24/38-7A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-24/38-8A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-24/38-9A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-24/38-10A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-24/38-1B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-24/38-2B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-24/38-3B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-24/38-4B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-24/38-5B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.12 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-004（续7）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-24/38-6B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-24/38-7B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-24/38-8B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-24/38-9B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-24/38-10B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-24/41-1A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-24/41-2A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-24/41-3A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-24/41-4A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-24/41-5A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-24/41-6A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-24/41-7A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-24/41-8A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-24/41-9A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-24/41-10A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-24/41-1B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-24/41-2B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-24/41-3B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-24/41-4B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-24/41-5B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-24/41-6B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-24/41-7B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-24/41-8B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-24/41-9B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-24/41-10B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.12 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-004（续8）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-24/44-1A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-24/44-2A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-24/44-3A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-24/44-4A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-24/44-5A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-24/44-6A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-24/44-7A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-24/44-8A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-24/44-9A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-24/44-10A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-24/44-1B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-24/44-2B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-24/44-3B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-24/44-4B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-24/44-5B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-24/44-6B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-24/44-7B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-24/44-8B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-24/44-9B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-24/44-10B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-24/47-1A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-24/47-2A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-24/47-3A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-24/47-4A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-24/47-5A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.12 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-004（续9）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-24/47-6A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-24/47-7A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-24/47-8A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-24/47-9A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-24/47-10A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-24/47-1B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-24/47-2B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-24/47-3B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-24/47-4B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-24/47-5B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-24/47-6B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-24/47-7B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-24/47-8B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-24/47-9B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-24/47-10B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-40/37-1A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-40/37-2A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-40/37-3A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-40/37-4A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-40/37-5A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-40/37-6A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-40/37-7A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-40/37-8A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-40/37-9A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-40/37-10A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.12 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-004（续10）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-40/37-1B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-40/37-2B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-40/37-3B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-40/37-4B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-40/37-5B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-40/37-6B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-40/37-7B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-40/37-8B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-40/37-9B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-40/37-10B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-43/37-1A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-43/37-2A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-43/37-3A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-43/37-4A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-43/37-5A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-43/37-6A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-43/37-7A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-43/37-8A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-43/37-9A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-43/37-10A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-43/37-1B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-43/37-2B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-43/37-3B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-43/37-4B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-43/37-5B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.12 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-004（续11）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-43/37-6B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-43/37-7B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-43/37-8B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-43/37-9B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-43/37-10B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-46/37-1A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-46/37-2A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-46/37-3A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-46/37-4A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-46/37-5A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-46/37-6A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-46/37-7A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-46/37-8A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-46/37-9A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-46/37-10A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-46/37-1B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-46/37-2B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-46/37-3B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-46/37-4B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-46/37-5B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-46/37-6B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-46/37-7B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-46/37-8B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-46/37-9B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-46/37-10B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.12 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-004（续12）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-49/37-1A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-49/37-2A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-49/37-3A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-49/37-4A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-49/37-5A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-49/37-6A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-49/37-7A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-49/37-8A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-49/37-9A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-49/37-10A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-49/37-1B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-49/37-2B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-49/37-3B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-49/37-4B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-49/37-5B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-49/37-6B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-49/37-7B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-49/37-8B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-49/37-9B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-49/37-10B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.12 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |