磁粉检测报告

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-005

| 委托单位 |  | 江苏省交通工程集团有限公司 |  |  |  |  | 工程名称 |  | 腾龙路智慧快速路二期工程（规划润园路-黄河西路）、机场路快速化改造收尾工程施工项目TLDD-SG7标段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件名称 |  | 35~36号墩 |  |  |  |  | 检测部位 |  | 底板嵌补对接焊缝 |  |  |
| 材质 |  | Q345qD |  |  | 反差增强剂 |  | FA-5 |  | 检测数量 |  | 42.4 m |
| 检测时机 |  | 焊后24小时 |  |  | 磁悬液类型 |  | 黑色水悬液 |  | 检测比例 |  | 100% |
| 仪器型号和编号 |  | 磁粉探伤仪 SZ-C04 |  |  | 施加方法 |  | 喷罐 |  | 磁化电流/ 提升力 |  | >45N |
| 表面状况 |  | 打磨 |  |  | 磁化方法 |  | 连续湿法 |  | 磁化时间 |  | 1~3S |
| 采用标准和级别 |  | GB/T 26951-2011 GB/T 26952-2011 2X级 |  |  | 灵敏度试片 |  | A1 30/100标准试片 |  | 观察环境 |  | 检测表面>1000Lx |
| 检测部位及缺陷示意图： 说明：焊缝坐标方向为纵向焊缝从小桩号到大桩号；环向焊缝从左到右；竖直焊缝从上到下。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果： 依据上述标准及合格级别，本公司按照上述比例对上述检测部位焊缝进行了检测，检测结论合格，具体检测情况见下页检测结果表格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 |  |  | 审核 |  |  | 批准 |  |  |  | 日 期 | 2024.12.07 |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-005

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-51/52-1A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-51/52-2A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-51/52-3A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-51/52-4A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-51/52-5A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-51/52-6A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-51/52-7A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-51/52-8A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-51/52-9A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-51/52-10A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-51/52-1B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-51/52-2B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-51/52-3B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-51/52-4B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-51/52-5B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-51/52-6B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-51/52-7B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-51/52-8B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-51/52-9B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-51/52-10B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-53/54-1A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-53/54-2A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-53/54-3A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-53/54-4A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-53/54-5A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.07 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-005（续1）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-53/54-6A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-53/54-7A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-53/54-8A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-53/54-9A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-53/54-10A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-53/54-1B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-53/54-2B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-53/54-3B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-53/54-4B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-53/54-5B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-53/54-6B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-53/54-7B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-53/54-8B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-53/54-9B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-53/54-10B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-55/56-1A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-55/56-2A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-55/56-3A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-55/56-4A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-55/56-5A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-55/56-6A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-55/56-7A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-55/56-8A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-55/56-9A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-55/56-10A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.07 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-005（续2）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-55/56-1B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-55/56-2B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-55/56-3B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-55/56-4B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-55/56-5B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-55/56-6B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-55/56-7B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-55/56-8B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-55/56-9B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-55/56-10B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-57/58-1A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-57/58-2A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-57/58-3A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-57/58-4A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-57/58-5A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-57/58-6A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-57/58-7A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-57/58-8A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-57/58-9A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-57/58-10A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-57/58-1B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-57/58-2B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-57/58-3B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-57/58-4B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-57/58-5B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.07 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-005（续3）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-57/58-6B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-57/58-7B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-57/58-8B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-57/58-9B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-57/58-10B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-52/50-1A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-52/50-2A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-52/50-3A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-52/50-4A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-52/50-5A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-52/50-6A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-52/50-7A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-52/50-8A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-52/50-9A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-52/50-10A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-52/50-1B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-52/50-2B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-52/50-3B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-52/50-4B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-52/50-5B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-52/50-6B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-52/50-7B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-52/50-8B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-52/50-9B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-52/50-10B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.07 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-005（续4）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-54/50-1A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-54/50-2A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-54/50-3A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-54/50-4A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-54/50-5A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-54/50-6A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-54/50-7A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-54/50-8A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-54/50-9A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-54/50-10A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-54/50-1B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-54/50-2B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-54/50-3B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-54/50-4B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-54/50-5B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-54/50-6B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-54/50-7B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-54/50-8B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-54/50-9B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-54/50-10B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-56/50-1A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-56/50-2A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-56/50-3A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-56/50-4A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-56/50-5A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.07 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-005（续5）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-56/50-6A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-56/50-7A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-56/50-8A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-56/50-9A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-56/50-10A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-56/50-1B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-56/50-2B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-56/50-3B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-56/50-4B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-56/50-5B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-56/50-6B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-56/50-7B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-56/50-8B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-56/50-9B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-56/50-10B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-58/50-1A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-58/50-2A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-58/50-3A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-58/50-4A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-58/50-5A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-58/50-6A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-58/50-7A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-58/50-8A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-58/50-9A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-58/50-10A | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.07 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-005（续6）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-58/50-1B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-58/50-2B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-58/50-3B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-58/50-4B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-58/50-5B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-58/50-6B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-58/50-7B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-58/50-8B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-58/50-9B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-58/50-10B | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-37/51-1A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-37/51-2A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-37/51-3A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-37/51-4A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-37/51-5A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-37/51-6A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-37/51-7A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-37/51-8A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-37/51-9A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-37/51-10A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-37/51-1B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-37/51-2B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-37/51-3B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-37/51-4B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-37/51-5B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.07 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-005（续7）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-37/51-6B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-37/51-7B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-37/51-8B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-37/51-9B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-37/51-10B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-37/53-1A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-37/53-2A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-37/53-3A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-37/53-4A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-37/53-5A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-37/53-6A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-37/53-7A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-37/53-8A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-37/53-9A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-37/53-10A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-37/53-1B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-37/53-2B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-37/53-3B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-37/53-4B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-37/53-5B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-37/53-6B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-37/53-7B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-37/53-8B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-37/53-9B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-37/53-10B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.07 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-005（续8）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-37/55-1A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-37/55-2A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-37/55-3A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-37/55-4A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-37/55-5A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-37/55-6A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-37/55-7A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-37/55-8A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-37/55-9A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-37/55-10A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-37/55-1B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-37/55-2B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-37/55-3B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-37/55-4B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-37/55-5B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-37/55-6B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-37/55-7B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-37/55-8B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-37/55-9B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-37/55-10B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-37/57-1A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-37/57-2A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-37/57-3A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-37/57-4A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-37/57-5A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.07 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-005（续9）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-37/57-6A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-37/57-7A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-37/57-8A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-37/57-9A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-37/57-10A | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-37/57-1B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-37/57-2B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-37/57-3B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-37/57-4B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-37/57-5B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-37/57-6B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-37/57-7B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-37/57-8B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-37/57-9B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-37/57-10B | 0~0.21 | 0.21 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.07 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |