磁粉检测报告

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-007

| 委托单位 |  | 江苏省交通工程集团有限公司 |  |  |  |  | 工程名称 |  | 腾龙路智慧快速路二期工程（规划润园路-黄河西路）、机场路快速化改造收尾工程施工项目TLDD-SG7标段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件名称 |  | 32~33号墩 |  |  |  |  | 检测部位 |  | 腹板嵌补对接焊缝 |  |  |
| 材质 |  | Q345qD |  |  | 反差增强剂 |  | FA-5 |  | 检测数量 |  | 16.32 m |
| 检测时机 |  | 焊后24小时 |  |  | 磁悬液类型 |  | 黑色水悬液 |  | 检测比例 |  | 100% |
| 仪器型号和编号 |  | 磁粉探伤仪 SZ-C04 |  |  | 施加方法 |  | 喷罐 |  | 磁化电流/ 提升力 |  | >45N |
| 表面状况 |  | 打磨 |  |  | 磁化方法 |  | 连续湿法 |  | 磁化时间 |  | 1~3S |
| 采用标准和级别 |  | GB/T 26951-2011 GB/T 26952-2011 2X级 |  |  | 灵敏度试片 |  | A1 30/100标准试片 |  | 观察环境 |  | 检测表面>1000Lx |
| 检测部位及缺陷示意图： 说明：焊缝坐标方向为纵向焊缝从小桩号到大桩号；环向焊缝从左到右；竖直焊缝从上到下。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果： 依据上述标准及合格级别，本公司按照上述比例对上述检测部位焊缝进行了检测，检测结论合格，具体检测情况见下页检测结果表格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 |  |  | 审核 |  |  | 批准 |  |  |  | 日 期 | 2024.12.22 |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-007

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-2/16-1FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-2/16-2FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-2/16-3FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-2/16-4FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-2/16-1FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-2/16-2FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-2/16-3FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-2/16-4FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-16/17-1FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-16/17-2FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-16/17-3FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-16/17-4FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-16/17-1FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-16/17-2FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-16/17-3FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-16/17-4FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-17/15-1FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-17/15-2FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-17/15-3FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-17/15-4FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-17/15-1FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-17/15-2FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-17/15-3FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-17/15-4FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-2/18-1FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.22 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-007（续1）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-2/18-2FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-2/18-3FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-2/18-1FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-2/18-2FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-2/18-3FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-18/19-1FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-18/19-2FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-18/19-3FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-18/19-1FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-18/19-2FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-18/19-3FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-19/15-1FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-19/15-2FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-19/15-3FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-19/15-1FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-19/15-2FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-19/15-3FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-2/20-1LFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-2/20-2LFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-2/20-3LFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-2/20-1LFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-2/20-2LFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-2/20-3LFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-20/21-1LFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-20/21-2LFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.22 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-007（续2）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-20/21-3LFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-20/21-1LFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-20/21-2LFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-20/21-3LFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-21/15-1LFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-21/15-2LFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-21/15-3LFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-21/15-1LFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-21/15-2LFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-21/15-3LFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-2/20-1RFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-2/20-2RFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-2/20-3RFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-2/20-1RFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-2/20-2RFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-2/20-3RFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-20/21-1RFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-20/21-2RFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-20/21-3RFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-20/21-1RFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-20/21-2RFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-20/21-3RFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-21/15-1RFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-21/15-2RFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-21/15-3RFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.22 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-007（续3）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-21/15-1RFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-21/15-2RFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-21/15-3RFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-2/22-1FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-2/22-2FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-2/22-3FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-2/22-4FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-2/22-1FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-2/22-2FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-2/22-3FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-2/22-4FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-22/23-1FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-22/23-2FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-22/23-3FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-22/23-4FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-22/23-1FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-22/23-2FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-22/23-3FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-22/23-4FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-23/15-1FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-23/15-2FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-23/15-3FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-23/15-4FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-23/15-1FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-23/15-2FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.22 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-007（续4）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-23/15-3FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-23/15-4FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.22 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |