磁粉检测报告

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-008

| 委托单位 |  | 江苏省交通工程集团有限公司 |  |  |  |  | 工程名称 |  | 腾龙路智慧快速路二期工程（规划润园路-黄河西路）、机场路快速化改造收尾工程施工项目TLDD-SG7标段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件名称 |  | 33~34号墩 |  |  |  |  | 检测部位 |  | 腹板嵌补对接焊缝 |  |  |
| 材质 |  | Q345qD |  |  | 反差增强剂 |  | FA-5 |  | 检测数量 |  | 21.76 m |
| 检测时机 |  | 焊后24小时 |  |  | 磁悬液类型 |  | 黑色水悬液 |  | 检测比例 |  | 100% |
| 仪器型号和编号 |  | 磁粉探伤仪 SZ-C04 |  |  | 施加方法 |  | 喷罐 |  | 磁化电流/ 提升力 |  | >45N |
| 表面状况 |  | 打磨 |  |  | 磁化方法 |  | 连续湿法 |  | 磁化时间 |  | 1~3S |
| 采用标准和级别 |  | GB/T 26951-2011 GB/T 26952-2011 2X级 |  |  | 灵敏度试片 |  | A1 30/100标准试片 |  | 观察环境 |  | 检测表面>1000Lx |
| 检测部位及缺陷示意图： 说明：焊缝坐标方向为纵向焊缝从小桩号到大桩号；环向焊缝从左到右；竖直焊缝从上到下。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果： 依据上述标准及合格级别，本公司按照上述比例对上述检测部位焊缝进行了检测，检测结论合格，具体检测情况见下页检测结果表格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 |  |  | 审核 |  |  | 批准 |  |  |  | 日 期 | 2024.12.27 |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-008

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-15/25-1FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-15/25-2FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-15/25-3FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-15/25-4FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-15/25-1FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-15/25-2FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-15/25-3FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-15/25-4FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-25/26-1FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-25/26-2FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-25/26-3FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-25/26-4FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-25/26-1FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-25/26-2FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-25/26-3FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-25/26-4FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-26/27-1FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-26/27-2FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-26/27-3FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-26/27-4FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-26/27-1FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-26/27-2FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-26/27-3FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-26/27-4FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-27/24-1FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.27 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-008（续1）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-27/24-2FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-27/24-3FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-27/24-4FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-27/24-1FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-27/24-2FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-27/24-3FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-27/24-4FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-15/28-1FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-15/28-2FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-15/28-3FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-15/28-1FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-15/28-2FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-15/28-3FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-28/29-1FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-28/29-2FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-28/29-3FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-28/29-1FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-28/29-2FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-28/29-3FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-29/30-1FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-29/30-2FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-29/30-3FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-29/30-1FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-29/30-2FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-29/30-3FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.27 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-008（续2）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-30/24-1FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-30/24-2FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-30/24-3FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-30/24-1FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-30/24-2FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-30/24-3FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-15/31-1LFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-15/31-2LFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-15/31-3LFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-15/31-1LFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-15/31-2LFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-15/31-3LFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-31/32-1LFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-31/32-2LFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-31/32-3LFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-31/32-1LFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-31/32-2LFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-31/32-3LFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-32/33-1LFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-32/33-2LFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-32/33-3LFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-32/33-1LFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-32/33-2LFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-32/33-3LFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-33/24-1LFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.27 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-008（续3）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-33/24-2LFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-33/24-3LFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-33/24-1LFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-33/24-2LFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-33/24-3LFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-15/31-1RFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-15/31-2RFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-15/31-3RFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-15/31-1RFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-15/31-2RFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-15/31-3RFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-31/32-1RFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-31/32-2RFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-31/32-3RFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-31/32-1RFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-31/32-2RFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-31/32-3RFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-32/33-1RFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-32/33-2RFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-32/33-3RFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-32/33-1RFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-32/33-2RFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-32/33-3RFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-33/24-1RFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-33/24-2RFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.27 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-008（续4）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-33/24-3RFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-33/24-1RFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-33/24-2RFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-33/24-3RFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-15/34-1FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-15/34-2FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-15/34-3FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-15/34-4FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-15/34-1FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-15/34-2FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-15/34-3FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-15/34-4FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-34/35-1FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-34/35-2FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-34/35-3FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-34/35-4FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-34/35-1FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-34/35-2FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-34/35-3FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-34/35-4FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-35/36-1FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-35/36-2FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-35/36-3FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-35/36-4FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-35/36-1FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.27 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-008（续5）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-35/36-2FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-35/36-3FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-35/36-4FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-36/24-1FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-36/24-2FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-36/24-3FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-36/24-4FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-36/24-1FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-36/24-2FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-36/24-3FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-36/24-4FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.27 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |