磁粉检测报告

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-009

| 委托单位 |  | 江苏省交通工程集团有限公司 |  |  |  |  | 工程名称 |  | 腾龙路智慧快速路二期工程（规划润园路-黄河西路）、机场路快速化改造收尾工程施工项目TLDD-SG7标段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件名称 |  | 34~35号墩 |  |  |  |  | 检测部位 |  | 腹板嵌补对接焊缝 |  |  |
| 材质 |  | Q345qD |  |  | 反差增强剂 |  | FA-5 |  | 检测数量 |  | 21.76 m |
| 检测时机 |  | 焊后24小时 |  |  | 磁悬液类型 |  | 黑色水悬液 |  | 检测比例 |  | 100% |
| 仪器型号和编号 |  | 磁粉探伤仪 SZ-C04 |  |  | 施加方法 |  | 喷罐 |  | 磁化电流/ 提升力 |  | >45N |
| 表面状况 |  | 打磨 |  |  | 磁化方法 |  | 连续湿法 |  | 磁化时间 |  | 1~3S |
| 采用标准和级别 |  | GB/T 26951-2011 GB/T 26952-2011 2X级 |  |  | 灵敏度试片 |  | A1 30/100标准试片 |  | 观察环境 |  | 检测表面>1000Lx |
| 检测部位及缺陷示意图： 说明：焊缝坐标方向为纵向焊缝从小桩号到大桩号；环向焊缝从左到右；竖直焊缝从上到下。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果： 依据上述标准及合格级别，本公司按照上述比例对上述检测部位焊缝进行了检测，检测结论合格，具体检测情况见下页检测结果表格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 |  |  | 审核 |  |  | 批准 |  |  |  | 日 期 | 2024.12.12 |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-009

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-24/38-1FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-24/38-2FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-24/38-3FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-24/38-4FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-24/38-1FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-24/38-2FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-24/38-3FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-24/38-4FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-38/39-1FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-38/39-2FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-38/39-3FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-38/39-4FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-38/39-1FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-38/39-2FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-38/39-3FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-38/39-4FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-39/40-1FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-39/40-2FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-39/40-3FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-39/40-4FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-39/40-1FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-39/40-2FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-39/40-3FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-39/40-4FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-40/37-1FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.12 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-009（续1）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-40/37-2FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-40/37-3FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-40/37-4FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-40/37-1FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-40/37-2FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-40/37-3FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-40/37-4FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-24/41-1FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-24/41-2FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-24/41-3FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-24/41-1FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-24/41-2FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-24/41-3FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-41/42-1FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-41/42-2FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-41/42-3FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-41/42-1FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-41/42-2FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-41/42-3FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-42/43-1FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-42/43-2FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-42/43-3FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-42/43-1FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-42/43-2FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-42/43-3FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.12 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-009（续2）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-43/37-1FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-43/37-2FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-43/37-3FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-43/37-1FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-43/37-2FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-43/37-3FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-24/44-1LFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-24/44-2LFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-24/44-3LFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-24/44-1LFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-24/44-2LFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-24/44-3LFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-44/45-1LFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-44/45-2LFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-44/45-3LFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-44/45-1LFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-44/45-2LFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-44/45-3LFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-45/46-1LFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-45/46-2LFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-45/46-3LFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-45/46-1LFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-45/46-2LFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-45/46-3LFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-46/37-1LFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.12 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-009（续3）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-46/37-2LFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-46/37-3LFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-46/37-1LFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-46/37-2LFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-46/37-3LFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-24/44-1RFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-24/44-2RFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-24/44-3RFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-24/44-1RFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-24/44-2RFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-24/44-3RFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-44/45-1RFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-44/45-2RFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-44/45-3RFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-44/45-1RFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-44/45-2RFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-44/45-3RFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-45/46-1RFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-45/46-2RFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-45/46-3RFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-45/46-1RFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-45/46-2RFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-45/46-3RFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-46/37-1RFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-46/37-2RFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.12 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-009（续4）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-46/37-3RFA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-46/37-1RFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-46/37-2RFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-46/37-3RFB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-24/47-1FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-24/47-2FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-24/47-3FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-24/47-4FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-24/47-1FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-24/47-2FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-24/47-3FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-24/47-4FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-47/48-1FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-47/48-2FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-47/48-3FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-47/48-4FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 13-47/48-1FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 13-47/48-2FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 13-47/48-3FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 13-47/48-4FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 13-48/49-1FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 13-48/49-2FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 13-48/49-3FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 13-48/49-4FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 13-48/49-1FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.12 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-MT-009（续5）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-48/49-2FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-48/49-3FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-48/49-4FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-49/37-1FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-49/37-2FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-49/37-3FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-49/37-4FA | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-49/37-1FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-49/37-2FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-49/37-3FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-49/37-4FB | 0~0.16 | 0.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.12 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |