磁粉检测报告

报告编号: ZJC012-25-MT-008

| 委托单位 |  | 江苏常鑫路桥集团有限公司 |  |  |  |  | 工程名称 |  | 沪蓉高速薛家道口东段扩能改造工程项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件名称 |  | L4-1 |  |  |  |  | 检测部位 |  | 熔深角焊缝 |  |  |
| 材质 |  | Q345qD |  |  | 反差增强剂 |  | FA-5 |  | 检测数量 |  | 202.069 m |
| 检测时机 |  | 焊后24小时 |  |  | 磁悬液类型 |  | 黑色水悬液 |  | 检测比例 |  | 100% |
| 仪器型号和编号 |  | 磁粉探伤仪 SZ-C04 |  |  | 施加方法 |  | 喷罐 |  | 磁化电流/ 提升力 |  | >45N |
| 表面状况 |  | 打磨 |  |  | 磁化方法 |  | 连续湿法 |  | 磁化时间 |  | 1~3S |
| 采用标准和级别 |  | GB/T 26951-2011 GB/T 26952-2011 2X级 |  |  | 灵敏度试片 |  | A1 30/100标准试片 |  | 观察环境 |  | 检测表面>1000Lx |
| 检测部位及缺陷示意图： 说明：焊缝坐标方向为纵向焊缝从小桩号到大桩号；环向焊缝从左到右；竖直焊缝从上到下。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果： 依据上述标准及合格级别，本公司按照上述比例对上述检测部位焊缝进行了检测，检测结论合格，具体检测情况见下页检测结果表格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 |  |  | 审核 |  |  | 批准 |  |  |  | 日 期 | 2025.05.30 |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC012-25-MT-008

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UT-P1 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | UT-P2 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | UT-P3 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | UT-P4 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | UT-P5 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | UT-P6 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | UT-P7 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | UT-P8 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | UT-P9 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | UT-P10 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | UT-P11 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | UT-P12 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | UT-P13 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | UT-P14 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | UT-P15 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | UT-P16 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | UT-P17 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | UT-P18 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | UT-P19 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | UT-P20 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | UT-P21 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | UT-P22 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | UT-P23 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | UT-P24 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | UT-P25 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.05.20 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC012-25-MT-008（续1）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UT-P26 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | UT-P27 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | UT-P28 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | UT-P29 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | UT-P30 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | UT-P31 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | UT-P32 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | UT-P33 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | UT-P34 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | UT-P35 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | UT-P36 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | UT-P37 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | UT-P38 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | UT-P39 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | UT-P40 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | UT-P41 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | UT-P42 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | UT-P43 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | UT-P44 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | UT-P45 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | UT-P46 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | UT-P47 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | UT-P48 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | UT-P49 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | UT-P50 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.05.20 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC012-25-MT-008（续2）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TD-S1 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | TD-S2 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | TD-S3 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | TD-S4 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | TD-S5 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | TD-S6 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | TD-S7 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | TD-S8 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | TD-S9 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | TD-S10 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | TD-S11 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | TD-S12 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | TD-S13 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | TD-S14 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | TD-S15 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | TD-S16 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | TD-S17 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | TD-S18 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | TD-S19 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | TD-S20 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | TD-S21 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.05.24 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC012-25-MT-008（续3）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | THG1-P1 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | THG1-P2 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | THG1-P3 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | THG1-P4 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | THG1-P5 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | THG1-P6 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | THG1-P7 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | THG1-P8 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | THG1-P9 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | THG1-P10 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | THG1-P11 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | THG1-P12 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | THG1-P13 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | THG1-P14 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | THG1-P15 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | JBG1-P1 | 0~0.867 | 0.867 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | JBG1-P2 | 0~0.867 | 0.867 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | JBG1-P3 | 0~0.867 | 0.867 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | JBG1-P4 | 0~0.867 | 0.867 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | JBG1-P5 | 0~0.867 | 0.867 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | JBG1-P6 | 0~0.867 | 0.867 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | JBG1-P7 | 0~0.867 | 0.867 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | JBG1-P8 | 0~0.867 | 0.867 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | JBG1-P9 | 0~0.867 | 0.867 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | JBG1-P10 | 0~0.867 | 0.867 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.05.30 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC012-25-MT-008（续4）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JBG1-P11 | 0~0.867 | 0.867 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | JBG1-P12 | 0~0.867 | 0.867 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | JBG1-P13 | 0~0.867 | 0.867 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | JBG1-P14 | 0~0.867 | 0.867 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | JBG1-P15 | 0~0.867 | 0.867 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | JBG1-P16 | 0~0.867 | 0.867 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | JBG1-P17 | 0~0.867 | 0.867 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | JBG1-P18 | 0~0.867 | 0.867 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | JBG1-P1 | 0~1.607 | 1.607 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | JBG1-P2 | 0~1.607 | 1.607 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | JBG1-P3 | 0~1.607 | 1.607 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | JBG1-P4 | 0~1.607 | 1.607 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | JBG1-P5 | 0~1.607 | 1.607 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | JBG1-P6 | 0~1.607 | 1.607 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | JBG1-P7 | 0~1.607 | 1.607 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | JBG1-P8 | 0~1.607 | 1.607 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | JBG1-P9 | 0~1.607 | 1.607 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.05.30 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |