磁粉检测报告

报告编号: ZJC012-25-XC-MT-001

| 委托单位 |  | 江苏常鑫路桥集团有限公司 |  |  |  |  | 工程名称 |  | 沪蓉高速薛家道口东段扩能改造工程项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件名称 |  | YXL1 |  |  |  |  | 检测部位 |  | 贴角焊缝 |  |  |
| 材质 |  | Q345qD |  |  | 反差增强剂 |  | FA-5 |  | 检测数量 |  | 189.824 m |
| 检测时机 |  | 焊后24小时 |  |  | 磁悬液类型 |  | 黑色水悬液 |  | 检测比例 |  | 100% |
| 仪器型号和编号 |  | 磁粉探伤仪 SZ-C04 |  |  | 施加方法 |  | 喷罐 |  | 磁化电流/ 提升力 |  | >45N |
| 表面状况 |  | 打磨 |  |  | 磁化方法 |  | 连续湿法 |  | 磁化时间 |  | 1~3S |
| 采用标准和级别 |  | GB/T 26951-2011 GB/T 26952-2011 2X级 |  |  | 灵敏度试片 |  | A1 30/100标准试片 |  | 观察环境 |  | 检测表面>1000Lx |
| 检测部位及缺陷示意图： 说明：焊缝坐标方向为纵向焊缝从小桩号到大桩号；环向焊缝从左到右；竖直焊缝从上到下。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果： 依据上述标准及合格级别，本公司按照上述比例对上述检测部位焊缝进行了检测，发现 1 处超标缺欠，其余焊缝检测结论合格，具体检测情况见下页检测结果表格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 |  |  | 审核 |  |  | 批准 |  |  |  | 日 期 | 2025.07.06 |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC012-25-XC-MT-001

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YXL1-1-G1 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | YXL1-1-G2 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | YXL1-1-G3 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | YXL1-1-G4 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | YXL1-1-G5 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | YXL1-1-G6 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | YXL1-1-G7 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | YXL1-1-G8 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | YXL1-1-G9 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | YXL1-1-G10 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | YXL1-1-G11 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | YXL1-1-G12 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | YXL1-1-G13 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | YXL1-1-G14 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | YXL1-1-G15 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | YXL1-1-G16 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | YXL1-2-G1 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | YXL1-2-G2 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | YXL1-2-G3 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | YXL1-2-G4 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | YXL1-2-G5 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | YXL1-2-G6 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | YXL1-2-G7 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | YXL1-2-G8 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | YXL1-2-G9 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.07.06 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC012-25-XC-MT-001（续1）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YXL1-2-G10 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | YXL1-2-G11 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | YXL1-2-G12 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | YXL1-2-G13 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | YXL1-2-G14 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | YXL1-3-G1 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | YXL1-3-G2 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | YXL1-3-G3 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | YXL1-3-G4 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | YXL1-3-G5 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | YXL1-3-G6 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | YXL1-3-G7 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | YXL1-3-G8 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | YXL1-3-G9 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | YXL1-3-G10 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | YXL1-3-G11 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | YXL1-3-G12 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | YXL1-3-G13 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | YXL1-3-G14 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | YXL1-4-G1 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | YXL1-4-G2 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | YXL1-4-G3 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | YXL1-4-G4 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | YXL1-4-G5 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | YXL1-4-G6 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.07.06 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC012-25-XC-MT-001（续2）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YXL1-4-G7 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | YXL1-4-G8 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | YXL1-4-G9 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | YXL1-4-G10 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | YXL1-4-G11 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | YXL1-4-G12 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | YXL1-4-G13 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | YXL1-4-G14 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | YXL1-5-G1 | 0~0.688 | 0.688 | F1 | P | 300 | 60 | 不合格 |
| 10 | YXL1-5-G2 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | YXL1-5-G3 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | YXL1-5-G4 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | YXL1-5-G5 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | YXL1-5-G6 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | YXL1-5-G7 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | YXL1-5-G8 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | YXL1-5-G9 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | YXL1-5-G10 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | YXL1-5-G11 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | YXL1-5-G12 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | YXL1-5-G13 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | YXL1-5-G14 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | YXL1-5-G15 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | YXL1-5-G16 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | YXL1-6-G1 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.07.06 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC012-25-XC-MT-001（续3）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YXL1-6-G2 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | YXL1-6-G3 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | YXL1-6-G4 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | YXL1-6-G5 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | YXL1-6-G6 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | YXL1-6-G7 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | YXL1-6-G8 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | YXL1-6-G9 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | YXL1-6-G10 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | YXL1-6-G11 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | YXL1-6-G12 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | YXL1-6-G13 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | YXL1-6-G14 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | YXL1-7-G1 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | YXL1-7-G2 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | YXL1-7-G3 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | YXL1-7-G4 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | YXL1-7-G5 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | YXL1-7-G6 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | YXL1-7-G7 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | YXL1-7-G8 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | YXL1-7-G9 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | YXL1-7-G10 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | YXL1-7-G11 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | YXL1-7-G12 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.07.06 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC012-25-XC-MT-001（续4）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YXL1-7-G13 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | YXL1-7-G14 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | YXL1-8-G1 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | YXL1-8-G2 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | YXL1-8-G3 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | YXL1-8-G4 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | YXL1-8-G5 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | YXL1-8-G6 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | YXL1-8-G7 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | YXL1-8-G8 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | YXL1-8-G9 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | YXL1-8-G10 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | YXL1-8-G11 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | YXL1-8-G12 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | YXL1-8-G13 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | YXL1-8-G14 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | YXL1-9-G1 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | YXL1-9-G2 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | YXL1-9-G3 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | YXL1-9-G4 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | YXL1-9-G5 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | YXL1-9-G6 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | YXL1-9-G7 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | YXL1-9-G8 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | YXL1-10-G1 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.07.06 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC012-25-XC-MT-001（续5）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YXL1-10-G2 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | YXL1-10-G3 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | YXL1-10-G4 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | YXL1-10-G5 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | YXL1-10-G6 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | YXL1-10-G7 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | YXL1-10-G8 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | YXL1-10-G9 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | YXL1-10-G10 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | YXL1-10-G11 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | YXL1-10-G12 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | YXL1-10-G13 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | YXL1-10-G14 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | YXL1-10-G15 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | YXL1-10-G16 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | YXL1-11-G1 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | YXL1-11-G2 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | YXL1-11-G3 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | YXL1-11-G4 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | YXL1-11-G5 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | YXL1-11-G6 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | YXL1-11-G7 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | YXL1-11-G8 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | YXL1-11-G9 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | YXL1-11-G10 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.07.06 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC012-25-XC-MT-001（续6）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YXL1-11-G11 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | YXL1-11-G12 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | YXL1-11-G13 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | YXL1-11-G14 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | YXL1-12-G1 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | YXL1-12-G2 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | YXL1-12-G3 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | YXL1-12-G4 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | YXL1-12-G5 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | YXL1-12-G6 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | YXL1-12-G7 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | YXL1-12-G8 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | YXL1-12-G9 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | YXL1-12-G10 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | YXL1-12-G11 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | YXL1-12-G12 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | YXL1-12-G13 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | YXL1-12-G14 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | YXL1-13-G1 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | YXL1-13-G2 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | YXL1-13-G3 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | YXL1-13-G4 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | YXL1-13-G5 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | YXL1-13-G6 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | YXL1-13-G7 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.07.06 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC012-25-XC-MT-001（续7）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YXL1-13-G8 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | YXL1-13-G9 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | YXL1-13-G10 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | YXL1-13-G11 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | YXL1-13-G12 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | YXL1-13-G13 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | YXL1-13-G14 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | YXL1-14-G1 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | YXL1-14-G2 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | YXL1-14-G3 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | YXL1-14-G4 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | YXL1-14-G5 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | YXL1-14-G6 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | YXL1-14-G7 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | YXL1-14-G8 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | YXL1-14-G9 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | YXL1-14-G10 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | YXL1-14-G11 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | YXL1-14-G12 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | YXL1-14-G13 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | YXL1-14-G14 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | YXL1-14-G15 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | YXL1-14-G16 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | YXL1-15-G1 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | YXL1-15-G2 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.07.06 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC012-25-XC-MT-001（续8）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YXL1-15-G3 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | YXL1-15-G4 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | YXL1-15-G5 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | YXL1-15-G6 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | YXL1-15-G7 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | YXL1-15-G8 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | YXL1-15-G9 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | YXL1-15-G10 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | YXL1-15-G11 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | YXL1-15-G12 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | YXL1-15-G13 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | YXL1-15-G14 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | YXL1-16-G1 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | YXL1-16-G2 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | YXL1-16-G3 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | YXL1-16-G4 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | YXL1-16-G5 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | YXL1-16-G6 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | YXL1-16-G7 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | YXL1-16-G8 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | YXL1-16-G9 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | YXL1-16-G10 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | YXL1-16-G11 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | YXL1-16-G12 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | YXL1-16-G13 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.07.06 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC012-25-XC-MT-001（续9）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YXL1-16-G14 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | YXL1-17-G1 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | YXL1-17-G2 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | YXL1-17-G3 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | YXL1-17-G4 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | YXL1-17-G5 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | YXL1-17-G6 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | YXL1-17-G7 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | YXL1-17-G8 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | YXL1-17-G9 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | YXL1-17-G10 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | YXL1-17-G11 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | YXL1-17-G12 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | YXL1-17-G13 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | YXL1-17-G14 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | YXL1-18-G1 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | YXL1-18-G2 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | YXL1-18-G3 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | YXL1-18-G4 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | YXL1-18-G5 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | YXL1-18-G6 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | YXL1-18-G7 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | YXL1-18-G8 | 0~0.688 | 0.688 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | YXL1-1-J1 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | YXL1-1-J2 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.07.06 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC012-25-XC-MT-001（续10）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YXL1-1-J3 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | YXL1-1-J4 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | YXL1-1-J5 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | YXL1-1-J6 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | YXL1-1-J7 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | YXL1-1-J8 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | YXL1-1-J9 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | YXL1-1-J10 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | YXL1-1-J11 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | YXL1-1-J12 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | YXL1-1-J13 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | YXL1-1-J14 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | YXL1-1-J15 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | YXL1-1-J16 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | YXL1-2-J1 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | YXL1-2-J2 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | YXL1-2-J3 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | YXL1-2-J4 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | YXL1-2-J5 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | YXL1-2-J6 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | YXL1-2-J7 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | YXL1-2-J8 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | YXL1-2-J9 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | YXL1-2-J10 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | YXL1-2-J11 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.07.06 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC012-25-XC-MT-001（续11）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YXL1-2-J12 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | YXL1-2-J13 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | YXL1-2-J14 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | YXL1-3-J1 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | YXL1-3-J2 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | YXL1-3-J3 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | YXL1-3-J4 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | YXL1-3-J5 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | YXL1-3-J6 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | YXL1-3-J7 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | YXL1-3-J8 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | YXL1-3-J9 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | YXL1-3-J10 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | YXL1-3-J11 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | YXL1-3-J12 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | YXL1-3-J13 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | YXL1-3-J14 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | YXL1-4-J1 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | YXL1-4-J2 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | YXL1-4-J3 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | YXL1-4-J4 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | YXL1-4-J5 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | YXL1-4-J6 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | YXL1-4-J7 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | YXL1-4-J8 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.07.06 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC012-25-XC-MT-001（续12）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YXL1-4-J9 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | YXL1-4-J10 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | YXL1-4-J11 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | YXL1-4-J12 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | YXL1-4-J13 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | YXL1-4-J14 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | YXL1-5-J1 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | YXL1-5-J2 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | YXL1-5-J3 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | YXL1-5-J4 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | YXL1-5-J5 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | YXL1-5-J6 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.07.06 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |