磁粉检测报告

报告编号: ZJC012-25-XC-MT-002

| 委托单位 |  | 江苏常鑫路桥集团有限公司 |  |  |  |  | 工程名称 |  | 沪蓉高速薛家道口东段扩能改造工程项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件名称 |  | YXL1 |  |  |  |  | 检测部位 |  | 贴角焊缝 |  |  |
| 材质 |  | Q345qD |  |  | 反差增强剂 |  | FA-5 |  | 检测数量 |  | 127.5 m |
| 检测时机 |  | 焊后24小时 |  |  | 磁悬液类型 |  | 黑色水悬液 |  | 检测比例 |  | 100% |
| 仪器型号和编号 |  | 磁粉探伤仪 SZ-C04 |  |  | 施加方法 |  | 喷罐 |  | 磁化电流/ 提升力 |  | >45N |
| 表面状况 |  | 打磨 |  |  | 磁化方法 |  | 连续湿法 |  | 磁化时间 |  | 1~3S |
| 采用标准和级别 |  | GB/T 26951-2011 GB/T 26952-2011 2X级 |  |  | 灵敏度试片 |  | A1 30/100标准试片 |  | 观察环境 |  | 检测表面>1000Lx |
| 检测部位及缺陷示意图： 说明：焊缝坐标方向为纵向焊缝从小桩号到大桩号；环向焊缝从左到右；竖直焊缝从上到下。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果： 依据上述标准及合格级别，本公司按照上述比例对上述检测部位焊缝进行了检测，检测结论合格，具体检测情况见下页检测结果表格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 |  |  | 审核 |  |  | 批准 |  |  |  | 日 期 | 2025.07.11 |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC012-25-XC-MT-002

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YXL1-5-J7 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | YXL1-5-J8 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | YXL1-5-J9 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | YXL1-5-J10 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | YXL1-5-J11 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | YXL1-5-J12 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | YXL1-5-J13 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | YXL1-5-J14 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | YXL1-5-J15 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | YXL1-5-J16 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | YXL1-6-J1 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | YXL1-6-J2 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | YXL1-6-J3 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | YXL1-6-J4 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | YXL1-6-J5 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | YXL1-6-J6 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | YXL1-6-J7 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | YXL1-6-J8 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | YXL1-6-J9 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | YXL1-6-J10 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | YXL1-6-J11 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | YXL1-6-J12 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | YXL1-6-J13 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | YXL1-6-J14 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | YXL1-7-J1 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.07.06 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC012-25-XC-MT-002（续1）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YXL1-7-J2 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | YXL1-7-J3 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | YXL1-7-J4 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | YXL1-7-J5 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | YXL1-7-J6 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | YXL1-7-J7 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | YXL1-7-J8 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | YXL1-7-J9 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | YXL1-7-J10 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | YXL1-7-J11 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | YXL1-7-J12 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | YXL1-7-J13 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | YXL1-7-J14 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | YXL1-8-J1 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | YXL1-8-J2 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | YXL1-8-J3 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | YXL1-8-J4 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | YXL1-8-J5 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | YXL1-8-J6 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | YXL1-8-J7 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | YXL1-8-J8 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | YXL1-8-J9 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | YXL1-8-J10 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | YXL1-8-J11 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | YXL1-8-J12 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.07.06 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC012-25-XC-MT-002（续2）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YXL1-8-J13 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | YXL1-8-J14 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | YXL1-9-J1 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | YXL1-9-J2 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | YXL1-9-J3 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | YXL1-9-J4 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | YXL1-9-J5 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | YXL1-9-J6 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | YXL1-9-J7 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | YXL1-9-J8 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | YXL1-10-J1 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | YXL1-1/2-BL-J1 | 0~1.16 | 1.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | YXL1-1/2-BL-J2 | 0~1.16 | 1.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | YXL1-2/3-BL-J1 | 0~1.16 | 1.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | YXL1-2/3-BL-J2 | 0~1.16 | 1.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | YXL1-3/4-BL-J1 | 0~1.16 | 1.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | YXL1-3/4-BL-J2 | 0~1.16 | 1.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | YXL1-4/5-BL-J1 | 0~1.16 | 1.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | YXL1-4/5-BL-J2 | 0~1.16 | 1.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | YXL1-5/6-BL-J1 | 0~1.16 | 1.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | YXL1-5/6-BL-J2 | 0~1.16 | 1.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | YXL1-7/8-BL-J1 | 0~1.16 | 1.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | YXL1-7/8-BL-J2 | 0~1.16 | 1.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | YXL1-8/9-BL-J1 | 0~1.16 | 1.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | YXL1-8/9-BL-J2 | 0~1.16 | 1.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.07.06 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC012-25-XC-MT-002（续3）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YXL1-10/11-BL-J1 | 0~1.16 | 1.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | YXL1-10/11-BL-J2 | 0~1.16 | 1.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | YXL1-11/12-BL-J1 | 0~1.16 | 1.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | YXL1-11/12-BL-J2 | 0~1.16 | 1.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | YXL1-12/13-BL-J1 | 0~1.16 | 1.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | YXL1-12/13-BL-J2 | 0~1.16 | 1.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | YXL1-13/14-BL-J1 | 0~1.16 | 1.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | YXL1-13/14-BL-J2 | 0~1.16 | 1.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | YXL1-14/15-BL-J1 | 0~1.16 | 1.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | YXL1-14/15-BL-J2 | 0~1.16 | 1.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | YXL1-15/16-BL-J1 | 0~1.16 | 1.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | YXL1-15/16-BL-J2 | 0~1.16 | 1.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | YXL1-16/17-BL-J1 | 0~1.16 | 1.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | YXL1-16/17-BL-J2 | 0~1.16 | 1.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | YXL1-17/18-BL-J1 | 0~1.16 | 1.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | YXL1-17/18-BL-J2 | 0~1.16 | 1.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.07.06 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC012-25-XC-MT-002（续4）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YXL1-11-J1 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | YXL1-12-J1 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | YXL1-12-J2 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | YXL1-12-J3 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | YXL1-12-J4 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | YXL1-12-J5 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | YXL1-12-J6 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | YXL1-12-J7 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | YXL1-12-J8 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | YXL1-12-J9 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | YXL1-12-J10 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | YXL1-12-J11 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | YXL1-12-J12 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | YXL1-12-J13 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | YXL1-12-J14 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | YXL1-13-J1 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | YXL1-13-J2 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | YXL1-13-J3 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | YXL1-13-J4 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | YXL1-13-J5 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | YXL1-13-J6 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | YXL1-13-J7 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | YXL1-13-J8 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | YXL1-13-J9 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | YXL1-13-J10 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.07.07 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC012-25-XC-MT-002（续5）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YXL1-13-J11 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | YXL1-13-J12 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | YXL1-13-J13 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | YXL1-13-J14 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | YXL1-14-J1 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | YXL1-14-J2 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | YXL1-14-J3 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | YXL1-14-J4 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | YXL1-14-J5 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | YXL1-14-J6 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | YXL1-14-J7 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | YXL1-14-J8 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | YXL1-14-J9 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | YXL1-14-J10 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | YXL1-14-J11 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | YXL1-14-J12 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | YXL1-14-J13 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | YXL1-14-J14 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | YXL1-14-J15 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | YXL1-14-J16 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | YXL1-15-J1 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | YXL1-15-J2 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | YXL1-15-J3 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | YXL1-15-J4 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | YXL1-15-J5 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.07.07 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC012-25-XC-MT-002（续6）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YXL1-15-J6 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | YXL1-15-J7 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | YXL1-15-J8 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | YXL1-15-J9 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | YXL1-15-J10 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | YXL1-15-J11 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | YXL1-15-J12 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | YXL1-15-J13 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | YXL1-15-J14 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | YXL1-16-J1 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | YXL1-16-J2 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | YXL1-16-J3 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | YXL1-16-J4 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | YXL1-16-J5 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | YXL1-16-J6 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | YXL1-16-J7 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | YXL1-16-J8 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | YXL1-16-J9 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | YXL1-16-J10 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | YXL1-16-J11 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | YXL1-16-J12 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | YXL1-16-J13 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | YXL1-16-J14 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | YXL1-17-J1 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | YXL1-17-J2 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.07.07 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC012-25-XC-MT-002（续7）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YXL1-17-J3 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | YXL1-17-J4 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | YXL1-17-J5 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | YXL1-17-J6 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | YXL1-17-J7 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | YXL1-17-J8 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | YXL1-17-J9 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | YXL1-17-J10 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | YXL1-17-J11 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | YXL1-17-J12 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | YXL1-17-J13 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | YXL1-17-J14 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | YXL1-18-J1 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | YXL1-18-J2 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | YXL1-18-J3 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | YXL1-18-J4 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | YXL1-18-J5 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | YXL1-18-J6 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | YXL1-18-J7 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | YXL1-18-J8 | 0~0.3 | 0.3 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.07.07 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC012-25-XC-MT-002（续8）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YXL1-1/2-UL-J1 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | YXL1-1/2-UL-J2 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | YXL1-2/3-UL-J1 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | YXL1-2/3-UL-J2 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | YXL1-3/4-UL-J1 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | YXL1-3/4-UL-J2 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | YXL1-4/5-UL-J1 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | YXL1-4/5-UL-J2 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | YXL1-5/6-UL-J1 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | YXL1-5/6-UL-J2 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | YXL1-7/8-UL-J1 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | YXL1-7/8-UL-J2 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | YXL1-8/9-UL-J1 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | YXL1-8/9-UL-J2 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | YXL1-10/11-UL-J1 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | YXL1-10/11-UL-J2 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | YXL1-11/12-UL-J1 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | YXL1-11/12-UL-J2 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | YXL1-12/13-UL-J1 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | YXL1-12/13-UL-J2 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | YXL1-13/14-UL-J1 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | YXL1-13/14-UL-J2 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | YXL1-14/15-UL-J1 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | YXL1-14/15-UL-J2 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | YXL1-15/16-UL-J1 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.07.11 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC012-25-XC-MT-002（续9）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YXL1-15/16-UL-J2 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | YXL1-16/17-UL-J1 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | YXL1-16/17-UL-J2 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | YXL1-17/18-UL-J1 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | YXL1-17/18-UL-J1 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.07.11 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |