磁粉检测报告

报告编号: ZJC012-25-XC-MT-027

| 委托单位 |  | 江苏常鑫路桥集团有限公司 |  |  |  |  | 工程名称 |  | 沪蓉高速薛家道口东段扩能改造工程项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件名称 |  | YL10/11 |  |  |  |  | 检测部位 |  | 贴角焊缝 |  |  |
| 材质 |  | Q345qD |  |  | 反差增强剂 |  | FA-5 |  | 检测数量 |  | 76.05 m |
| 检测时机 |  | 焊后24小时 |  |  | 磁悬液类型 |  | 黑色水悬液 |  | 检测比例 |  | 100% |
| 仪器型号和编号 |  | 磁粉探伤仪 SZ-C04 |  |  | 施加方法 |  | 喷罐 |  | 磁化电流/ 提升力 |  | >45N |
| 表面状况 |  | 打磨 |  |  | 磁化方法 |  | 连续湿法 |  | 磁化时间 |  | 1~3S |
| 采用标准和级别 |  | GB/T 26951-2011 GB/T 26952-2011 2X级 |  |  | 灵敏度试片 |  | A1 30/100标准试片 |  | 观察环境 |  | 检测表面>1000Lx |
| 检测部位及缺陷示意图： 说明：焊缝坐标方向为纵向焊缝从小桩号到大桩号；环向焊缝从左到右；竖直焊缝从上到下。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果： 依据上述标准及合格级别，本公司按照上述比例对上述检测部位焊缝进行了检测，检测结论合格，具体检测情况见下页检测结果表格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 |  |  | 审核 |  |  | 批准 |  |  |  | 日 期 | 2025.07.13 |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC012-25-XC-MT-027

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YL10/11-UL-J1 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | YL10/11-UL-J2 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | YL10/11-UL-J3 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | YL10/11-UL-J4 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | YL10/11-UL-J5 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | YL10/11-UL-J6 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | YL10/11-UL-J7 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | YL10/11-UL-J8 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | YL10/11-UL-J9 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | YL10/11-UL-J10 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | YL10/11-UL-J11 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | YL10/11-UL-J12 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | YL10/11-UL-J13 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | YL10/11-UL-J14 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | YL10/11-UL-J15 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | YL10/11-UL-J16 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | YL10/11-UL-J17 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | YL10/11-UL-J18 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | YL10/11-UL-J19 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | YL10/11-UL-J20 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | YL10/11-UL-J21 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | YL10/11-UL-J22 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | YL10/11-UL-J23 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | YL10/11-UL-J24 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | YL10/11-UL-J25 | 0~1.53 | 1.53 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.07.09 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC012-25-XC-MT-027（续1）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YL10/11-DBL-J1 | 0~1.16 | 1.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | YL10/11-DBL-J2 | 0~1.16 | 1.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | YL10/11-DBL-J3 | 0~1.16 | 1.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | YL10/11-DBL-J4 | 0~1.16 | 1.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | YL10/11-DBL-J5 | 0~1.16 | 1.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | YL10/11-DBL-J6 | 0~1.16 | 1.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | YL10/11-DBL-J7 | 0~1.16 | 1.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | YL10/11-DBL-J8 | 0~1.16 | 1.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | YL10/11-DBL-J9 | 0~1.16 | 1.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | YL10/11-DBL-J10 | 0~1.16 | 1.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | YL10/11-DBL-J11 | 0~1.16 | 1.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | YL10/11-DBL-J12 | 0~1.16 | 1.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | YL10/11-DBL-J13 | 0~1.16 | 1.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | YL10/11-DBL-J14 | 0~1.16 | 1.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | YL10/11-DBL-J15 | 0~1.16 | 1.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | YL10/11-DBL-J16 | 0~1.16 | 1.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | YL10/11-DBL-J17 | 0~1.16 | 1.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | YL10/11-DBL-J18 | 0~1.16 | 1.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | YL10/11-DBL-J19 | 0~1.16 | 1.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | YL10/11-DBL-J20 | 0~1.16 | 1.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | YL10/11-DBL-J21 | 0~1.16 | 1.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | YL10/11-FBL-J1 | 0~1.12 | 1.12 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | YL10/11-FBL-J2 | 0~1.12 | 1.12 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | YL10/11-FBL-J3 | 0~1.12 | 1.12 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | YL10/11-FBL-J4 | 0~1.12 | 1.12 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.07.13 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC012-25-XC-MT-027（续2）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YL10/11-FBL-J5 | 0~1.12 | 1.12 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | YL10/11-FBL-J6 | 0~1.12 | 1.12 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | YL10/11-FBL-J7 | 0~1.12 | 1.12 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | YL10/11-FBL-J8 | 0~1.12 | 1.12 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | YL10/11-FBL-J9 | 0~1.12 | 1.12 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | YL10/11-FBL-J10 | 0~1.12 | 1.12 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | YL10/11-FBL-J11 | 0~1.12 | 1.12 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | YL10/11-FBL-J12 | 0~1.12 | 1.12 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.07.13 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |