磁粉检测报告

报告编号: ZJC017-25-MT-008

| 委托单位 |  | 徐州市交通工程总承包有限公司 |  |  |  |  | 工程名称 |  | 311国道徐州铜山区三堡至大彭段建设工程施工项目G311-XNH-QL标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件名称 |  | JD4 |  |  |  |  | 检测部位 |  | 熔深角焊缝 |  |  |
| 材质 |  | Q345qD |  |  | 反差增强剂 |  | FA-5 |  | 检测数量 |  | 100 m |
| 检测时机 |  | 焊后24小时 |  |  | 磁悬液类型 |  | 黑色水悬液 |  | 检测比例 |  | 100% |
| 仪器型号和编号 |  | 磁粉探伤仪 SZ-C04 |  |  | 施加方法 |  | 喷罐 |  | 磁化电流/ 提升力 |  | >45N |
| 表面状况 |  | 打磨 |  |  | 磁化方法 |  | 连续湿法 |  | 磁化时间 |  | 1~3S |
| 采用标准和级别 |  | GB/T 26951-2011 GB/T 26952-2011 2X级 |  |  | 灵敏度试片 |  | A1 30/100标准试片 |  | 观察环境 |  | 检测表面>1000Lx |
| 检测部位及缺陷示意图： 说明：焊缝坐标方向为纵向焊缝从小桩号到大桩号；环向焊缝从左到右；竖直焊缝从上到下。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果： 依据上述标准及合格级别，本公司按照上述比例对上述检测部位焊缝进行了检测，检测结论合格，具体检测情况见下页检测结果表格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 |  |  | 审核 |  |  | 批准 |  |  |  | 日 期 | 2025.07.02 |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC017-25-MT-008

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YJD4-DB-UL13-TP2a | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | YJD4-DB-UL13-TP2b | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | YJD4-DB-UL14-TP1a | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | YJD4-DB-UL14-TP1b | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | YJD4-DB-UL14-TP2a | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | YJD4-DB-UL14-TP2b | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | YJD4-DB-UL15-TP1a | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | YJD4-DB-UL15-TP1b | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | YJD4-DB-UL15-TP2a | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | YJD4-DB-UL15-TP2b | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | YJD4-DB-UL16-TP1a | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | YJD4-DB-UL16-TP1b | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | YJD4-DB-UL16-TP2a | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | YJD4-DB-UL16-TP2b | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | YJD4-DB-UL17-TP1a | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | YJD4-DB-UL17-TP1b | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | YJD4-DB-UL17-TP2a | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | YJD4-DB-UL17-TP2b | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | YJD4-DB-UL18-TP1a | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | YJD4-DB-UL18-TP1b | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | YJD4-DB-UL18-TP2a | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | YJD4-DB-UL18-TP2b | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | YJD4-DB-UL19-TP1a | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | YJD4-DB-UL19-TP1b | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | YJD4-DB-UL19-TP2a | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.07.02 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC017-25-MT-008（续1）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YJD4-DB-UL19-TP2b | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | YJD4-DB-UL20-TP1a | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | YJD4-DB-UL20-TP1b | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | YJD4-DB-UL20-TP2a | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | YJD4-DB-UL20-TP2b | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | YJD4-DB-UL21-TP1a | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | YJD4-DB-UL21-TP1b | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | YJD4-DB-UL21-TP2a | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | YJD4-DB-UL21-TP2b | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | YJD4-DB-UL22-TP1a | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | YJD4-DB-UL22-TP1b | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | YJD4-DB-UL22-TP2a | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | YJD4-DB-UL22-TP2b | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | YJD4-DB-UL23-TP1a | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | YJD4-DB-UL23-TP1b | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | YJD4-DB-UL23-TP2a | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | YJD4-DB-UL23-TP2b | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | YJD4-DB-UL24-TP1a | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | YJD4-DB-UL24-TP1b | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | YJD4-DB-UL24-TP2a | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | YJD4-DB-UL24-TP2b | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | YJD4-DB-IL1-TP1 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | YJD4-DB-IL1-TP2 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | YJD4-DB-IL2-TP3 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | YJD4-DB-IL2-TP4 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.07.02 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |