磁粉检测报告

报告编号: ZJC018-NE2-24-MT-008

| 委托单位 |  | 中铁大桥局集团有限公司宿迁大道快速化改造工程 SQDD-SG1标项目经理部 |  |  |  |  | 工程名称 |  | 宿迁大道(迎宾大道至杨舍路)快速化改造工程SQDD-SG1标段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件名称 |  | ES1钢梁 |  |  |  |  | 检测部位 |  | NE2-L4-1 |  |  |
| 材质 |  | Q345qD |  |  | 反差增强剂 |  | FA-5 |  | 检测数量 |  | 105.04 m |
| 检测时机 |  | 焊后24小时 |  |  | 磁悬液类型 |  | 黑色水悬液 |  | 检测比例 |  | 100% |
| 仪器型号和编号 |  | 磁粉探伤仪 SZ-C04 |  |  | 施加方法 |  | 喷罐 |  | 磁化电流/ 提升力 |  | >45N |
| 表面状况 |  | 打磨 |  |  | 磁化方法 |  | 连续湿法 |  | 磁化时间 |  | 1~3S |
| 采用标准和级别 |  | GB/T 26951-2011 GB/T 26952-2011 2X级 |  |  | 灵敏度试片 |  | A1 30/100标准试片 |  | 观察环境 |  | 检测表面>1000Lx |
| 检测部位及缺陷示意图： 说明：焊缝坐标方向为纵向焊缝从小桩号到大桩号；环向焊缝从左到右；竖直焊缝从上到下。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果： 依据上述标准及合格级别，本公司按照上述比例对上述检测部位焊缝进行了检测，检测结论合格，具体检测情况见下页检测结果表格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 |  |  | 审核 |  |  | 批准 |  |  |  | 日 期 | 2025.02.12 |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC018-NE2-24-MT-008

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NE2-L4-M1-TJ1A | (0~1)*2 | 2.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 2 | NE2-L4-M1-TJ1B | (0~1)*2 | 2.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 3 | NE2-L4-M1-TJ2A | (0~1)*2 | 2.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 4 | NE2-L4-M1-TJ2B | (0~1)*2 | 2.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 5 | NE2-L4-M1-TJ3A | (0~1)*2 | 2.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 6 | NE2-L4-M1-TJ3B | (0~1)*2 | 2.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 7 | NE2-L4-M1-TJ4A | (0~1)*2 | 2.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 8 | NE2-L4-M1-TJ4B | (0~1)*2 | 2.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 9 | NE2-L4-M1-TJ5A | (0~1)*2 | 2.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 10 | NE2-L4-M1-TJ5B | (0~1)*2 | 2.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 11 | NE2-L4-M1-TJ6A | (0~1)*2 | 2.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 12 | NE2-L4-M1-TJ6B | (0~1)*2 | 2.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 13 | NE2-L4-M1-TJ7A | (0~1)*2 | 2.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 14 | NE2-L4-M1-TJ7B | (0~1)*2 | 2.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 15 | NE2-L4-M1-TJ8A | (0~1)*2 | 2.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 16 | NE2-L4-M1-TJ8B | (0~1)*2 | 2.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 17 | NE2-L4-M1-TJ9A | (0~1)*2 | 2.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 18 | NE2-L4-M1-TJ9B | (0~1)*2 | 2.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 19 | NE2-L4-M1-TJ10A | (0~1)*2 | 2.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 20 | NE2-L4-M1-TJ10B | (0~1)*2 | 2.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 21 | NE2-L4-M1-TJ11A | (0~1)*2 | 2.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 22 | NE2-L4-M1-TJ11B | (0~1)*2 | 2.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 23 | NE2-L4-M1-TJ12A | (0~1)*2 | 2.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 24 | NE2-L4-M1-TJ12B | (0~1)*2 | 2.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 25 | NE2-L4-M1-TJ13A | (0~1)*2 | 2.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.01.24 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC018-NE2-24-MT-008（续1）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NE2-L4-M1-TJ13B | (0~1)*2 | 2.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 2 | NE2-L4-D1-TJ1A | (0~1)*2 | 2.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 3 | NE2-L4-D1-TJ1B | (0~1)*2 | 2.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 4 | NE2-L4-D1-TJ2A | (0~1)*2 | 2.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 5 | NE2-L4-D1-TJ2B | (0~1)*2 | 2.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 6 | NE2-L4-D1-TJ3A | (0~1)*2 | 2.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 7 | NE2-L4-D1-TJ3B | (0~1)*2 | 2.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 8 | NE2-L4-D1-TJ4A | (0~1)*2 | 2.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 9 | NE2-L4-D1-TJ4B | (0~1)*2 | 2.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 10 | NE2-L4-D1-TJ5A | (0~1)*2 | 2.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 11 | NE2-L4-D1-TJ5B | (0~1)*2 | 2.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 12 | NE2-L4-D1-TJ6A | (0~1)*2 | 2.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 13 | NE2-L4-D1-TJ6B | (0~1)*2 | 2.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 14 | NE2-L4-D1-TJ7A | (0~1)*2 | 2.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 15 | NE2-L4-D1-TJ7B | (0~1)*2 | 2.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 16 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.01.24 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC018-NE2-24-MT-008（续2）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NE2-L4-KT1-HG13-1/M1 | 0~0.58 | 0.58 | / | A | / | / | 合格 |
| 2 | NE2-L4-KT1-HG13-1/F1 | (0~0.5)*2 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 3 | NE2-L4-KT1-HG13-1/D1 | 0~0.55 | 0.55 | / | A | / | / | 合格 |
| 4 | NE2-L4-KT1-HG13-1/F2 | (0~0.5)*2 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 5 | NE2-L4-KT1-HG14-1-1/M1 | 0~0.58 | 0.58 | / | A | / | / | 合格 |
| 6 | NE2-L4-KT1-HG14-1-1/F1 | (0~0.5)*2 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 7 | NE2-L4-KT1-HG14-1-1/D1 | 0~0.55 | 0.55 | / | A | / | / | 合格 |
| 8 | NE2-L4-KT1-HG14-1-1/F2 | (0~0.5)*2 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 9 | NE2-L4-KT1-HG15-1-1/M1 | 0~0.58 | 0.58 | / | A | / | / | 合格 |
| 10 | NE2-L4-KT1-HG15-1-1/F1 | (0~0.5)*2 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 11 | NE2-L4-KT1-HG15-1-1/D1 | 0~0.55 | 0.55 | / | A | / | / | 合格 |
| 12 | NE2-L4-KT1-HG15-1-1/F2 | (0~0.5)*2 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 13 | NE2-L4-KT1-HG16-1-1/M1 | 0~0.58 | 0.58 | / | A | / | / | 合格 |
| 14 | NE2-L4-KT1-HG16-1-1/F1 | (0~0.5)*2 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 15 | NE2-L4-KT1-HG16-1-1/D1 | 0~0.55 | 0.55 | / | A | / | / | 合格 |
| 16 | NE2-L4-KT1-HG16-1-1/F2 | (0~0.5)*2 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 17 | NE2-L4-KT1-HG17-1/M1 | 0~0.58 | 0.58 | / | A | / | / | 合格 |
| 18 | NE2-L4-KT1-HG17-1/F1 | (0~0.5)*2 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 19 | NE2-L4-KT1-HG17-1/D1 | 0~0.55 | 0.55 | / | A | / | / | 合格 |
| 20 | NE2-L4-KT1-HG17-1/F2 | (0~0.5)*2 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 21 | NE2-L4-KT1-HG16-1-2/M1 | 0~0.58 | 0.58 | / | A | / | / | 合格 |
| 22 | NE2-L4-KT1-HG16-1-2/F1 | (0~0.5)*2 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 23 | NE2-L4-KT1-HG16-1-2/D1 | 0~0.55 | 0.55 | / | A | / | / | 合格 |
| 24 | NE2-L4-KT1-HG16-1-2/F2 | (0~0.5)*2 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 25 | NE2-L4-KT1-HG15-1-2/M1 | 0~0.58 | 0.58 | / | A | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.02.12 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC018-NE2-24-MT-008（续3）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NE2-L4-KT1-HG15-1-2/F1 | (0~0.5)*2 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 2 | NE2-L4-KT1-HG15-1-2/D1 | 0~0.55 | 0.55 | / | A | / | / | 合格 |
| 3 | NE2-L4-KT1-HG15-1-2/F2 | (0~0.5)*2 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 4 | NE2-L4-KT1-HG14-1-2/M1 | 0~0.58 | 0.58 | / | A | / | / | 合格 |
| 5 | NE2-L4-KT1-HG14-1-2/F1 | (0~0.5)*2 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 6 | NE2-L4-KT1-HG14-1-2/D1 | 0~0.55 | 0.55 | / | A | / | / | 合格 |
| 7 | NE2-L4-KT1-HG14-1-2/F2 | (0~0.5)*2 | 1.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 8 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.02.12 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |