磁粉检测报告

报告编号: ZJC018-Z5-24-MT-005

| 委托单位 |  | 中铁大桥局集团有限公司宿迁大道快速化改造工程 SQDD-SG1标项目经理部 |  |  |  |  | 工程名称 |  | 宿迁大道(迎宾大道至杨舍路)快速化改造工程SQDD-SG1标段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件名称 |  | Z5钢梁 |  |  |  |  | 检测部位 |  | Z5-L1-5 |  |  |
| 材质 |  | Q345qD |  |  | 反差增强剂 |  | FA-5 |  | 检测数量 |  | 151.02 m |
| 检测时机 |  | 焊后24小时 |  |  | 磁悬液类型 |  | 黑色水悬液 |  | 检测比例 |  | 100% |
| 仪器型号和编号 |  | 磁粉探伤仪 SZ-C04 |  |  | 施加方法 |  | 喷罐 |  | 磁化电流/ 提升力 |  | >45N |
| 表面状况 |  | 打磨 |  |  | 磁化方法 |  | 连续湿法 |  | 磁化时间 |  | 1~3S |
| 采用标准和级别 |  | GB/T 26951-2011 GB/T 26952-2011 2X级 |  |  | 灵敏度试片 |  | A1 30/100标准试片 |  | 观察环境 |  | 检测表面>1000Lx |
| 检测部位及缺陷示意图： 说明：焊缝坐标方向为纵向焊缝从小桩号到大桩号；环向焊缝从左到右；竖直焊缝从上到下。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果： 依据上述标准及合格级别，本公司按照上述比例对上述检测部位焊缝进行了检测，检测结论合格，具体检测情况见下页检测结果表格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 |  |  | 审核 |  |  | 批准 |  |  |  | 日 期 | 2024.12.15 |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC018-Z5-24-MT-005

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FTJ1 | (0~1)*2*2 | 4.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 2 | FTJ2 | (0~1)*2*2 | 4.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 3 | DTJ1 | (0~1)*2*2 | 4.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 4 | DTJ2 | (0~1)*2*2 | 4.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 5 | DTJ3 | (0~1)*2*2 | 4.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 6 | DTJ4 | (0~1)*2*2 | 4.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 7 | DTJ5 | (0~1)*2*2 | 4.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 8 | DTJ6 | (0~1)*2*2 | 4.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 9 | DTJ7 | (0~1)*2*2 | 4.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 10 | QB3-TJH1 | 0~0.19 | 0.19 | / | A | / | / | 合格 |
| 11 | QB3-TJH2 | 0~0.19 | 0.19 | / | A | / | / | 合格 |
| 12 | QB3-TJH3 | 0~0.19 | 0.19 | / | A | / | / | 合格 |
| 13 | QB3-TJH4 | 0~0.19 | 0.19 | / | A | / | / | 合格 |
| 14 | QB3-TJH5 | 0~0.19 | 0.19 | / | A | / | / | 合格 |
| 15 | QB3-TJH6 | 0~0.19 | 0.19 | / | A | / | / | 合格 |
| 16 | QB3-TJH7 | 0~0.19 | 0.19 | / | A | / | / | 合格 |
| 17 | QB3-TJH8 | 0~0.19 | 0.19 | / | A | / | / | 合格 |
| 18 | QB3-TJH9 | 0~0.19 | 0.19 | / | A | / | / | 合格 |
| 19 | QB3-TJH10 | 0~0.19 | 0.19 | / | A | / | / | 合格 |
| 20 | QB3-TJH11 | 0~0.19 | 0.19 | / | A | / | / | 合格 |
| 21 | QB3-TJH12 | 0~0.19 | 0.19 | / | A | / | / | 合格 |
| 22 | QB3-TJH13 | 0~0.19 | 0.19 | / | A | / | / | 合格 |
| 23 | QB3-TJH14 | 0~0.19 | 0.19 | / | A | / | / | 合格 |
| 24 | QB4-TJH1 | 0~0.19 | 0.19 | / | A | / | / | 合格 |
| 25 | QB4-TJH2 | 0~0.19 | 0.19 | / | A | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.11.24 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC018-Z5-24-MT-005（续1）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | QB4-TJH3 | 0~0.19 | 0.19 | / | A | / | / | 合格 |
| 2 | QB4-TJH4 | 0~0.19 | 0.19 | / | A | / | / | 合格 |
| 3 | QB4-TJH5 | 0~0.19 | 0.19 | / | A | / | / | 合格 |
| 4 | QB4-TJH6 | 0~0.19 | 0.19 | / | A | / | / | 合格 |
| 5 | QB4-TJH7 | 0~0.19 | 0.19 | / | A | / | / | 合格 |
| 6 | QB4-TJH8 | 0~0.19 | 0.19 | / | A | / | / | 合格 |
| 7 | QB4-TJH9 | 0~0.19 | 0.19 | / | A | / | / | 合格 |
| 8 | QB4-TJH10 | 0~0.19 | 0.19 | / | A | / | / | 合格 |
| 9 | QB4-TJH11 | 0~0.19 | 0.19 | / | A | / | / | 合格 |
| 10 | QB4-TJH12 | 0~0.19 | 0.19 | / | A | / | / | 合格 |
| 11 | QB4-TJH13 | 0~0.19 | 0.19 | / | A | / | / | 合格 |
| 12 | QB4-TJH14 | 0~0.19 | 0.19 | / | A | / | / | 合格 |
| 13 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.11.24 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC018-Z5-24-MT-005（续2）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DF1-5-T1 | 0~3.321 | 3.321 | / | A | / | / | 合格 |
| 2 | DF1-5-T2 | 0~1.28 | 1.28 | / | A | / | / | 合格 |
| 3 | DF1-5-T3 | 0~3.321 | 3.321 | / | A | / | / | 合格 |
| 4 | DF1-5-T4 | 0~1.28 | 1.28 | / | A | / | / | 合格 |
| 5 | ZG1-9-T1 | (0~3.351)*2 | 6.702 | / | A | / | / | 合格 |
| 6 | ZG1-9-T2 | (0~1.28)*2 | 2.56 | / | A | / | / | 合格 |
| 7 | ZG1-9-T3 | (0~3.351)*2 | 6.702 | / | A | / | / | 合格 |
| 8 | ZG1-9-T4 | (0~1.28)*2 | 2.56 | / | A | / | / | 合格 |
| 9 | HG1-5-T1 | (0~0.8)*2 | 1.6 | / | A | / | / | 合格 |
| 10 | HG1-5-T2 | (0~1.28)*2 | 2.56 | / | A | / | / | 合格 |
| 11 | HG1-5-T3 | (0~1)*2*2 | 4.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 12 | HG1-5-T4 | (0~1.28)*2 | 2.56 | / | A | / | / | 合格 |
| 13 | HG2-5-T1 | (0~0.8)*2 | 1.6 | / | A | / | / | 合格 |
| 14 | HG2-5-T2 | (0~1.488)*2 | 2.976 | / | A | / | / | 合格 |
| 15 | HG2-5-T3 | (0~1)*2*2 | 4.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 16 | HG2-5-T4 | (0~1.488)*2 | 2.976 | / | A | / | / | 合格 |
| 17 | HL1-9-T1 | (0~1)*2*2 | 4.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 18 | HL1-9-T2 | (0~1.805)*2 | 3.61 | / | A | / | / | 合格 |
| 19 | HL1-9-T3 | (0~1)*2*2 | 4.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 20 | HL1-9-T4 | (0~1.805)*2 | 3.61 | / | A | / | / | 合格 |
| 21 | HL2-9-T1 | (0~1)*2*2 | 4.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 22 | HL2-9-T2 | (0~2.11)*2 | 4.22 | / | A | / | / | 合格 |
| 23 | HL2-9-T3 | (0~1)*2*2 | 4.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 24 | HL2-9-T4 | (0~2.11)*2 | 4.22 | / | A | / | / | 合格 |
| 25 | HL3-9-T1 | (0~1)*2*2 | 4.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.10 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC018-Z5-24-MT-005（续3）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HL3-9-T2 | (0~2.11)*2 | 4.22 | / | A | / | / | 合格 |
| 2 | HL3-9-T3 | (0~1)*2*2 | 4.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 3 | HL3-9-T4 | (0~2.11)*2 | 4.22 | / | A | / | / | 合格 |
| 4 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.10 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC018-Z5-24-MT-005（续4）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DF1-5-T1 | 0~3.321 | 3.321 | / | A | / | / | 合格 |
| 2 | DF1-5-T2 | 0~1.28 | 1.28 | / | A | / | / | 合格 |
| 3 | DF1-5-T3 | 0~3.321 | 3.321 | / | A | / | / | 合格 |
| 4 | DF1-5-T4 | 0~1.28 | 1.28 | / | A | / | / | 合格 |
| 5 | HL1-8b-T1 | 0~0.4 | 0.4 | / | A | / | / | 合格 |
| 6 | HL1-8b-T2 | 0~0.4 | 0.4 | / | A | / | / | 合格 |
| 7 | HL2-8b-T1 | 0~0.4 | 0.4 | / | A | / | / | 合格 |
| 8 | HL2-8b-T2 | 0~0.4 | 0.4 | / | A | / | / | 合格 |
| 9 | HL3-8b-T1 | 0~0.4 | 0.4 | / | A | / | / | 合格 |
| 10 | HL3-8b-T2 | 0~0.4 | 0.4 | / | A | / | / | 合格 |
| 11 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2024.12.15 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |