磁粉检测报告

报告编号: ZJC020-5L-24-MT-020

| 委托单位 |  | 无锡交通建设工程集团股份有限公司和江苏江南路桥工程有限公司(联合体) |  |  |  |  | 工程名称 |  | 中环快速312国道段配套工程（一期） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件名称 |  | Q2-6A |  |  |  |  | 检测部位 |  | 熔透角焊缝 |  |  |
| 材质 |  | Q345qD |  |  | 反差增强剂 |  | FA-5 |  | 检测数量 |  | 20.0 m |
| 检测时机 |  | 焊后24小时 |  |  | 磁悬液类型 |  | 黑色水悬液 |  | 检测比例 |  | 100% |
| 仪器型号和编号 |  | 磁粉探伤仪 SZ-C04 |  |  | 施加方法 |  | 喷罐 |  | 磁化电流/ 提升力 |  | >45N |
| 表面状况 |  | 打磨 |  |  | 磁化方法 |  | 连续湿法 |  | 磁化时间 |  | 1~3S |
| 采用标准和级别 |  | JB/T 6061-2023 JB/T 6061-2023 II级 |  |  | 灵敏度试片 |  | A1 30/100标准试片 |  | 观察环境 |  | 检测表面>1000Lx |
| 检测部位及缺陷示意图： 见附页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果： 依据上述标准及合格级别，本公司按照上述比例对上述检测部位焊缝进行了检测，检测结论合格，具体检测情况见下页检测结果表格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 |  |  | 审核 |  |  | 批准 |  |  |  | 日 期 | 2025.07.10 |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC020-5L-24-MT-020

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q2-6A-MU1 | (0~2)*2 | 4.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 2 | Q2-6A-MU2 | (0~2)*2 | 4.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 3 | Q2-6A-MU3 | (0~2)*2 | 4.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 4 | Q2-6A-MU4 | (0~2)*2 | 4.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 5 | Q2-6A-MU5 | (0~2)*2 | 4.0 | / | A | / | / | 合格 |
| 6 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.07.10 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附页

报告编号: ZJC020-5L-24-MT-020（续1）

厂内节段制作焊缝编号规定

焊缝编号

焊缝编号由3部分组成：节段号+焊缝类别代号+序号

节段代号：上图给定的代号

焊缝类别代号：TF为T型接头角焊缝，TC为T型接头熔透焊缝，TP为T型接头部分熔透焊缝，CF为角接头角焊缝，CP为角接头部分熔透焊缝，CC为角接熔透焊缝，MB为顶板对接熔透焊缝，DB为底板对接熔透焊缝，FB为腹板对接熔透焊缝，HL为横梁腹板对接熔透焊缝。

例如：Q2-7A-TP1（代表1分段顶板同腹板部分熔透角焊缝1），如下图所示：

编号说明：Q2-7A：为梁段代号；

TP1：为顶板同腹板部分熔透角焊缝代号