磁粉检测报告

报告编号: ZJC022-24-MT-028

| 委托单位 |  | 江苏常鑫路桥集团有限公司北京路桥通国际工程咨询有限公司苏交科集团检测认证有限公司 |  |  |  |  | 工程名称 |  | 南京至盐城高速公路NY-YZ8标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件名称 |  | 6-JD5 |  |  |  |  | 检测部位 |  | 对接焊缝 |  |  |
| 材质 |  | Q345qD |  |  | 反差增强剂 |  | FA-5 |  | 检测数量 |  | 300.0 m |
| 检测时机 |  | 焊后24小时 |  |  | 磁悬液类型 |  | 黑色水悬液 |  | 检测比例 |  | 100% |
| 仪器型号和编号 |  | 磁粉探伤仪 SZ-C42 |  |  | 施加方法 |  | 喷罐 |  | 磁化电流/ 提升力 |  | >45N |
| 表面状况 |  | 打磨 |  |  | 磁化方法 |  | 连续湿法 |  | 磁化时间 |  | 1~3S |
| 采用标准和级别 |  | GB/T 26951-2011 GB/T 26952-2011 2X级 |  |  | 灵敏度试片 |  | A1 30/100标准试片 |  | 观察环境 |  | 检测表面>1000Lx |
| 检测部位及缺陷示意图： 说明：焊缝坐标方向为纵向焊缝从小桩号到大桩号；环向焊缝从左到右；竖直焊缝从上到下。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果： 依据上述标准及合格级别，本公司按照上述比例对上述检测部位焊缝进行了检测，检测结论合格，具体检测情况见下页检测结果表格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 |  |  | 审核 |  |  | 批准 |  |  |  | 日 期 | 2025.01.02 |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC022-24-MT-028

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-JD5-GB5-TF25 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 6-JD5-GB5-TF26 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 6-JD5-GB5-TF27 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 6-JD5-GB5-TF28 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 6-JD5-GB5-TF29 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 6-JD5-GB5-TF30 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 6-JD5-GB5-TF31 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 6-JD5-GB5-TF32 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 6-JD5-GB5-TF33 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 6-JD5-GB5-TF34 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 6-JD5-GB5-TF35 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 6-JD5-GB5-TF36 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 6-JD5-GB5-TF37 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 6-JD5-GB5-TF38 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 6-JD5-GB5-TF39 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 6-JD5-GB5-TF40 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 6-JD5-GB5-TF41 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 6-JD5-GB5-TF42 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 6-JD5-GB5-TF43 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 6-JD5-GB5-TF44 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 6-JD5-GB6-TP1 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 6-JD5-GB6-TP2 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 6-JD5-GB6-TF1 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 6-JD5-GB6-TF2 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 6-JD5-GB6-TF3 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.01.02 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC022-24-MT-028（续1）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-JD5-GB6-TF4 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 6-JD5-GB6-TF5 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 6-JD5-GB6-TF6 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 6-JD5-GB6-TF7 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 6-JD5-GB6-TF8 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 6-JD5-GB6-TF9 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 6-JD5-GB6-TF10 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 6-JD5-GB6-TF11 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 6-JD5-GB6-TF12 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 6-JD5-GB6-TF13 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 6-JD5-GB6-TF14 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 6-JD5-GB6-TF15 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 6-JD5-GB6-TF16 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 6-JD5-GB6-TF17 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 6-JD5-GB6-TF18 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 6-JD5-GB6-TF19 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 6-JD5-GB6-TF20 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 6-JD5-GB6-TF21 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 6-JD5-GB6-TF22 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 6-JD5-GB6-TF23 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 6-JD5-GB6-TF24 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 6-JD5-GB6-TF25 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 6-JD5-GB6-TF26 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 6-JD5-GB6-TF27 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 6-JD5-GB6-TF28 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.01.02 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC022-24-MT-028（续2）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-JD5-GB6-TF29 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 6-JD5-GB6-TF30 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 6-JD5-GB6-TF31 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 6-JD5-GB6-TF32 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 6-JD5-GB6-TF33 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 6-JD5-GB6-TF34 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 6-JD5-GB6-TF35 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 6-JD5-GB6-TF36 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 6-JD5-GB6-TF37 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 6-JD5-GB6-TF38 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 6-JD5-GB6-TF39 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 6-JD5-GB6-TF40 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 6-JD5-GB6-TF41 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 6-JD5-GB6-TF42 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 6-JD5-GB6-TF43 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 6-JD5-GB6-TF44 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 6-JD5-GB7-TP1 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 6-JD5-GB7-TP2 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 6-JD5-GB7-TF1 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 6-JD5-GB7-TF2 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 6-JD5-GB7-TF3 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 6-JD5-GB7-TF4 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 6-JD5-GB7-TF5 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 6-JD5-GB7-TF6 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 6-JD5-GB7-TF7 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.01.02 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC022-24-MT-028（续3）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-JD5-GB7-TF8 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 6-JD5-GB7-TF9 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 6-JD5-GB7-TF10 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 6-JD5-GB7-TF11 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 6-JD5-GB7-TF12 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 6-JD5-GB7-TF13 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 6-JD5-GB7-TF14 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 6-JD5-GB7-TF15 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 6-JD5-GB7-TF16 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 6-JD5-GB7-TF17 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 6-JD5-GB7-TF18 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 6-JD5-GB7-TF19 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 6-JD5-GB7-TF20 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 6-JD5-GB7-TF21 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 6-JD5-GB7-TF22 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 6-JD5-GB7-TF23 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 6-JD5-GB7-TF24 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 6-JD5-GB7-TF25 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 6-JD5-GB7-TF26 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 6-JD5-GB7-TF27 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 6-JD5-GB7-TF28 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 6-JD5-GB7-TF29 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 6-JD5-GB7-TF30 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 6-JD5-GB7-TF31 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 6-JD5-GB7-TF32 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.01.02 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC022-24-MT-028（续4）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-JD5-GB7-TF33 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 6-JD5-GB7-TF34 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 6-JD5-GB7-TF35 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 6-JD5-GB7-TF36 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 6-JD5-GB7-TF37 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 6-JD5-GB7-TF38 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 6-JD5-GB7-TF39 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 6-JD5-GB7-TF40 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 6-JD5-GB7-TF41 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 6-JD5-GB7-TF42 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 6-JD5-GB7-TF43 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 6-JD5-GB7-TF44 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 6-JD5-GB8-TP1 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 6-JD5-GB8-TP2 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 6-JD5-GB8-TF1 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 6-JD5-GB8-TF2 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 6-JD5-GB8-TF3 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 6-JD5-GB8-TF4 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 6-JD5-GB8-TF5 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 6-JD5-GB8-TF6 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 6-JD5-GB8-TF7 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 6-JD5-GB8-TF8 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 6-JD5-GB8-TF9 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 6-JD5-GB8-TF10 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 6-JD5-GB8-TF11 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.01.02 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC022-24-MT-028（续5）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-JD5-GB8-TF12 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 6-JD5-GB8-TF13 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 6-JD5-GB8-TF14 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 6-JD5-GB8-TF15 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 6-JD5-GB8-TF16 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 6-JD5-GB8-TF17 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 6-JD5-GB8-TF18 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 6-JD5-GB8-TF19 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 6-JD5-GB8-TF20 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 6-JD5-GB8-TF21 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 6-JD5-GB8-TF22 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 6-JD5-GB8-TF23 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 6-JD5-GB8-TF24 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 6-JD5-GB8-TF25 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 6-JD5-GB8-TF26 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 6-JD5-GB8-TF27 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 6-JD5-GB8-TF28 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 6-JD5-GB8-TF29 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 6-JD5-GB8-TF30 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 6-JD5-GB8-TF31 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 6-JD5-GB8-TF32 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 6-JD5-GB8-TF33 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 6-JD5-GB8-TF34 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 6-JD5-GB8-TF35 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 6-JD5-GB8-TF36 | (0~1)*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.01.02 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |