磁粉检测报告

报告编号: ZJC022-24-MT-030

| 委托单位 |  | 江苏常鑫路桥集团有限公司北京路桥通国际工程咨询有限公司苏交科集团检测认证有限公司 |  |  |  |  | 工程名称 |  | 南京至盐城高速公路NY-YZ8标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件名称 |  | 6-JD6 |  |  |  |  | 检测部位 |  | 角接焊缝 |  |  |
| 材质 |  | Q345qD |  |  | 反差增强剂 |  | FA-5 |  | 检测数量 |  | 300.0 m |
| 检测时机 |  | 焊后24小时 |  |  | 磁悬液类型 |  | 黑色水悬液 |  | 检测比例 |  | 100% |
| 仪器型号和编号 |  | 磁粉探伤仪 SZ-C42 |  |  | 施加方法 |  | 喷罐 |  | 磁化电流/ 提升力 |  | >45N |
| 表面状况 |  | 打磨 |  |  | 磁化方法 |  | 连续湿法 |  | 磁化时间 |  | 1~3S |
| 采用标准和级别 |  | GB/T 26951-2011 GB/T 26952-2011 2X级 |  |  | 灵敏度试片 |  | A1 30/100标准试片 |  | 观察环境 |  | 检测表面>1000Lx |
| 检测部位及缺陷示意图： 说明：焊缝坐标方向为纵向焊缝从小桩号到大桩号；环向焊缝从左到右；竖直焊缝从上到下。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果： 依据上述标准及合格级别，本公司按照上述比例对上述检测部位焊缝进行了检测，检测结论合格，具体检测情况见下页检测结果表格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 |  |  | 审核 |  |  | 批准 |  |  |  | 日 期 | 2025.03.31 |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC022-24-MT-030

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-JD6-D1-TP1 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 6-JD6-D1-TP2 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 6-JD6-D1-TP3 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 6-JD6-D1-TP4 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 6-JD6-D16-TP1 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 6-JD6-D16-TP2 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 6-JD6-D16-TP3 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 6-JD6-D16-TP4 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 6-JD6-D1-TF1 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 6-JD6-D1-TF2 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 6-JD6-D16-TF1 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 6-JD6-D16-TF2 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 6-JD6-D3-TP1 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 6-JD6-D3-TP2 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 6-JD6-D3-TP3 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 6-JD6-D3-TP4 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 6-JD6-D3-TP5 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 6-JD6-D3-TP6 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 6-JD6-D5-TP1 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 6-JD6-D5-TP2 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 6-JD6-D5-TP3 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 6-JD6-D5-TP4 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 6-JD6-D5-TP5 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 6-JD6-D5-TP6 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 6-JD6-D7-TP1 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.03.26 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC022-24-MT-030（续1）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-JD6-D7-TP2 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 6-JD6-D7-TP3 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 6-JD6-D7-TP4 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 6-JD6-D7-TP5 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 6-JD6-D7-TP6 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 6-JD6-D9-TP1 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 6-JD6-D9-TP2 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 6-JD6-D9-TP3 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 6-JD6-D9-TP4 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 6-JD6-D9-TP5 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 6-JD6-D9-TP6 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 6-JD6-D11-TP1 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 6-JD6-D11-TP2 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 6-JD6-D11-TP3 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 6-JD6-D11-TP4 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 6-JD6-D11-TP5 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 6-JD6-D11-TP6 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 6-JD6-D13-TP1 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 6-JD6-D13-TP2 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 6-JD6-D13-TP3 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 6-JD6-D13-TP4 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 6-JD6-D13-TP5 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 6-JD6-D13-TP6 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 6-JD6-D15-TP1 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 6-JD6-D15-TP2 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.03.26 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC022-24-MT-030（续2）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-JD6-D15-TP3 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 6-JD6-D15-TP4 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 6-JD6-D15-TP5 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 6-JD6-D15-TP6 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 6-JD6-D2-TP1 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 6-JD6-D2-TP2 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 6-JD6-D2-TP3 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 6-JD6-D2-TP4 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 6-JD6-D2-TP5 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 6-JD6-D2-TP6 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 6-JD6-D2-TP7 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 6-JD6-D2-TP8 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 6-JD6-D4-TP1 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 6-JD6-D4-TP2 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 6-JD6-D4-TP3 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 6-JD6-D4-TP4 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 6-JD6-D4-TP5 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 6-JD6-D4-TP6 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 6-JD6-D4-TP7 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 6-JD6-D4-TP8 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 6-JD6-D6-TP1 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 6-JD6-D6-TP2 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 6-JD6-D6-TP3 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 6-JD6-D6-TP4 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 6-JD6-D6-TP5 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.03.26 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC022-24-MT-030（续3）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-JD6-D6-TP6 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 6-JD6-D6-TP7 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 6-JD6-D6-TP8 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 6-JD6-D8-TP1 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 6-JD6-D8-TP2 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 6-JD6-D8-TP3 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 6-JD6-D8-TP4 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 6-JD6-D8-TP5 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 6-JD6-D8-TP6 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 6-JD6-D8-TP7 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 6-JD6-D8-TP8 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 6-JD6-D10-TP1 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 6-JD6-D10-TP2 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 6-JD6-D10-TP3 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 6-JD6-D10-TP4 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 6-JD6-D10-TP5 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 6-JD6-D10-TP6 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 6-JD6-D10-TP7 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 6-JD6-D10-TP8 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 6-JD6-D12-TP1 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 6-JD6-D12-TP2 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 6-JD6-D12-TP3 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 6-JD6-D12-TP4 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 6-JD6-D12-TP5 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 6-JD6-D12-TP6 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.03.26 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC022-24-MT-030（续4）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-JD6-D12-TP7 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 6-JD6-D12-TP8 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 6-JD6-D14-TP1 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 6-JD6-D14-TP2 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 6-JD6-D14-TP3 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 6-JD6-D14-TP4 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 6-JD6-D14-TP5 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 6-JD6-D14-TP6 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 6-JD6-D14-TP7 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 6-JD6-D14-TP8 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.03.26 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC022-24-MT-030（续5）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-JD6-B1-TP1 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 6-JD6-B1-TP2 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 6-JD6-B1-TP3 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 6-JD6-B1-TP4 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 6-JD6-B1-TP5 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 6-JD6-B1-TP6 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 6-JD6-B2-TP1 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 6-JD6-B2-TP2 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 6-JD6-B2-TP3 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 6-JD6-B2-TP4 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 6-JD6-B2-TP5 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 6-JD6-B2-TP6 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 6-JD6-B3-TP1 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 6-JD6-B3-TP2 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 6-JD6-B3-TP3 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 6-JD6-B3-TP4 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 6-JD6-B3-TP5 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 6-JD6-B3-TP6 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 6-JD6-B4-TP1 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 6-JD6-B4-TP2 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 6-JD6-B4-TP3 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 6-JD6-B4-TP4 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 6-JD6-B4-TP5 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 6-JD6-B4-TP6 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 6-JD6-B5-TP1 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.03.31 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC022-24-MT-030（续6）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-JD6-B5-TP2 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 6-JD6-B5-TP3 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 6-JD6-B5-TP4 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 6-JD6-B5-TP5 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 6-JD6-B5-TP6 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 6-JD6-B6-TP1 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 6-JD6-B6-TP2 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 6-JD6-B6-TP3 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 6-JD6-B6-TP4 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 6-JD6-B6-TP5 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 6-JD6-B6-TP6 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 6-JD6-B7-TP1 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 6-JD6-B7-TP2 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 6-JD6-B7-TP3 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 6-JD6-B7-TP4 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.03.31 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |