磁粉检测报告

报告编号: ZJC022-24-MT-036

| 委托单位 |  | 江苏常鑫路桥集团有限公司北京路桥通国际工程咨询有限公司苏交科集团检测认证有限公司 |  |  |  |  | 工程名称 |  | 南京至盐城高速公路NY-YZ8标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件名称 |  | 6-JD8 |  |  |  |  | 检测部位 |  | 角接焊缝 |  |  |
| 材质 |  | Q345qD |  |  | 反差增强剂 |  | FA-5 |  | 检测数量 |  | 298.08 m |
| 检测时机 |  | 焊后24小时 |  |  | 磁悬液类型 |  | 黑色水悬液 |  | 检测比例 |  | 100% |
| 仪器型号和编号 |  | 磁粉探伤仪 SZ-C42 |  |  | 施加方法 |  | 喷罐 |  | 磁化电流/ 提升力 |  | >45N |
| 表面状况 |  | 打磨 |  |  | 磁化方法 |  | 连续湿法 |  | 磁化时间 |  | 1~3S |
| 采用标准和级别 |  | GB/T 26951-2011 GB/T 26952-2011 2X级 |  |  | 灵敏度试片 |  | A1 30/100标准试片 |  | 观察环境 |  | 检测表面>1000Lx |
| 检测部位及缺陷示意图： 说明：焊缝坐标方向为纵向焊缝从小桩号到大桩号；环向焊缝从左到右；竖直焊缝从上到下。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果： 依据上述标准及合格级别，本公司按照上述比例对上述检测部位焊缝进行了检测，检测结论合格，具体检测情况见下页检测结果表格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 |  |  | 审核 |  |  | 批准 |  |  |  | 日 期 | 2025.04.30 |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC022-24-MT-036

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-JD8-B7-TP5 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 6-JD8-B7-TP6 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 6-JD8-B8-TP1 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 6-JD8-B8-TP2 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 6-JD8-B8-TP3 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 6-JD8-B8-TP4 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 6-JD8-B8-TP5 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 6-JD8-B8-TP6 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 6-JD8-B9-TP1 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 6-JD8-B9-TP2 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 6-JD8-B9-TP3 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 6-JD8-B9-TP4 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 6-JD8-B9-TP5 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 6-JD8-B9-TP6 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 6-JD8-B10-TP1 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 6-JD8-B10-TP2 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 6-JD8-B10-TP3 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 6-JD8-B10-TP4 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 6-JD8-B10-TP5 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 6-JD8-B10-TP6 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 6-JD8-B11-TP1 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 6-JD8-B11-TP2 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 6-JD8-B11-TP3 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 6-JD8-B11-TP4 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 6-JD8-B11-TP5 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.04.02 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC022-24-MT-036（续1）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-JD8-B11-TP6 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 6-JD8-B12-TP1 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 6-JD8-B12-TP2 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 6-JD8-B12-TP3 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 6-JD8-B12-TP4 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 6-JD8-B12-TP5 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 6-JD8-B12-TP6 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 6-JD8-B13-TP1 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 6-JD8-B13-TP2 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 6-JD8-B13-TP3 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 6-JD8-B13-TP4 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 6-JD8-B13-TP5 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 6-JD8-B13-TP6 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 6-JD8-B14-TP1 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 6-JD8-B14-TP2 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 6-JD8-B14-TP3 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 6-JD8-B14-TP4 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 6-JD8-B14-TP5 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 6-JD8-B14-TP6 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.04.02 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC022-24-MT-036（续2）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-JD8-GB1-TP1 | （0~0.315）*2 | 0.63 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 6-JD8-GB2-TP1 | （0~0.315）*2 | 0.63 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 6-JD8-GB3-TP1 | （0~0.315）*2 | 0.63 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 6-JD8-GB4-TP1 | （0~0.315）*2 | 0.63 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 6-JD8-GB5-TP1 | （0~0.315）*2 | 0.63 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 6-JD8-GB6-TP1 | （0~0.315）*2 | 0.63 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 6-JD8-GB7-TP1 | （0~0.315）*2 | 0.63 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 6-JD8-GB8-TP1 | （0~0.315）*2 | 0.63 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 6-JD8-GB1-TP2 | （0~0.315）*2 | 0.63 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 6-JD8-GB2-TP2 | （0~0.315）*2 | 0.63 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 6-JD8-GB3-TP2 | （0~0.315）*2 | 0.63 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 6-JD8-GB4-TP2 | （0~0.315）*2 | 0.63 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 6-JD8-GB5-TP2 | （0~0.315）*2 | 0.63 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 6-JD8-GB6-TP2 | （0~0.315）*2 | 0.63 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 6-JD8-GB7-TP2 | （0~0.315）*2 | 0.63 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 6-JD8-GB8-TP2 | （0~0.315）*2 | 0.63 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 6-JD8-GB1-TF1 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 6-JD8-GB1-TF2 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 6-JD8-GB1-TF3 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 6-JD8-GB1-TF4 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 6-JD8-GB1-TF5 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 6-JD8-GB1-TF6 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 6-JD8-GB1-TF7 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 6-JD8-GB1-TF8 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 6-JD8-GB1-TF9 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.04.30 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC022-24-MT-036（续3）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-JD8-GB1-TF10 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 6-JD8-GB1-TF11 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 6-JD8-GB1-TF12 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 6-JD8-GB1-TF13 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 6-JD8-GB1-TF14 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 6-JD8-GB1-TF15 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 6-JD8-GB1-TF16 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 6-JD8-GB2-TF1 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 6-JD8-GB2-TF2 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 6-JD8-GB2-TF3 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 6-JD8-GB2-TF4 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 6-JD8-GB2-TF5 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 6-JD8-GB2-TF6 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 6-JD8-GB2-TF7 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 6-JD8-GB2-TF8 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 6-JD8-GB2-TF9 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 6-JD8-GB2-TF10 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 6-JD8-GB2-TF11 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 6-JD8-GB2-TF12 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 6-JD8-GB2-TF13 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 6-JD8-GB2-TF14 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 6-JD8-GB2-TF15 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 6-JD8-GB2-TF16 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 6-JD8-GB3-TF1 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 6-JD8-GB3-TF2 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.04.30 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC022-24-MT-036（续4）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-JD8-GB3-TF3 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 6-JD8-GB3-TF4 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 6-JD8-GB3-TF5 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 6-JD8-GB3-TF6 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 6-JD8-GB3-TF7 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 6-JD8-GB3-TF8 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 6-JD8-GB3-TF9 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 6-JD8-GB3-TF10 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 6-JD8-GB3-TF11 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 6-JD8-GB3-TF12 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 6-JD8-GB3-TF13 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 6-JD8-GB3-TF14 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 6-JD8-GB3-TF15 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 6-JD8-GB3-TF16 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 6-JD8-GB4-TF1 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 6-JD8-GB4-TF2 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 6-JD8-GB4-TF3 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 6-JD8-GB4-TF4 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 6-JD8-GB4-TF5 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 6-JD8-GB4-TF6 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 6-JD8-GB4-TF7 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 6-JD8-GB4-TF8 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 6-JD8-GB4-TF9 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 6-JD8-GB4-TF10 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 6-JD8-GB4-TF11 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.04.30 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC022-24-MT-036（续5）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-JD8-GB4-TF12 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 6-JD8-GB4-TF13 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 6-JD8-GB4-TF14 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 6-JD8-GB4-TF15 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 6-JD8-GB4-TF16 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 6-JD8-GB5-TF1 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 6-JD8-GB5-TF2 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 6-JD8-GB5-TF3 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 6-JD8-GB5-TF4 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 6-JD8-GB5-TF5 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 6-JD8-GB5-TF6 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 6-JD8-GB5-TF7 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 6-JD8-GB5-TF8 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 6-JD8-GB5-TF9 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 6-JD8-GB5-TF10 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 6-JD8-GB5-TF11 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 6-JD8-GB5-TF12 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 6-JD8-GB5-TF13 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 6-JD8-GB5-TF14 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 6-JD8-GB5-TF15 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 6-JD8-GB5-TF16 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 6-JD8-GB6-TF1 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 6-JD8-GB6-TF2 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 6-JD8-GB6-TF3 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 6-JD8-GB6-TF4 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.04.30 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC022-24-MT-036（续6）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-JD8-GB6-TF5 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 6-JD8-GB6-TF6 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 6-JD8-GB6-TF7 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 6-JD8-GB6-TF8 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 6-JD8-GB6-TF9 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 6-JD8-GB6-TF10 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 6-JD8-GB6-TF11 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 6-JD8-GB6-TF12 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 6-JD8-GB6-TF13 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 6-JD8-GB6-TF14 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 6-JD8-GB6-TF15 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 6-JD8-GB6-TF16 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 6-JD8-GB7-TF1 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 6-JD8-GB7-TF2 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 6-JD8-GB7-TF3 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 6-JD8-GB7-TF4 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.04.30 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |