磁粉检测报告

报告编号: ZJC022-24-MT-043

| 委托单位 |  | 江苏常鑫路桥集团有限公司北京路桥通国际工程咨询有限公司苏交科集团检测认证有限公司 |  |  |  |  | 工程名称 |  | 南京至盐城高速公路NY-YZ8标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件名称 |  | 6-JD10 |  |  |  |  | 检测部位 |  | 角接焊缝 |  |  |
| 材质 |  | Q345qD |  |  | 反差增强剂 |  | FA-5 |  | 检测数量 |  | 298.012 m |
| 检测时机 |  | 焊后24小时 |  |  | 磁悬液类型 |  | 黑色水悬液 |  | 检测比例 |  | 100% |
| 仪器型号和编号 |  | 磁粉探伤仪 SZ-C42 |  |  | 施加方法 |  | 喷罐 |  | 磁化电流/ 提升力 |  | >45N |
| 表面状况 |  | 打磨 |  |  | 磁化方法 |  | 连续湿法 |  | 磁化时间 |  | 1~3S |
| 采用标准和级别 |  | GB/T 26951-2011 GB/T 26952-2011 2X级 |  |  | 灵敏度试片 |  | A1 30/100标准试片 |  | 观察环境 |  | 检测表面>1000Lx |
| 检测部位及缺陷示意图： 说明：焊缝坐标方向为纵向焊缝从小桩号到大桩号；环向焊缝从左到右；竖直焊缝从上到下。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果： 依据上述标准及合格级别，本公司按照上述比例对上述检测部位焊缝进行了检测，检测结论合格，具体检测情况见下页检测结果表格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 |  |  | 审核 |  |  | 批准 |  |  |  | 日 期 | 2025.05.01 |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC022-24-MT-043

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-JD10-D1-TP1 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 6-JD10-D1-TP2 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 6-JD10-D1-TP3 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 6-JD10-D1-TP4 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 6-JD10-D1-TP5 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 6-JD10-D1-TP6 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 6-JD10-D1-TP7 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 6-JD10-D1-TP8 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 6-JD10-D1-TP9 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 6-JD10-D1-TP10 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 6-JD10-D1-TP11 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 6-JD10-D1-TP12 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 6-JD10-D1-TP13 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 6-JD10-D1-TP14 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 6-JD10-D1-TP15 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 6-JD10-D1-TP16 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 6-JD10-D1-TP17 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 6-JD10-D1-TP18 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 6-JD10-D1-TP19 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 6-JD10-D1-TP20 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 6-JD10-D1-TP21 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 6-JD10-D1-TP22 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 6-JD10-D1-TP23 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 6-JD10-D1-TP24 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 6-JD10-D1-TP25 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.03.30 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC022-24-MT-043（续1）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-JD10-D1-TP26 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 6-JD10-D1-TP27 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 6-JD10-D1-TP28 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 6-JD10-D1-TP29 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 6-JD10-D1-TP30 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 6-JD10-D1-TP31 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 6-JD10-D1-TP32 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 6-JD10-D1-TP33 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 6-JD10-D1-TP34 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 6-JD10-D1-TP35 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 6-JD10-D1-TP36 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 6-JD10-D1-TP37 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 6-JD10-D1-TP38 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 6-JD10-D1-TP39 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 6-JD10-D1-TP40 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 6-JD10-D1-TP41 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 6-JD10-D1-TP42 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 6-JD10-D1-TP43 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 6-JD10-D1-TP44 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 6-JD10-D1-TP45 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 6-JD10-D1-TP46 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 6-JD10-D1-TP47 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 6-JD10-D1-TP48 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 6-JD10-D1-TP49 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 6-JD10-D1-TP50 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.03.30 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC022-24-MT-043（续2）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-JD10-D1-TP51 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 6-JD10-D1-TP52 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 6-JD10-D1-TP53 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 6-JD10-D1-TP54 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 6-JD10-D1-TP55 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 6-JD10-D1-TP56 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 6-JD10-D1-TF1 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 6-JD10-D1-TF2 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 6-JD10-D2-TP1 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 6-JD10-D2-TP2 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 6-JD10-D2-TP3 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 6-JD10-D2-TP4 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 6-JD10-D2-TP5 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 6-JD10-D2-TP6 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 6-JD10-D2-TP7 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 6-JD10-D2-TP8 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 6-JD10-D2-TP9 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 6-JD10-D2-TP10 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 6-JD10-D2-TP11 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 6-JD10-D2-TP12 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 6-JD10-D2-TP13 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 6-JD10-D2-TP14 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 6-JD10-D2-TP15 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 6-JD10-D2-TP16 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 6-JD10-D2-TP17 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.03.30 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC022-24-MT-043（续3）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-JD10-D2-TP18 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 6-JD10-D2-TP19 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 6-JD10-D2-TP20 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 6-JD10-D2-TP21 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 6-JD10-D2-TP22 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 6-JD10-D2-TP23 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 6-JD10-D2-TP24 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 6-JD10-D2-TP25 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 6-JD10-D2-TP26 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 6-JD10-D2-TP27 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 6-JD10-D2-TP28 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 6-JD10-D2-TP29 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 6-JD10-D2-TP30 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 6-JD10-D2-TP31 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 6-JD10-D2-TP32 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 6-JD10-D2-TP33 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 6-JD10-D2-TP34 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 6-JD10-D2-TP35 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 6-JD10-D2-TP36 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 6-JD10-D2-TP37 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 6-JD10-D2-TP38 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 6-JD10-D2-TP39 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 6-JD10-D2-TP40 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 6-JD10-D2-TP41 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 6-JD10-D2-TP42 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.03.30 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC022-24-MT-043（续4）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-JD10-D2-TP43 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 6-JD10-D2-TP44 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 6-JD10-D2-TP45 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 6-JD10-D2-TP46 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 6-JD10-D2-TP47 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 6-JD10-D2-TP48 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 6-JD10-D2-TP49 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 6-JD10-D2-TP50 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 6-JD10-D2-TF1 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 6-JD10-D2-TF2 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.03.30 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC022-24-MT-043（续5）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-JD10-HGA-TP1 | （0~0.315）*2 | 0.63 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 6-JD10-HGA-TP2 | （0~0.315）*2 | 0.63 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 6-JD10-HGA-TF1 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 6-JD10-HGA-TF2 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 6-JD10-HGA-TF3 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 6-JD10-HGA-TF4 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 6-JD10-HGA-TF5 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 6-JD10-HGA-TF6 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 6-JD10-HGA-TF7 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 6-JD10-HGA-TF8 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 6-JD10-HGA-TF9 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 6-JD10-HGA-TF10 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 6-JD10-HGA-TF25 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 6-JD10-HGA-TF26 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 6-JD10-HGA-TF27 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 6-JD10-HGA-TF28 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 6-JD10-HGA-TF29 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 6-JD10-HGA-TF30 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 6-JD10-HGA-TF31 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 6-JD10-HGA-TF32 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 6-JD10-HGA-TF11 | （0~0.884）*2 | 1.768 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 6-JD10-HGA-TF12 | （0~0.884）*2 | 1.768 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 6-JD10-HGA-TF13 | （0~0.884）*2 | 1.768 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 6-JD10-HGA-TF14 | （0~0.884）*2 | 1.768 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 6-JD10-HGA-TF15 | （0~0.884）*2 | 1.768 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.05.01 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC022-24-MT-043（续6）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-JD10-HGA-TF16 | （0~0.884）*2 | 1.768 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 6-JD10-HGA-TF17 | （0~0.884）*2 | 1.768 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 6-JD10-HGA-TF18 | （0~0.884）*2 | 1.768 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 6-JD10-HGA-TF19 | （0~0.884）*2 | 1.768 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 6-JD10-HGA-TF20 | （0~0.884）*2 | 1.768 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 6-JD10-HGA-TF21 | （0~0.884）*2 | 1.768 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 6-JD10-HGA-TF22 | （0~0.884）*2 | 1.768 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 6-JD10-HGA-TF23 | （0~0.884）*2 | 1.768 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 6-JD10-HGA-TF24 | （0~0.884）*2 | 1.768 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 6-JD10-DFB-TP1 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 6-JD10-DFB-TP2 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 6-JD10-DFB-TP3 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 6-JD10-DFB-TP4 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 6-JD10-DFB-TP5 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 6-JD10-DFB-TP6 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 6-JD10-DFB-TP7 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 6-JD10-DFB-TP8 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.05.01 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |