磁粉检测报告

报告编号: ZJC022-24-XC-MT-028

| 委托单位 |  | 江苏常鑫路桥集团有限公司北京路桥通国际工程咨询有限公司苏交科集团检测认证有限公司 |  |  |  |  | 工程名称 |  | 南京至盐城高速公路NY-YZ8标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件名称 |  | 5-JD5 |  |  |  |  | 检测部位 |  | 角接焊缝 |  |  |
| 材质 |  | Q345qD |  |  | 反差增强剂 |  | FA-5 |  | 检测数量 |  | 77.6 m |
| 检测时机 |  | 焊后24小时 |  |  | 磁悬液类型 |  | 黑色水悬液 |  | 检测比例 |  | 100% |
| 仪器型号和编号 |  | 磁粉探伤仪 SZ-C42 |  |  | 施加方法 |  | 喷罐 |  | 磁化电流/ 提升力 |  | >45N |
| 表面状况 |  | 打磨 |  |  | 磁化方法 |  | 连续湿法 |  | 磁化时间 |  | 1~3S |
| 采用标准和级别 |  | GB/T 26951-2011 GB/T 26952-2011 2X级 |  |  | 灵敏度试片 |  | A1 30/100标准试片 |  | 观察环境 |  | 检测表面>1000Lx |
| 检测部位及缺陷示意图： 说明：焊缝坐标方向为纵向焊缝从小桩号到大桩号；环向焊缝从左到右；竖直焊缝从上到下。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果： 依据上述标准及合格级别，本公司按照上述比例对上述检测部位焊缝进行了检测，检测结论合格，具体检测情况见下页检测结果表格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 |  |  | 审核 |  |  | 批准 |  |  |  | 日 期 | 2025.04.23 |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC022-24-XC-MT-028

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5-JD5/JD6-UQ1-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 5-JD5/JD6-UQ1-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 5-JD5/JD6-UQ2-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 5-JD5/JD6-UQ2-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 5-JD5/JD6-UQ3-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 5-JD5/JD6-UQ3-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 5-JD5/JD6-UQ4-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 5-JD5/JD6-UQ4-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 5-JD5/JD6-UQ5-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 5-JD5/JD6-UQ5-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 5-JD5/JD6-UQ6-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 5-JD5/JD6-UQ6-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 5-JD5/JD6-UQ7-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 5-JD5/JD6-UQ7-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 5-JD5/JD6-UQ8-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 5-JD5/JD6-UQ8-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 5-JD5/JD6-UQ9-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 5-JD5/JD6-UQ9-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 5-JD5/JD6-UQ10-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 5-JD5/JD6-UQ10-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 5-JD5/JD6-UQ11-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 5-JD5/JD6-UQ11-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 5-JD5/JD6-UQ12-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 5-JD5/JD6-UQ12-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 5-JD5/JD6-UQ13-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.04.23 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC022-24-XC-MT-028（续1）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5-JD5/JD6-UQ13-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 5-JD5/JD6-UQ14-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 5-JD5/JD6-UQ14-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 5-JD5/JD6-UQ15-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 5-JD5/JD6-UQ15-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 5-JD5/JD6-UQ16-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 5-JD5/JD6-UQ16-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 5-JD5/JD6-UQ17-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 5-JD5/JD6-UQ17-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 5-JD5/JD6-UQ18-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 5-JD5/JD6-UQ18-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 5-JD5/JD6-UQ19-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 5-JD5/JD6-UQ19-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 5-JD5/JD6-UQ20-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 5-JD5/JD6-UQ20-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 5-JD5/JD6-UQ21-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 5-JD5/JD6-UQ21-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 5-JD5/JD6-UQ22-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 5-JD5/JD6-UQ22-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 5-JD5/JD6-UQ23-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 5-JD5/JD6-UQ23-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 5-JD5/JD6-UQ24-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 5-JD5/JD6-UQ24-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 5-JD5/JD6-UQ25-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 5-JD5/JD6-UQ25-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.04.23 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC022-24-XC-MT-028（续2）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5-JD5/JD6-UQ26-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 5-JD5/JD6-UQ26-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 5-JD5/JD6-UQ27-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 5-JD5/JD6-UQ27-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 5-JD5/JD6-UQ28-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 5-JD5/JD6-UQ28-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 5-JD5/JD6-UQ29-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 5-JD5/JD6-UQ29-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 5-JD5/JD6-UQ30-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 5-JD5/JD6-UQ30-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 5-JD5/JD6-UQ31-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 5-JD5/JD6-UQ31-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 5-JD5/JD6-UQ32-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 5-JD5/JD6-UQ32-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 5-JD5/JD6-UQ33-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 5-JD5/JD6-UQ33-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 5-JD5/JD6-UQ34-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 5-JD5/JD6-UQ34-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 5-JD5/JD6-UQ35-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 5-JD5/JD6-UQ35-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 5-JD5/JD6-UQ36-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 5-JD5/JD6-UQ36-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 5-JD5/JD6-UQ37-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 5-JD5/JD6-UQ37-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 5-JD5/JD6-UQ38-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.04.23 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC022-24-XC-MT-028（续3）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5-JD5/JD6-UQ38-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 5-JD5/JD6-UQ39-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 5-JD5/JD6-UQ39-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 5-JD5/JD6-UQ40-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 5-JD5/JD6-UQ40-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 5-JD5/JD6-UQ41-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 5-JD5/JD6-UQ41-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 5-JD5/JD6-UQ42-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 5-JD5/JD6-UQ42-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 5-JD5/JD6-UQ43-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 5-JD5/JD6-UQ43-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 5-JD5/JD6-UQ44-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 5-JD5/JD6-UQ44-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 5-JD5/JD6-UQ45-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 5-JD5/JD6-UQ45-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 5-JD5/JD6-UQ46-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 5-JD5/JD6-UQ46-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 5-JD5/JD6-UQ47-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 5-JD5/JD6-UQ47-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 5-JD5/JD6-UQ48-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 5-JD5/JD6-UQ48-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 5-JD5/JD6-UQ49-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 5-JD5/JD6-UQ49-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 5-JD5/JD6-UQ50-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 5-JD5/JD6-UQ50-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.04.23 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC022-24-XC-MT-028（续4）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5-JD5/JD6-UQ51-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 5-JD5/JD6-UQ51-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 5-JD5/JD6-UQ52-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 5-JD5/JD6-UQ52-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 5-JD5/JD6-UQ53-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 5-JD5/JD6-UQ53-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 5-JD5/JD6-UQ54-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 5-JD5/JD6-UQ54-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 5-JD5/JD6-UQ55-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 5-JD5/JD6-UQ55-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 5-JD5/JD6-UQ56-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 5-JD5/JD6-UQ56-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 5-JD5/JD6-UQ57-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 5-JD5/JD6-UQ57-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 5-JD5/JD6-UQ58-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 5-JD5/JD6-UQ58-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 5-JD5/JD6-UQ59-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 5-JD5/JD6-UQ59-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 5-JD5/JD6-UQ60-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 5-JD5/JD6-UQ60-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 5-JD5/JD6-UQ61-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 5-JD5/JD6-UQ61-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 5-JD5/JD6-UQ62-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 5-JD5/JD6-UQ62-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 5-JD5/JD6-UQ63-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.04.23 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC022-24-XC-MT-028（续5）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5-JD5/JD6-UQ63-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 5-JD5/JD6-UQ64-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 5-JD5/JD6-UQ64-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 5-JD5/JD6-UQ65-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 5-JD5/JD6-UQ65-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 5-JD5/JD6-UQ66-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 5-JD5/JD6-UQ66-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 5-JD5/JD6-UQ67-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 5-JD5/JD6-UQ67-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 5-JD5/JD6-UQ68-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 5-JD5/JD6-UQ68-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 5-JD5/JD6-UQ69-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 5-JD5/JD6-UQ69-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 5-JD5/JD6-UQ70-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 5-JD5/JD6-UQ70-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 5-JD5/JD6-UQ71-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 5-JD5/JD6-UQ71-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 5-JD5/JD6-UQ72-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 5-JD5/JD6-UQ72-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 5-JD5/JD6-UQ73-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 5-JD5/JD6-UQ73-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 5-JD5/JD6-UQ74-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 5-JD5/JD6-UQ74-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 5-JD5/JD6-UQ75-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 5-JD5/JD6-UQ75-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.04.23 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC022-24-XC-MT-028（续6）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5-JD5/JD6-UQ76-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 5-JD5/JD6-UQ76-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 5-JD5/JD6-UQ77-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 5-JD5/JD6-UQ77-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 5-JD5/JD6-UQ78-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 5-JD5/JD6-UQ78-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 5-JD5/JD6-UQ79-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 5-JD5/JD6-UQ79-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 5-JD5/JD6-UQ80-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 5-JD5/JD6-UQ80-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 5-JD5/JD6-UQ81-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 5-JD5/JD6-UQ81-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 5-JD5/JD6-UQ82-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 5-JD5/JD6-UQ82-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 5-JD5/JD6-UQ83-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 5-JD5/JD6-UQ83-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 5-JD5/JD6-UQ84-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 5-JD5/JD6-UQ84-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 5-JD5/JD6-UQ85-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 5-JD5/JD6-UQ85-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 5-JD5/JD6-UQ86-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 5-JD5/JD6-UQ86-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 5-JD5/JD6-UQ87-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 5-JD5/JD6-UQ87-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 5-JD5/JD6-UQ88-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.04.23 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC022-24-XC-MT-028（续7）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5-JD5/JD6-UQ88-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 5-JD5/JD6-UQ89-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 5-JD5/JD6-UQ89-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 5-JD5/JD6-UQ90-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 5-JD5/JD6-UQ90-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 5-JD5/JD6-UQ91-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 5-JD5/JD6-UQ91-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 5-JD5/JD6-UQ92-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 5-JD5/JD6-UQ92-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 5-JD5/JD6-UQ93-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 5-JD5/JD6-UQ93-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 5-JD5/JD6-UQ94-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 5-JD5/JD6-UQ94-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 5-JD5/JD6-UQ95-TP1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 5-JD5/JD6-UQ95-TP2 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 5-JD5/JD6-BQ1-TF1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 5-JD5/JD6-BQ2-TF1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 5-JD5/JD6-BQ3-TF1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 5-JD5/JD6-BQ4-TF1 | （0~0.2）*2 | 0.4 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.04.23 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |