磁粉检测报告

报告编号: ZJC022-24-XC-MT-035

| 委托单位 |  | 江苏常鑫路桥集团有限公司北京路桥通国际工程咨询有限公司苏交科集团检测认证有限公司 |  |  |  |  | 工程名称 |  | 南京至盐城高速公路NY-YZ8标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件名称 |  | 5-JD9 |  |  |  |  | 检测部位 |  | 对接焊缝 |  |  |
| 材质 |  | Q345qD |  |  | 反差增强剂 |  | FA-5 |  | 检测数量 |  | 136.8 m |
| 检测时机 |  | 焊后24小时 |  |  | 磁悬液类型 |  | 黑色水悬液 |  | 检测比例 |  | 100% |
| 仪器型号和编号 |  | 磁粉探伤仪 SZ-C42 |  |  | 施加方法 |  | 喷罐 |  | 磁化电流/ 提升力 |  | >45N |
| 表面状况 |  | 打磨 |  |  | 磁化方法 |  | 连续湿法 |  | 磁化时间 |  | 1~3S |
| 采用标准和级别 |  | GB/T 26951-2011 GB/T 26952-2011 2X级 |  |  | 灵敏度试片 |  | A1 30/100标准试片 |  | 观察环境 |  | 检测表面>1000Lx |
| 检测部位及缺陷示意图： 说明：焊缝坐标方向为纵向焊缝从小桩号到大桩号；环向焊缝从左到右；竖直焊缝从上到下。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果： 依据上述标准及合格级别，本公司按照上述比例对上述检测部位焊缝进行了检测，检测结论合格，具体检测情况见下页检测结果表格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 |  |  | 审核 |  |  | 批准 |  |  |  | 日 期 | 2025.05.14 |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC022-24-XC-MT-035

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5-JD9/JD10-UQ1-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 5-JD9/JD10-UQ1-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 5-JD9/JD10-UQ2-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 5-JD9/JD10-UQ2-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 5-JD9/JD10-UQ3-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 5-JD9/JD10-UQ3-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 5-JD9/JD10-UQ4-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 5-JD9/JD10-UQ4-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 5-JD9/JD10-UQ5-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 5-JD9/JD10-UQ5-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 5-JD9/JD10-UQ6-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 5-JD9/JD10-UQ6-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 5-JD9/JD10-UQ7-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 5-JD9/JD10-UQ7-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 5-JD9/JD10-UQ8-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 5-JD9/JD10-UQ8-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 5-JD9/JD10-UQ9-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 5-JD9/JD10-UQ9-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 5-JD9/JD10-UQ10-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 5-JD9/JD10-UQ10-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 5-JD9/JD10-UQ11-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 5-JD9/JD10-UQ11-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 5-JD9/JD10-UQ12-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 5-JD9/JD10-UQ12-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 5-JD9/JD10-UQ13-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.05.14 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC022-24-XC-MT-035（续1）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5-JD9/JD10-UQ13-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 5-JD9/JD10-UQ14-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 5-JD9/JD10-UQ14-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 5-JD9/JD10-UQ15-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 5-JD9/JD10-UQ15-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 5-JD9/JD10-UQ16-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 5-JD9/JD10-UQ16-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 5-JD9/JD10-UQ17-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 5-JD9/JD10-UQ17-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 5-JD9/JD10-UQ18-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 5-JD9/JD10-UQ18-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 5-JD9/JD10-UQ19-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 5-JD9/JD10-UQ19-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 5-JD9/JD10-UQ20-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 5-JD9/JD10-UQ20-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 5-JD9/JD10-UQ21-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 5-JD9/JD10-UQ21-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 5-JD9/JD10-UQ22-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 5-JD9/JD10-UQ22-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 5-JD9/JD10-UQ23-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 5-JD9/JD10-UQ23-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 5-JD9/JD10-UQ24-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 5-JD9/JD10-UQ24-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 5-JD9/JD10-UQ25-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 5-JD9/JD10-UQ25-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.05.14 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC022-24-XC-MT-035（续2）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5-JD9/JD10-UQ26-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 5-JD9/JD10-UQ26-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 5-JD9/JD10-UQ27-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 5-JD9/JD10-UQ27-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 5-JD9/JD10-UQ28-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 5-JD9/JD10-UQ28-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 5-JD9/JD10-UQ29-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 5-JD9/JD10-UQ29-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 5-JD9/JD10-UQ30-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 5-JD9/JD10-UQ30-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 5-JD9/JD10-UQ31-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 5-JD9/JD10-UQ31-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 5-JD9/JD10-UQ32-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 5-JD9/JD10-UQ32-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 5-JD9/JD10-UQ33-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 5-JD9/JD10-UQ33-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 5-JD9/JD10-UQ34-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 5-JD9/JD10-UQ34-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 5-JD9/JD10-UQ35-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 5-JD9/JD10-UQ35-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 5-JD9/JD10-UQ36-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 5-JD9/JD10-UQ36-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 5-JD9/JD10-UQ37-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 5-JD9/JD10-UQ37-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 5-JD9/JD10-UQ38-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.05.14 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC022-24-XC-MT-035（续3）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5-JD9/JD10-UQ38-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 5-JD9/JD10-UQ39-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 5-JD9/JD10-UQ39-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 5-JD9/JD10-UQ40-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 5-JD9/JD10-UQ40-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 5-JD9/JD10-UQ41-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 5-JD9/JD10-UQ41-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 5-JD9/JD10-UQ42-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 5-JD9/JD10-UQ42-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 5-JD9/JD10-UQ43-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 5-JD9/JD10-UQ43-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 5-JD9/JD10-UQ44-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 5-JD9/JD10-UQ44-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 5-JD9/JD10-UQ45-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 5-JD9/JD10-UQ45-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 5-JD9/JD10-UQ46-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 5-JD9/JD10-UQ46-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 5-JD9/JD10-UQ47-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 5-JD9/JD10-UQ47-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 5-JD9/JD10-UQ48-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 5-JD9/JD10-UQ48-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 5-JD9/JD10-UQ49-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 5-JD9/JD10-UQ49-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 5-JD9/JD10-UQ50-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 5-JD9/JD10-UQ50-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.05.14 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC022-24-XC-MT-035（续4）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5-JD9/JD10-UQ51-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 5-JD9/JD10-UQ51-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 5-JD9/JD10-UQ52-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 5-JD9/JD10-UQ52-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 5-JD9/JD10-UQ53-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 5-JD9/JD10-UQ53-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 5-JD9/JD10-UQ54-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 5-JD9/JD10-UQ54-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 5-JD9/JD10-UQ55-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 5-JD9/JD10-UQ55-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 5-JD9/JD10-UQ56-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 5-JD9/JD10-UQ56-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 5-JD9/JD10-UQ57-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 5-JD9/JD10-UQ57-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 5-JD9/JD10-UQ58-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 5-JD9/JD10-UQ58-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 5-JD9/JD10-UQ59-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 5-JD9/JD10-UQ59-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 5-JD9/JD10-UQ60-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 5-JD9/JD10-UQ60-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 5-JD9/JD10-UQ61-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 5-JD9/JD10-UQ61-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 5-JD9/JD10-UQ62-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 5-JD9/JD10-UQ62-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 5-JD9/JD10-UQ63-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.05.14 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC022-24-XC-MT-035（续5）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5-JD9/JD10-UQ63-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 5-JD9/JD10-UQ64-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 5-JD9/JD10-UQ64-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 5-JD9/JD10-UQ65-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 5-JD9/JD10-UQ65-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 5-JD9/JD10-UQ66-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 5-JD9/JD10-UQ66-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 5-JD9/JD10-UQ67-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 5-JD9/JD10-UQ67-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 5-JD9/JD10-UQ68-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 5-JD9/JD10-UQ68-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 5-JD9/JD10-UQ69-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 5-JD9/JD10-UQ69-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 5-JD9/JD10-UQ70-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 5-JD9/JD10-UQ70-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 5-JD9/JD10-UQ71-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 5-JD9/JD10-UQ71-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 5-JD9/JD10-UQ72-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 5-JD9/JD10-UQ72-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 5-JD9/JD10-UQ73-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 5-JD9/JD10-UQ73-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 5-JD9/JD10-UQ74-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 5-JD9/JD10-UQ74-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 5-JD9/JD10-UQ75-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 5-JD9/JD10-UQ75-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.05.14 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC022-24-XC-MT-035（续6）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5-JD9/JD10-UQ76-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 5-JD9/JD10-UQ76-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 5-JD9/JD10-UQ77-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 5-JD9/JD10-UQ77-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 5-JD9/JD10-UQ78-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 5-JD9/JD10-UQ78-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 5-JD9/JD10-UQ79-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 5-JD9/JD10-UQ79-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 5-JD9/JD10-UQ80-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 5-JD9/JD10-UQ80-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 5-JD9/JD10-UQ81-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 5-JD9/JD10-UQ81-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 5-JD9/JD10-UQ82-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 5-JD9/JD10-UQ82-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 5-JD9/JD10-UQ83-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 5-JD9/JD10-UQ83-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 5-JD9/JD10-UQ84-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 5-JD9/JD10-UQ84-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 5-JD9/JD10-UQ85-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 5-JD9/JD10-UQ85-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 5-JD9/JD10-UQ86-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 5-JD9/JD10-UQ86-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 5-JD9/JD10-UQ87-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 5-JD9/JD10-UQ87-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 5-JD9/JD10-UQ88-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.05.14 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC022-24-XC-MT-035（续7）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5-JD9/JD10-UQ88-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 5-JD9/JD10-UQ89-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 5-JD9/JD10-UQ89-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 5-JD9/JD10-UQ90-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 5-JD9/JD10-UQ90-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 5-JD9/JD10-UQ91-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 5-JD9/JD10-UQ91-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 5-JD9/JD10-UQ92-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 5-JD9/JD10-UQ92-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 5-JD9/JD10-UQ93-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 5-JD9/JD10-UQ93-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 5-JD9/JD10-UQ94-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 5-JD9/JD10-UQ94-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 5-JD9/JD10-UQ95-BC1 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 5-JD9/JD10-UQ95-BC2 | （0~0.36）*2 | 0.72 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.05.14 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |