磁粉检测报告

报告编号: ZJC028-24-XC-MT-007

| 委托单位 |  | 江苏常鑫路桥集团有限公司 |  |  |  |  | 工程名称 |  | 中吴大道西延智慧快速路工程（一期）先导段施工项目ZWDD-SG2标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件名称 |  | 钢箱梁 |  |  |  |  | 检测部位 |  | 板肋嵌补段对接焊缝 |  |  |
| 材质 |  | Q345qD |  |  | 反差增强剂 |  | FA-5 |  | 检测数量 |  | 289.28 m |
| 检测时机 |  | 焊后24小时 |  |  | 磁悬液类型 |  | 黑色水悬液 |  | 检测比例 |  | 100% |
| 仪器型号和编号 |  | 磁粉探伤仪 SZ-C04 |  |  | 施加方法 |  | 喷罐 |  | 磁化电流/ 提升力 |  | >45N |
| 表面状况 |  | 打磨 |  |  | 磁化方法 |  | 连续湿法 |  | 磁化时间 |  | 1~3S |
| 采用标准和级别 |  | GB/T 26951-2011 GB/T 26952-2011 2X级 |  |  | 灵敏度试片 |  | A1 30/100标准试片 |  | 观察环境 |  | 检测表面>1000Lx |
| 检测部位及缺陷示意图： 说明：焊缝坐标方向为纵向焊缝从小桩号到大桩号；环向焊缝从左到右；竖直焊缝从上到下。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果： 依据上述标准及合格级别，本公司按照上述比例对上述检测部位焊缝进行了检测，检测结论合格，具体检测情况见下页检测结果表格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 |  |  | 审核 |  |  | 批准 |  |  |  | 日 期 | 2025.05.12 |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC028-24-XC-MT-007

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YL1/2-BL-T1～T28 | 0~5.04 | 5.04 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | YL2/3-BL-T1～T28 | 0~5.04 | 5.04 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | YL3/4-BL-T1～T28 | 0~5.04 | 5.04 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | YL4/5-BL-T1～T28 | 0~5.04 | 5.04 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | YL5/6-BL-T1～T28 | 0~5.04 | 5.04 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | YL6/7-BL-T1～T28 | 0~5.04 | 5.04 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | YL7/8-BL-T1～T28 | 0~5.04 | 5.04 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | YL8/9-BL-T1～T28 | 0~5.04 | 5.04 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | YL9/10-BL-T1～T28 | 0~5.04 | 5.04 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | YL10/11-BL-T1～T28 | 0~5.04 | 5.04 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | DHL1/ML1-BL-T1～T40 | 0~2.16 | 2.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | ML1/2-BL-T1～T40 | 0~2.16 | 2.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | ML2/3-BL-T1～T40 | 0~2.16 | 2.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | DHL2/ML2-BL-T1～T40 | 0~2.16 | 2.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | DHL1/ML3-BL-T1～T40 | 0~2.16 | 2.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | ML3/4-BL-T1～T40 | 0~2.16 | 2.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | ML4/5-BL-T1～T40 | 0~2.16 | 2.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | ML5/6-BL-T1～T40 | 0~2.16 | 2.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | ML6/7-BL-T1～T40 | 0~2.16 | 2.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | ML7/8-BL-T1～T40 | 0~2.16 | 2.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | ML8/9-BL-T1～T40 | 0~2.16 | 2.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | ML9/10-BL-T1～T40 | 0~2.16 | 2.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | DHL3/ML10-BL-T1～T40 | 0~2.16 | 2.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | DHL3/ML11-BL-T1～T40 | 0~2.16 | 2.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | ML11/12-BL-T1～T40 | 0~2.16 | 2.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.05.12 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC028-24-XC-MT-007（续1）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DHL4/ML12-BL-T1～T40 | 0~2.16 | 2.16 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | ZL1/2-BL-T1～T28 | 0~5.04 | 5.04 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | ZL2/3-BL-T1～T28 | 0~5.04 | 5.04 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | ZL3/4-BL-T1～T28 | 0~5.04 | 5.04 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | ZL4/5-BL-T1～T28 | 0~5.04 | 5.04 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | ZL5/6-BL-T1～T28 | 0~5.04 | 5.04 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | ZL6/7-BL-T1～T28 | 0~5.04 | 5.04 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | ZL7/8-BL-T1～T28 | 0~5.04 | 5.04 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | ZL8/9-BL-T1～T28 | 0~5.04 | 5.04 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | ZL9/10-BL-T1～T28 | 0~5.04 | 5.04 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | ZL10/11-BL-T1～T28 | 0~5.04 | 5.04 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | YL1/2-BL-D1～D74 | 0~11.84 | 11.84 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | YL2/3-BL-D1～D74 | 0~11.84 | 11.84 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | YL3/4-BL-D1～D74 | 0~11.84 | 11.84 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | YL4/5-BL-D1～D74 | 0~11.84 | 11.84 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | YL5/6-BL-D1～D74 | 0~11.84 | 11.84 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | YL6/7-BL-D1～D74 | 0~11.84 | 11.84 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | YL7/8-BL-D1～D74 | 0~11.84 | 11.84 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | YL8/9-BL-D1～D74 | 0~11.84 | 11.84 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | YL9/10-BL-D1～D74 | 0~11.84 | 11.84 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | YL10/11-BL-D1～D74 | 0~11.84 | 11.84 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | ZL1/2-BL-D1～D74 | 0~11.84 | 11.84 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | ZL2/3-BL-D1～D74 | 0~11.84 | 11.84 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | ZL3/4-BL-D1～D74 | 0~11.84 | 11.84 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.05.12 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |