超声波检测报告

承包单位：   中铁宝桥集团有限公司        合同号：         HWK-63

监理单位： 江苏东南工程咨询有限公司       编  号：ZJC001-CS5-CFXX-25-XC-UT-017

| 委托单位 |  | 中铁宝桥集团有限公司 |  |  | 工程名称 |  |  | 沪武高速公路太仓至常州段扩建工程钢结构制造施工项目HWK-63标段（常福新线支线） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件名称 |  | AYP1 |  |  | 检测部位 |  |  | 顶板板肋嵌补对接焊缝 |  |  |
| 材质 |  | Q345qD |  | 坡口形式 | V型 |  |  | 检测数量 | 8.64 m |  |
| 检测时机 |  | 焊后24小时 |  | 焊接方法 | CO2气体保护焊 |  |  | 检测比例 | 100% |  |
| 热处理状态 |  | TMCP |  | 工件温度 | 35℃ |  |  | 表面状态 | 打磨光滑 |  |
| 仪器型号/ 编号 |  | 超声波探伤仪 SZ-C40 |  | 探头规格 | 5P10X12 70° 2.5P13X13 60° |  |  | 耦合剂 | 化学浆糊 |  |
| 表面补偿 |  | 4dB |  | 对比试块 | RB-2 |  |  | 标准试块 | CSK-IA |  |
| 检测位置 |  | 单面双侧 |  | 扫查方式 | L+T |  |  | 检测灵敏度 | Φ3×40 |  |
| 采用标准/ 级别 |  | GB/T 11345-2023 检验等级 B GB/T 29712-2023 验收等级 2 |  |  |  |  |  | 母材检测 结果 | 无影响横波检测缺陷 |  |
| 检测部位及缺欠示意图： 说明：焊缝坐标方向为纵向焊缝从小桩号到大桩号；环向焊缝从左到右；竖直焊缝从上到下。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果： 依据上述标准及合格级别，本公司按照上述比例对上述检测部位焊缝进行了检测，检测结论合格，具体检测情况见下页检测结果表格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 |  |  | 审核 |  |  | 批准 |  |  | 日 期 | 2025.08.04 |

超声波检测结果

报告编号: ZJC001-CS5-CFXX-25-XC-UT-017

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 板厚mm | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺欠 编号 | 缺欠当量 (dB) | L mm | X mm | Y mm | H mm | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dd-1 | 16(V)+16 | 0~0.18 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | Dd-2 | 16(V)+16 | 0~0.18 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | Dd-3 | 16(V)+16 | 0~0.18 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | Dd-4 | 16(V)+16 | 0~0.18 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | Dd-5 | 16(V)+16 | 0~0.18 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | Dd-6 | 16(V)+16 | 0~0.18 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | Dd-7 | 16(V)+16 | 0~0.18 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | Dd-8 | 16(V)+16 | 0~0.18 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | Dd-9 | 16(V)+16 | 0~0.18 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | Dd-10 | 16(V)+16 | 0~0.18 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | Dd-11 | 16(V)+16 | 0~0.18 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | Dd-12 | 16(V)+16 | 0~0.18 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | Dd-13 | 16(V)+16 | 0~0.18 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | Dd-14 | 16(V)+16 | 0~0.18 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | Dd-15 | 16(V)+16 | 0~0.18 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | Dd-16 | 16(V)+16 | 0~0.18 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | Dd-17 | 16(V)+16 | 0~0.18 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | Dd-18 | 16(V)+16 | 0~0.18 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | Dd-19 | 16(V)+16 | 0~0.18 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | Dd-20 | 16(V)+16 | 0~0.18 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | Dd-21 | 16(V)+16 | 0~0.18 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | Dd-22 | 16(V)+16 | 0~0.18 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | Dd-23 | 16(V)+16 | 0~0.18 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | Dd-24 | 16(V)+16 | 0~0.18 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | Dd-25 | 16(V)+16 | 0~0.18 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  |  | 2025.08.04 |  |  |  |
| 说明：L：缺欠指示长度；X：距基准点距离；Y：缺欠距焊缝中心距离；H：缺欠深度距离；R1-一次返修，R2-两次返修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

超声波检测结果

报告编号: ZJC001-CS5-CFXX-25-XC-UT-017（续1）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 板厚mm | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺欠 编号 | 缺欠当量 (dB) | L mm | X mm | Y mm | H mm | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dd-26 | 16(V)+16 | 0~0.18 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | Dd-27 | 16(V)+16 | 0~0.18 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | Dd-28 | 16(V)+16 | 0~0.18 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | Dd-29 | 16(V)+16 | 0~0.18 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | Dd-30 | 16(V)+16 | 0~0.18 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | Dd-31 | 16(V)+16 | 0~0.18 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | Dd-32 | 16(V)+16 | 0~0.18 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | Dd-33 | 16(V)+16 | 0~0.18 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | Dd-34 | 16(V)+16 | 0~0.18 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | Dd-35 | 16(V)+16 | 0~0.18 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | Dd-36 | 16(V)+16 | 0~0.18 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | Dd-37 | 16(V)+16 | 0~0.18 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | Dd-38 | 16(V)+16 | 0~0.18 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | Dd-39 | 16(V)+16 | 0~0.18 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | Dd-40 | 16(V)+16 | 0~0.18 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | Dd-41 | 16(V)+16 | 0~0.18 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | Dd-42 | 16(V)+16 | 0~0.18 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | Dd-43 | 16(V)+16 | 0~0.18 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | Dd-44 | 16(V)+16 | 0~0.18 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | Dd-45 | 16(V)+16 | 0~0.18 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | Dd-46 | 16(V)+16 | 0~0.18 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | Dd-47 | 16(V)+16 | 0~0.18 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | Dd-48 | 16(V)+16 | 0~0.18 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  |  | 2025.08.04 |  |  |  |
| 说明：L：缺欠指示长度；X：距基准点距离；Y：缺欠距焊缝中心距离；H：缺欠深度距离；R1-一次返修，R2-两次返修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |