超声波检测报告

承包单位：   中铁宝桥集团有限公司        合同号：         HWK-63

监理单位： 江苏东南工程咨询有限公司       编  号：ZJC001-CS5-CFXX-25-XC-UT-018

| 委托单位 |  | 中铁宝桥集团有限公司 |  |  | 工程名称 |  |  | 沪武高速公路太仓至常州段扩建工程钢结构制造施工项目HWK-63标段（常福新线支线） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件名称 |  | AYP1 |  |  | 检测部位 |  |  | 顶板U肋嵌补对接焊缝 |  |  |
| 材质 |  | Q345qD |  | 坡口形式 | V型 |  |  | 检测数量 | 149.46 m |  |
| 检测时机 |  | 焊后24小时 |  | 焊接方法 | CO2气体保护焊 |  |  | 检测比例 | 100% |  |
| 热处理状态 |  | TMCP |  | 工件温度 | 35℃ |  |  | 表面状态 | 打磨光滑 |  |
| 仪器型号/ 编号 |  | 超声波探伤仪 SZ-C40 |  | 探头规格 | 5P10X12 70° 2.5P13X13 60° |  |  | 耦合剂 | 化学浆糊 |  |
| 表面补偿 |  | 4dB |  | 对比试块 | RB-2 |  |  | 标准试块 | CSK-IA |  |
| 检测位置 |  | 单面双侧 |  | 扫查方式 | L+T |  |  | 检测灵敏度 | Φ3×40 |  |
| 采用标准/ 级别 |  | GB/T 11345-2023 检验等级 B GB/T 29712-2023 验收等级 2 |  |  |  |  |  | 母材检测 结果 | 无影响横波检测缺陷 |  |
| 检测部位及缺欠示意图： 说明：焊缝坐标方向为纵向焊缝从小桩号到大桩号；环向焊缝从左到右；竖直焊缝从上到下。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果： 依据上述标准及合格级别，本公司按照上述比例对上述检测部位焊缝进行了检测，检测结论合格，具体检测情况见下页检测结果表格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 |  |  | 审核 |  |  | 批准 |  |  | 日 期 | 2025.08.06 |

超声波检测结果

报告编号: ZJC001-CS5-CFXX-25-XC-UT-018

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 板厚mm | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺欠 编号 | 缺欠当量 (dB) | L mm | X mm | Y mm | H mm | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dd-49 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | Dd-50 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | Dd-51 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | Dd-52 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | Dd-53 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | Dd-54 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | Dd-55 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | Dd-56 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  |  | 2025.08.04 |  |  |  |
| 说明：L：缺欠指示长度；X：距基准点距离；Y：缺欠距焊缝中心距离；H：缺欠深度距离；R1-一次返修，R2-两次返修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

超声波检测结果

报告编号: ZJC001-CS5-CFXX-25-XC-UT-018（续1）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 板厚mm | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺欠 编号 | 缺欠当量 (dB) | L mm | X mm | Y mm | H mm | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dd-57 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | Dd-58 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | Dd-59 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | Dd-60 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | Dd-61 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | Dd-62 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | Dd-63 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | Dd-64 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | Dd-65 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | Dd-66 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | Dd-67 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | Dd-68 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | Dd-69 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | Dd-70 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | Dd-71 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | Dd-72 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | Dd-73 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | Dd-74 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | Dd-75 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | Dd-76 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | Dd-77 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | Dd-78 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | Dd-79 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | Dd-80 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | Dd-81 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  |  | 2025.08.06 |  |  |  |
| 说明：L：缺欠指示长度；X：距基准点距离；Y：缺欠距焊缝中心距离；H：缺欠深度距离；R1-一次返修，R2-两次返修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

超声波检测结果

报告编号: ZJC001-CS5-CFXX-25-XC-UT-018（续2）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 板厚mm | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺欠 编号 | 缺欠当量 (dB) | L mm | X mm | Y mm | H mm | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dd-82 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | Dd-83 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | Dd-84 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | Dd-85 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | Dd-86 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | Dd-87 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | Dd-88 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | Dd-89 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | Dd-90 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | Dd-91 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | Dd-92 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | Dd-93 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | Dd-94 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | Dd-95 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | Dd-96 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | Dd-97 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | Dd-98 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | Dd-99 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | Dd-100 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | Dd-101 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | Dd-102 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | Dd-103 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | Dd-104 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | Dd-105 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | Dd-106 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  |  | 2025.08.06 |  |  |  |
| 说明：L：缺欠指示长度；X：距基准点距离；Y：缺欠距焊缝中心距离；H：缺欠深度距离；R1-一次返修，R2-两次返修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

超声波检测结果

报告编号: ZJC001-CS5-CFXX-25-XC-UT-018（续3）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 板厚mm | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺欠 编号 | 缺欠当量 (dB) | L mm | X mm | Y mm | H mm | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dd-107 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | Dd-108 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | Dd-109 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | Dd-110 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | Dd-111 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | Dd-112 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | Dd-113 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | Dd-114 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | Dd-115 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | Dd-116 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | Dd-117 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | Dd-118 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | Dd-119 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | Dd-120 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | Dd-121 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | Dd-122 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | Dd-123 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | Dd-124 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | Dd-125 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | Dd-126 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | Dd-127 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | Dd-128 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | Dd-129 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | Dd-130 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | Dd-131 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  |  | 2025.08.06 |  |  |  |
| 说明：L：缺欠指示长度；X：距基准点距离；Y：缺欠距焊缝中心距离；H：缺欠深度距离；R1-一次返修，R2-两次返修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

超声波检测结果

报告编号: ZJC001-CS5-CFXX-25-XC-UT-018（续4）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 板厚mm | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺欠 编号 | 缺欠当量 (dB) | L mm | X mm | Y mm | H mm | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dd-132 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | Dd-133 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | Dd-134 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | Dd-135 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | Dd-136 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | Dd-137 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | Dd-138 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | Dd-139 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | Dd-140 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | Dd-141 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | Dd-142 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | Dd-143 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | Dd-144 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | Dd-145 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | Dd-146 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | Dd-147 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | Dd-148 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | Dd-149 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | Dd-150 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | Dd-151 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | Dd-152 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | Dd-153 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | Dd-154 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | Dd-155 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | Dd-156 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  |  | 2025.08.06 |  |  |  |
| 说明：L：缺欠指示长度；X：距基准点距离；Y：缺欠距焊缝中心距离；H：缺欠深度距离；R1-一次返修，R2-两次返修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

超声波检测结果

报告编号: ZJC001-CS5-CFXX-25-XC-UT-018（续5）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 板厚mm | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺欠 编号 | 缺欠当量 (dB) | L mm | X mm | Y mm | H mm | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dd-157 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | Dd-158 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | Dd-159 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | Dd-160 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | Dd-161 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | Dd-162 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | Dd-163 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | Dd-164 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | Dd-165 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | Dd-166 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | Dd-167 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | Dd-168 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | Dd-169 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | Dd-170 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | Dd-171 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | Dd-172 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | Dd-173 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | Dd-174 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | Dd-175 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | Dd-176 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | Dd-177 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | Dd-178 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | Dd-179 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | Dd-180 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | Dd-181 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  |  | 2025.08.06 |  |  |  |
| 说明：L：缺欠指示长度；X：距基准点距离；Y：缺欠距焊缝中心距离；H：缺欠深度距离；R1-一次返修，R2-两次返修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

超声波检测结果

报告编号: ZJC001-CS5-CFXX-25-XC-UT-018（续6）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 板厚mm | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺欠 编号 | 缺欠当量 (dB) | L mm | X mm | Y mm | H mm | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dd-182 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | Dd-183 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | Dd-184 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | Dd-185 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | Dd-186 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | Dd-187 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | Dd-188 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | Dd-189 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | Dd-190 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | Dd-191 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | Dd-192 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | Dd-193 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | Dd-194 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | Dd-195 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | Dd-196 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | Dd-197 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | Dd-198 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | Dd-199 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | Dd-200 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | Dd-201 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | Dd-202 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | Dd-203 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | Dd-204 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | Dd-205 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | Dd-206 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  |  | 2025.08.06 |  |  |  |
| 说明：L：缺欠指示长度；X：距基准点距离；Y：缺欠距焊缝中心距离；H：缺欠深度距离；R1-一次返修，R2-两次返修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

超声波检测结果

报告编号: ZJC001-CS5-CFXX-25-XC-UT-018（续7）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 板厚mm | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺欠 编号 | 缺欠当量 (dB) | L mm | X mm | Y mm | H mm | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dd-207 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | Dd-208 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | Dd-209 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | Dd-210 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | Dd-211 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | Dd-212 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | Dd-213 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | Dd-214 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | Dd-215 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | Dd-216 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | Dd-217 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | Dd-218 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | Dd-219 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | Dd-220 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | Dd-221 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | Dd-222 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | Dd-223 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | Dd-224 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | Dd-225 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | Dd-226 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | Dd-227 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | Dd-228 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | Dd-229 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | Dd-230 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | Dd-231 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  |  | 2025.08.06 |  |  |  |
| 说明：L：缺欠指示长度；X：距基准点距离；Y：缺欠距焊缝中心距离；H：缺欠深度距离；R1-一次返修，R2-两次返修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

超声波检测结果

报告编号: ZJC001-CS5-CFXX-25-XC-UT-018（续8）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 板厚mm | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺欠 编号 | 缺欠当量 (dB) | L mm | X mm | Y mm | H mm | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dd-232 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | Dd-233 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | Dd-234 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | Dd-235 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | Dd-236 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | Dd-237 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | Dd-238 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | Dd-239 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | Dd-240 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | Dd-241 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | Dd-242 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | Dd-243 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | Dd-244 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | Dd-245 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | Dd-246 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | Dd-247 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | Dd-248 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | Dd-249 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | Dd-250 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | Dd-251 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | Dd-252 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | Dd-253 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | Dd-254 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | Dd-255 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | Dd-256 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  |  | 2025.08.06 |  |  |  |
| 说明：L：缺欠指示长度；X：距基准点距离；Y：缺欠距焊缝中心距离；H：缺欠深度距离；R1-一次返修，R2-两次返修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

超声波检测结果

报告编号: ZJC001-CS5-CFXX-25-XC-UT-018（续9）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 板厚mm | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺欠 编号 | 缺欠当量 (dB) | L mm | X mm | Y mm | H mm | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dd-257 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | Dd-258 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | Dd-259 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | Dd-260 | 8(V)+8 | 0~0.705 | 0.705 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  |  | 2025.08.06 |  |  |  |
| 说明：L：缺欠指示长度；X：距基准点距离；Y：缺欠距焊缝中心距离；H：缺欠深度距离；R1-一次返修，R2-两次返修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |