超声波检测报告

承包单位：   中铁宝桥集团有限公司         合同号：        HWK-63

监理单位： 江苏东南工程咨询有限公司        编  号：ZJC001-ZJG2-CZDQ-25-UT-168

| 委托单位 |  | 中铁宝桥集团有限公司 |  |  | 工程名称 |  |  | 沪武高速公路太仓至常州段扩建工程钢结构制造施工项目HWK-63标段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件名称 |  | CZP3-CK14 |  |  | 检测部位 |  |  | 加劲与底板坡口角焊缝 |  |  |
| 材质 |  | Q345qD |  | 坡口形式 | V型 |  |  | 检测数量 | 31.814 m |  |
| 检测时机 |  | 焊后24小时 |  | 焊接方法 | CO2气体保护焊 |  |  | 检测比例 | 100% |  |
| 热处理状态 |  | TMCP |  | 工件温度 | 19℃ |  |  | 表面状态 | 打磨光滑 |  |
| 仪器型号/ 编号 |  | 超声波探伤仪 SZ-C40 |  | 探头规格 | 5P10X12 70° 2.5P13X13 60° |  |  | 耦合剂 | 化学浆糊 |  |
| 表面补偿 |  | 4dB |  | 对比试块 | RB-2 |  |  | 标准试块 | CSK-IA |  |
| 检测位置 |  | 单侧双面 |  | 扫查方式 | L+N+T |  |  | 检测灵敏度 | Φ3×40 |  |
| 采用标准/ 级别 |  | GB/T 11345-2023 检验等级 B GB/T 29712-2023 验收等级 2 |  |  |  |  |  | 母材检测 结果 | 无影响横波检测缺陷 |  |
| 检测部位及缺欠示意图： 说明：焊缝坐标方向为纵向焊缝从小桩号到大桩号；环向焊缝从左到右；竖直焊缝从上到下。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果： 依据上述标准及合格级别，本公司按照上述比例对上述检测部位焊缝进行了检测，检测结论合格，具体检测情况见下页检测结果表格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 |  |  | 审核 |  |  | 批准 |  |  | 日 期 | 2025.05.22 |

超声波检测结果

报告编号: ZJC001-ZJG2-CZDQ-25-UT-168

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 板厚mm | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺欠 编号 | 缺欠当量 (dB) | L mm | X mm | Y mm | H mm | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pa-15, 15' | 24(S8,K)/16 | (0~0.526)*2 | 1.052 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | Pa-16, 16' | 24(S8,K)/16 | (0~0.523)*2 | 1.046 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | Pa-(59,59'~62,62') | 28(S10,K)/16 | (0~0.57)*8 | 4.56 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  |  | 2025.05.14 |  |  |  |
| 说明：L：缺欠指示长度；X：距基准点距离；Y：缺欠距焊缝中心距离；H：缺欠深度距离；R1-一次返修，R2-两次返修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

超声波检测结果

报告编号: ZJC001-ZJG2-CZDQ-25-UT-168（续1）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 板厚mm | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺欠 编号 | 缺欠当量 (dB) | L mm | X mm | Y mm | H mm | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pa-1, 1' | 24(S8,K)/16 | (0~0.842)*2 | 1.684 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | Pa-2,2' | 24(S8,K)/16 | (0~1.928)*2 | 3.856 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | Pa-11, 11' | 24(S8,K)/16 | (0~0.526)*2 | 1.052 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | Pa-12, 12' | 24(S8,K)/16 | (0~0.523)*2 | 1.046 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | Pa-13, 13' | 24(S8,K)/16 | (0~1.612)*2 | 3.224 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | Pa-14, 14' | 24(S8,K)/16 | (0~1.608)*2 | 3.216 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | Pa-17, 17' | 24(S8,K)/16 | (0~1.614)*2 | 3.228 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | Pa-18, 18' | 24(S8,K)/16 | (0~1.605)*2 | 3.21 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | Pa-19, 19' | 24(S8,K)/16 | (0~0.339)*2 | 0.678 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | Pa-20,20' | 24(S8,K)/16 | (0~0.241)*2 | 0.482 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | Pa-21,21' | 24(S8,K)/16 | (0~0.241)*2 | 0.482 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | Pa-22,22' | 24(S8,K)/16 | (0~0.339)*2 | 0.678 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | Pa-23,23' | 24(S8,K)/16 | (0~0.311)*2 | 0.622 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | Pa-24,24' | 24(S8,K)/16 | (0~0.269)*2 | 0.538 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | Pa-25,25' | 24(S8,K)/16 | (0~0.269)*2 | 0.538 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | Pa-26,26' | 24(S8,K)/16 | (0~0.311)*2 | 0.622 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  |  | 2025.05.22 |  |  |  |
| 说明：L：缺欠指示长度；X：距基准点距离；Y：缺欠距焊缝中心距离；H：缺欠深度距离；R1-一次返修，R2-两次返修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |