超声波检测报告

报告编号: ZJC002-24-XC-UT-004

| 委托单位 |  | 江苏省交通工程集团有限公司 |  |  | 工程名称 |  |  | 腾龙路智慧快速路二期工程（规划润园路-黄河西路）、机场路快速化改造收尾工程施工项目TLDD-SG7标段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件名称 |  | 34~35号墩 |  |  | 检测部位 |  |  | 顶板横向对接焊缝 |  |  |
| 材质 |  | Q345qD |  | 坡口形式 | V型 |  |  | 检测数量 | 80.48 m |  |
| 检测时机 |  | 焊后24小时 |  | 焊接方法 | CO2气体保护焊 |  |  | 检测比例 | 100% |  |
| 热处理状态 |  | TMCP |  | 工件温度 | 10℃ |  |  | 表面状态 | 打磨光滑 |  |
| 仪器型号/ 编号 |  | 超声波探伤仪 SZ-C02 |  | 探头规格 | 5P9X9 70° 2.5P9X9 60° |  |  | 耦合剂 | 化学浆糊 |  |
| 表面补偿 |  | 4dB |  | 对比试块 | RB-2 |  |  | 标准试块 | CSK-IA |  |
| 检测位置 |  | 单面双侧 |  | 扫查方式 | L+T |  |  | 检测灵敏度 | Φ3×40 |  |
| 采用标准/ 级别 |  | GB/T 11345-2023 检验等级 B GB/T 29712-2023 验收等级 2 |  |  |  |  |  | 母材检测 结果 | 无影响横波检测缺陷 |  |
| 检测部位及缺欠示意图： 说明：焊缝坐标方向为纵向焊缝从小桩号到大桩号；环向焊缝从左到右；竖直焊缝从上到下。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果： 依据上述标准及合格级别，本公司按照上述比例对上述检测部位焊缝进行了检测，检测结论合格，具体检测情况见下页检测结果表格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 |  |  | 审核 |  |  | 批准 |  |  | 日 期 | 2024.12.10 |

超声波检测结果

报告编号: ZJC002-24-XC-UT-004

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 板厚mm | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺欠 编号 | 缺欠当量 (dB) | L mm | X mm | Y mm | H mm | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-24/38-M-H | 18+18 | 0~5.016 | 5.016 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 13-38/39-M-H | 18+18 | 0~5.016 | 5.016 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 13-39/40-M-H | 18+18 | 0~5.016 | 5.016 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 13-40/37-M-H | 18+18 | 0~5.016 | 5.016 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 13-24/41-M-H | 18+18 | 0~4.394 | 4.394 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 13-41/42-M-H | 18+18 | 0~4.394 | 4.394 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 13-42/43-M-H | 18+18 | 0~4.394 | 4.394 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 13-43/37-M-H | 18+18 | 0~4.394 | 4.394 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 13-24/44-M-H | 18+18 | 0~5.166 | 5.166 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 13-44/45-M-H | 18+18 | 0~5.166 | 5.166 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 13-45/46-M-H | 18+18 | 0~5.166 | 5.166 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 13-46/37-M-H | 18+18 | 0~5.166 | 5.166 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 13-24/47-M-H | 18+18 | 0~5.544 | 5.544 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 13-47/48-M-H | 18+18 | 0~5.544 | 5.544 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 13-48/49-M-H | 18+18 | 0~5.544 | 5.544 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 13-49/37-M-H | 18+18 | 0~5.544 | 5.544 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  |  | 2024.12.10 |  |  |  |
| 说明：L：缺欠指示长度；X：距基准点距离；Y：缺欠距焊缝中心距离；H：缺欠深度距离；R1-一次返修，R2-两次返修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |