超声波检测报告

报告编号: ZJC006-SG3-D5-23-UT-001

| 委托单位 |  | 江苏兆信工程项目管理有限公司 |  |  | 工程名称 |  |  | 腾龙大道智慧快速路二期工程TLDD-SG3标段长虹路枢纽D匝道桥第5联 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件名称 |  | 长虹路枢纽D匝道桥第5联 |  |  | 检测部位 |  |  | 对接焊缝 |  |  |
| 材质 |  | Q345qD |  | 坡口形式 | V型 |  |  | 检测数量 | 149.707 m |  |
| 检测时机 |  | 焊后24小时 |  | 焊接方法 | CO2气体保护焊 |  |  | 检测比例 | 100% |  |
| 热处理状态 |  | AR |  | 工件温度 | 30℃ |  |  | 表面状态 | 打磨光滑 |  |
| 仪器型号/ 编号 |  | 超声波探伤仪 SZ-C03 |  | 探头规格 | 5P9X9 70° 2.5P9X9 60° |  |  | 耦合剂 | 化学浆糊 |  |
| 表面补偿 |  | 4dB |  | 对比试块 | RB-2 |  |  | 标准试块 | CSK-IA |  |
| 检测位置 |  | 单面双侧 |  | 扫查方式 | L+T |  |  | 检测灵敏度 | Φ3×40 |  |
| 采用标准/ 级别 |  | GB/T 11345-2023 检验等级 B GB/T 29712-2023 验收等级 2 |  |  |  |  |  | 母材检测 结果 | 无影响横波检测缺陷 |  |
| 检测部位及缺欠示意图： 说明：焊缝坐标方向为纵向焊缝从小桩号到大桩号；环向焊缝从左到右；竖直焊缝从上到下。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果： 依据上述标准及合格级别，本公司按照上述比例对上述检测部位焊缝进行了检测，检测结论合格，具体检测情况见下页检测结果表格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 |  |  | 审核 |  |  | 批准 |  |  | 日 期 | 2025.07.25 |

超声波检测结果

报告编号: ZJC006-SG3-D5-23-UT-001

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 板厚mm | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺欠 编号 | 缺欠当量 (dB) | L mm | X mm | Y mm | H mm | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D5#AXL-1-M-DJ1 | 20+20 | 0~3.068 | 3.068 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | D5#AXL-1-M-DJ2 | 20+20 | 0~9.85 | 9.85 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | D5#BXL-1-M-DJ2 | 16+16 | 0~2.384 | 2.384 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | D5#BXL-1-M-DJ3 | 16+16 | 0~2.384 | 2.384 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | D5#BXL-1-D-DJ1 | 14+20 | 0~15.108 | 15.108 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | D5#BXL-1-D-DJ2 | 14+14 | 0~15.108 | 15.108 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | D5#BXL-1-D-DJ4 | 14+14 | 0~1.847 | 1.847 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | D5#BXL-1-D-DJ5 | 14+14 | 0~2.176 | 2.176 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | D5#CXL-1-M-DJ2 | 16+20 | 0~3.6 | 3.6 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | D5#CXL-1-M-DJ5 | 20+20 | 0~4.999 | 4.999 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | D5#CXL-1-D-DJ1 | 14+14 | 0~3.6 | 3.6 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | D5#CXL-1-D-DJ2 | 14+24 | 0~3.6 | 3.6 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | D5#CXL-1-D-DJ3 | 24+32 | 0~4.699 | 4.699 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | D5#CXL-1-ZF-DJ1 | 16+16 | 0~4.999 | 4.999 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | D5#CXL-2-ZF-DJ1 | 16+16 | 0~2.2 | 2.2 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | D5#CXL-2-YF-DJ1 | 16+16 | 0~2.2 | 2.2 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | D5#CXL-3-M-DJ2 | 16+20 | 0~2.321 | 2.321 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | D5#CXL-3-M-DJ3 | 20+28 | 0~1.641 | 1.641 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | D5#CXL-3-M-DJ4 | 16+16 | 0~8.558 | 8.558 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | D5#CXL-3-D-DJ2 | 14+24 | 0~2.221 | 2.221 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | D5#CXL-3-D-DJ3 | 24+32 | 0~1.58 | 1.58 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | D5#CXL-3-D-DJ4 | 14+14 | 0~6.956 | 6.956 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | D5#EXL-2-M-DJ1 | 20+28 | 0~3.769 | 3.769 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | D5#EXL-2-M-DJ7 | 16+16 | 0~10.202 | 10.202 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | D5#EXL-2-D-DJ3 | 14+14 | 0~3.945 | 3.945 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  |  | 2025.07.25 |  |  |  |
| 说明：L：缺欠指示长度；X：距基准点距离；Y：缺欠距焊缝中心距离；H：缺欠深度距离；R1-一次返修，R2-两次返修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

超声波检测结果

报告编号: ZJC006-SG3-D5-23-UT-001（续1）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 板厚mm | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺欠 编号 | 缺欠当量 (dB) | L mm | X mm | Y mm | H mm | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D5#EXL-2-D-DJ4 | 32+32 | 0~2.2 | 2.2 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | D5#EXL-2-D-DJ5 | 24+24 | 0~3.2 | 3.2 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | D5#EXL-2-ZF-DJ1 | 16+16 | 0~3.6 | 3.6 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | D5#EXL-2-YF-DJ1 | 16+16 | 0~3.6 | 3.6 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | D5#FXL-2-D-DJ2 | 24+28 | 0~3.6 | 3.6 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | D5#FXL-2-D-DJ3 | 14+14 | 0~10.492 | 10.492 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  |  | 2025.07.25 |  |  |  |
| 说明：L：缺欠指示长度；X：距基准点距离；Y：缺欠距焊缝中心距离；H：缺欠深度距离；R1-一次返修，R2-两次返修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |