超声波检测报告

报告编号: ZJC006-SG4-ZX38-23-XC-UT-004

| 委托单位 |  | 江苏兆信工程项目管理有限公司 |  |  | 工程名称 |  |  | 腾龙大道智慧快速路二期工程TLDD-SG4标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件名称 |  | 主线高架桥第38联钢混组合梁 |  |  | 检测部位 |  |  | 隔板对接焊缝 |  |  |
| 材质 |  | Q345qD |  | 坡口形式 | V型 |  |  | 检测数量 | 148.461 m |  |
| 检测时机 |  | 焊后24小时 |  | 焊接方法 | CO2气体保护焊 |  |  | 检测比例 | 20% |  |
| 热处理状态 |  | AR |  | 工件温度 | 25℃ |  |  | 表面状态 | 打磨光滑 |  |
| 仪器型号/ 编号 |  | 超声波探伤仪 SZ-C01 |  | 探头规格 | 5P9X9 70° 2.5P9X9 60° |  |  | 耦合剂 | 化学浆糊 |  |
| 表面补偿 |  | 4dB |  | 对比试块 | RB-2 |  |  | 标准试块 | CSK-IA |  |
| 检测位置 |  | 单面双侧 |  | 扫查方式 | L+T |  |  | 检测灵敏度 | Φ3×40 |  |
| 采用标准/ 级别 |  | GB/T 11345-2023 检验等级 B GB/T 29712-2023 验收等级 2 |  |  |  |  |  | 母材检测 结果 | 无影响横波检测缺陷 |  |
| 检测部位及缺欠示意图： 说明：焊缝坐标方向为纵向焊缝从小桩号到大桩号；环向焊缝从左到右；竖直焊缝从上到下。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果： 依据上述标准及合格级别，本公司按照上述比例对上述检测部位焊缝进行了检测，发现 16 处超标缺欠，其余焊缝检测结论合格，具体检测情况见下页检测结果表格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 |  |  | 审核 |  |  | 批准 |  |  | 日 期 | 2024.11.21 |

超声波检测结果

报告编号: ZJC006-SG4-ZX38-23-XC-UT-004

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 板厚mm | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺欠 编号 | 缺欠当量 (dB) | L mm | X mm | Y mm | H mm | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38-DGB1-BC6a | 20+20 | 0~1.395 | 1.395 | F1 | SL+2.5 | 80 | 450.0 | 0.0 | 18.0 | 不合格 |
| 2 | 38-DGB1-BC6b | 20+20 | 0~1.395 | 1.395 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 38-DGB1-BC6c | 20+20 | 0~1.395 | 1.395 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 38-DGB1-BC6d | 20+20 | 0~1.395 | 1.395 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 38-DGB1-BC6e | 20+20 | 0~1.395 | 1.395 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 38-DGB1-BC6f | 20+20 | 0~1.395 | 1.395 | F1 | SL+3.6 | 100 | 750.0 | -1.0 | 12.0 | 不合格 |
| 7 | 38-DGB1-BC6g | 20+20 | 0~1.395 | 1.395 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 38-DGB1-BC6h | 20+20 | 0~1.395 | 1.395 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 38-DGB1-BC7a | 16+20 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 38-DGB1-BC7b | 16+20 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 38-DGB1-BC7c | 16+20 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 38-DGB1-BC7d | 16+20 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 38-DGB1-BC7e | 16+20 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 38-DGB1-BC7f | 16+20 | 0~0.5 | 0.5 | F1 | SL+2.8 | 85 | 150.0 | 0.0 | 14.0 | 不合格 |
| 15 | 38-DGB1-BC7g | 16+20 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 38-DGB1-BC7h | 16+20 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 38-DGB1-BC8a | 24+24 | 0~1.17 | 1.17 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 38-DGB1-BC8b | 24+24 | 0~1.17 | 1.17 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 38-DGB1-BC8c | 24+24 | 0~1.17 | 1.17 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 38-DGB1-BC8d | 24+24 | 0~1.17 | 1.17 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 38-DGB1-BC8e | 24+24 | 0~1.17 | 1.17 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 38-DGB1-BC8f | 24+24 | 0~1.17 | 1.17 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 38-DGB1-BC8g | 24+24 | 0~1.17 | 1.17 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 38-DGB1-BC8h | 24+24 | 0~1.17 | 1.17 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 38-DGB2-BC6a | 20+20 | 0~1.395 | 1.395 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  |  | 2024.11.21 |  |  |  |
| 说明：L：缺欠指示长度；X：距基准点距离；Y：缺欠距焊缝中心距离；H：缺欠深度距离；R1-一次返修，R2-两次返修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

超声波检测结果

报告编号: ZJC006-SG4-ZX38-23-XC-UT-004（续1）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 板厚mm | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺欠 编号 | 缺欠当量 (dB) | L mm | X mm | Y mm | H mm | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38-DGB2-BC6b | 20+20 | 0~1.395 | 1.395 | F1 | SL+4.2 | 100 | 250.0 | 1.0 | 16.0 | 不合格 |
| 2 | 38-DGB2-BC6c | 20+20 | 0~1.395 | 1.395 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 38-DGB2-BC6d | 20+20 | 0~1.395 | 1.395 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 38-DGB2-BC6e | 20+20 | 0~1.395 | 1.395 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 38-DGB2-BC6f | 20+20 | 0~1.395 | 1.395 | F1 | SL+4.5 | 120 | 360.0 | 0.0 | 16.0 | 不合格 |
| 6 | 38-DGB2-BC6g | 20+20 | 0~1.395 | 1.395 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 38-DGB2-BC6h | 20+20 | 0~1.395 | 1.395 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 38-DGB2-BC7a | 16+20 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 38-DGB2-BC7b | 16+20 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 38-DGB2-BC7c | 16+20 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 38-DGB2-BC7d | 16+20 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 38-DGB2-BC7e | 16+20 | 0~0.5 | 0.5 | F1 | SL+3.7 | 80 | 100.0 | 0.0 | 11.0 | 不合格 |
| 13 | 38-DGB2-BC7f | 16+20 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 38-DGB2-BC7g | 16+20 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 38-DGB2-BC7h | 16+20 | 0~0.5 | 0.5 | F1 | SL+5.2 | 75 | 210.0 | 0.0 | 10.0 | 不合格 |
| 16 | 38-DGB2-BC8a | 24+24 | 0~1.17 | 1.17 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 38-DGB2-BC8b | 24+24 | 0~1.17 | 1.17 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 38-DGB2-BC8c | 24+24 | 0~1.17 | 1.17 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 38-DGB2-BC8d | 24+24 | 0~1.17 | 1.17 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 38-DGB2-BC8e | 24+24 | 0~1.17 | 1.17 | F1 | SL+4.2 | 100 | 750.0 | 0.0 | 20.0 | 不合格 |
| 21 | 38-DGB2-BC8f | 24+24 | 0~1.17 | 1.17 | F1 | SL+5.1 | 95 | 560.0 | 1.0 | 20.0 | 不合格 |
| 22 | 38-DGB2-BC8g | 24+24 | 0~1.17 | 1.17 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 38-DGB2-BC8h | 24+24 | 0~1.17 | 1.17 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 38-GB1-BC6a | 12+12 | 0~1.847 | 1.847 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 38-GB1-BC6b | 12+12 | 0~1.847 | 1.847 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  |  | 2024.11.21 |  |  |  |
| 说明：L：缺欠指示长度；X：距基准点距离；Y：缺欠距焊缝中心距离；H：缺欠深度距离；R1-一次返修，R2-两次返修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

超声波检测结果

报告编号: ZJC006-SG4-ZX38-23-XC-UT-004（续2）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 板厚mm | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺欠 编号 | 缺欠当量 (dB) | L mm | X mm | Y mm | H mm | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38-GB1-BC6c | 12+12 | 0~1.847 | 1.847 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 38-GB1-BC6d | 12+12 | 0~1.847 | 1.847 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 38-GB1-BC6e | 12+12 | 0~1.847 | 1.847 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 38-GB1-BC6f | 12+12 | 0~1.847 | 1.847 | F1 | SL+3.2 | 80 | 1100.0 | 0.0 | 10.0 | 不合格 |
| 5 | 38-GB1-BC6g | 12+12 | 0~1.847 | 1.847 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 38-GB1-BC6h | 12+12 | 0~1.847 | 1.847 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 38-GB1-BC7a | 16+20 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 38-GB1-BC7b | 16+28 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 38-GB1-BC7c | 16+28 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 38-GB1-BC7d | 16+28 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 38-GB1-BC7e | 16+28 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 38-GB1-BC7f | 16+28 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 38-GB1-BC7g | 16+28 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 38-GB1-BC7h | 16+20 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 38-GB2-BC6a | 12+12 | 0~1.847 | 1.847 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 38-GB2-BC6b | 12+12 | 0~1.847 | 1.847 | F1 | SL+3.3 | 85 | 560.0 | 0.0 | 10.0 | 不合格 |
| 17 | 38-GB2-BC6c | 12+12 | 0~1.847 | 1.847 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 38-GB2-BC6d | 12+12 | 0~1.847 | 1.847 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 38-GB2-BC6e | 12+12 | 0~1.847 | 1.847 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 38-GB2-BC6f | 12+12 | 0~1.847 | 1.847 | F1 | SL+4.5 | 90 | 1450.0 | 0.0 | 10.0 | 不合格 |
| 21 | 38-GB2-BC6g | 12+12 | 0~1.847 | 1.847 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 38-GB2-BC6h | 12+12 | 0~1.847 | 1.847 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 38-GB2-BC7a | 16+20 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 38-GB2-BC7b | 16+28 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 38-GB2-BC7c | 16+28 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  |  | 2024.11.21 |  |  |  |
| 说明：L：缺欠指示长度；X：距基准点距离；Y：缺欠距焊缝中心距离；H：缺欠深度距离；R1-一次返修，R2-两次返修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

超声波检测结果

报告编号: ZJC006-SG4-ZX38-23-XC-UT-004（续3）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 板厚mm | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺欠 编号 | 缺欠当量 (dB) | L mm | X mm | Y mm | H mm | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38-GB2-BC7d | 16+28 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 38-GB2-BC7e | 16+28 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 38-GB2-BC7f | 16+28 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 38-GB2-BC7g | 16+28 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 38-GB2-BC7h | 16+20 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 38-GB3-BC6a | 12+12 | 0~1.847 | 1.847 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 38-GB3-BC6b | 12+12 | 0~1.847 | 1.847 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 38-GB3-BC6c | 12+12 | 0~1.847 | 1.847 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 38-GB3-BC6d | 12+12 | 0~1.847 | 1.847 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 38-GB3-BC6e | 12+12 | 0~1.847 | 1.847 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 38-GB3-BC6f | 12+12 | 0~1.847 | 1.847 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 38-GB3-BC6g | 12+12 | 0~1.847 | 1.847 | F1 | SL+3 | 100 | 1150.0 | 0.0 | 10.0 | 不合格 |
| 13 | 38-GB3-BC6h | 12+12 | 0~1.847 | 1.847 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 38-GB3-BC7a | 16+20 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | 38-GB3-BC7b | 16+28 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 38-GB3-BC7c | 16+28 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 38-GB3-BC7d | 16+28 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 38-GB3-BC7e | 16+28 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 38-GB3-BC7f | 16+28 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 38-GB3-BC7g | 16+28 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 38-GB3-BC7h | 16+20 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 38-GB4-BC6a | 12+12 | 0~1.847 | 1.847 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 38-GB4-BC6b | 12+12 | 0~1.847 | 1.847 | F1 | SL+3.5 | 100 | 1200.0 | 0.0 | 10.0 | 不合格 |
| 24 | 38-GB4-BC6c | 12+12 | 0~1.847 | 1.847 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 38-GB4-BC6d | 12+12 | 0~1.847 | 1.847 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  |  | 2024.11.21 |  |  |  |
| 说明：L：缺欠指示长度；X：距基准点距离；Y：缺欠距焊缝中心距离；H：缺欠深度距离；R1-一次返修，R2-两次返修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

超声波检测结果

报告编号: ZJC006-SG4-ZX38-23-XC-UT-004（续4）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 板厚mm | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺欠 编号 | 缺欠当量 (dB) | L mm | X mm | Y mm | H mm | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38-GB4-BC6e | 12+12 | 0~1.847 | 1.847 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 38-GB4-BC6f | 12+12 | 0~1.847 | 1.847 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 38-GB4-BC6g | 12+12 | 0~1.847 | 1.847 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 38-GB4-BC6h | 12+12 | 0~1.847 | 1.847 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 38-GB4-BC7a | 16+20 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 38-GB4-BC7b | 16+28 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 38-GB4-BC7c | 16+28 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | 38-GB4-BC7d | 16+28 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | 38-GB4-BC7e | 16+28 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | 38-GB4-BC7f | 16+28 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | 38-GB4-BC7g | 16+28 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | 38-GB4-BC7h | 16+20 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | 38-GB5-BC6a | 12+12 | 0~1.847 | 1.847 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | 38-GB5-BC6b | 12+12 | 0~1.847 | 1.847 | F1 | SL+2.8 | 65 | 120.0 | -1.0 | 8.0 | 不合格 |
| 15 | 38-GB5-BC6c | 12+12 | 0~1.847 | 1.847 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | 38-GB5-BC6d | 12+12 | 0~1.847 | 1.847 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | 38-GB5-BC6e | 12+12 | 0~1.847 | 1.847 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | 38-GB5-BC6f | 12+12 | 0~1.847 | 1.847 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 38-GB5-BC6g | 12+12 | 0~1.847 | 1.847 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | 38-GB5-BC6h | 12+12 | 0~1.847 | 1.847 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 38-GB5-BC7a | 16+20 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | 38-GB5-BC7b | 16+28 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | 38-GB5-BC7c | 16+28 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | 38-GB5-BC7d | 16+28 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | 38-GB5-BC7e | 16+28 | 0~0.5 | 0.5 | F1 | SL+5.2 | 120 | 200.0 | 0.0 | 11.0 | 不合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  |  | 2024.11.21 |  |  |  |
| 说明：L：缺欠指示长度；X：距基准点距离；Y：缺欠距焊缝中心距离；H：缺欠深度距离；R1-一次返修，R2-两次返修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

超声波检测结果

报告编号: ZJC006-SG4-ZX38-23-XC-UT-004（续5）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 板厚mm | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺欠 编号 | 缺欠当量 (dB) | L mm | X mm | Y mm | H mm | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38-GB5-BC7f | 16+28 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | 38-GB5-BC7g | 16+28 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | 38-GB5-BC7h | 16+20 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 38-GB6-BC6a | 12+12 | 0~1.847 | 1.847 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | 38-GB6-BC6b | 12+12 | 0~1.847 | 1.847 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | 38-GB6-BC6c | 12+12 | 0~1.847 | 1.847 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  |  | 2024.11.21 |  |  |  |
| 说明：L：缺欠指示长度；X：距基准点距离；Y：缺欠距焊缝中心距离；H：缺欠深度距离；R1-一次返修，R2-两次返修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |