超声波检测报告

报告编号: ZJC012-25-UT-126

| 委托单位 |  | 江苏常鑫路桥集团有限公司 |  |  | 工程名称 |  |  | 沪蓉高速薛家道口东段扩能改造工程项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件名称 |  | ZL15-1 |  |  | 检测部位 |  |  | 熔透角焊缝 |  |  |
| 材质 |  | Q345qD |  | 坡口形式 | V型 |  |  | 检测数量 | 117.58 m |  |
| 检测时机 |  | 焊后24小时 |  | 焊接方法 | CO2气体保护焊 |  |  | 检测比例 | 100% |  |
| 热处理状态 |  | AR |  | 工件温度 | 25℃ |  |  | 表面状态 | 打磨光滑 |  |
| 仪器型号/ 编号 |  | 超声波探伤仪 SZ-C02 |  | 探头规格 | 5P9X9 70° 2.5P9X9 60° |  |  | 耦合剂 | 化学浆糊 |  |
| 表面补偿 |  | 4dB |  | 对比试块 | RB-2 |  |  | 标准试块 | CSK-IA |  |
| 检测位置 |  | 单侧双面 |  | 扫查方式 | L+N+T |  |  | 检测灵敏度 | Φ3×40 |  |
| 采用标准/ 级别 |  | GB/T 11345-2023 检验等级 B GB/T 29712-2023 验收等级 2 |  |  |  |  |  | 母材检测 结果 | 无影响横波检测缺陷 |  |
| 检测部位及缺欠示意图： 说明：焊缝坐标方向为纵向焊缝从小桩号到大桩号；环向焊缝从左到右；竖直焊缝从上到下。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果： 依据上述标准及合格级别，本公司按照上述比例对上述检测部位焊缝进行了检测，发现 1 处超标缺欠，其余焊缝检测结论合格，具体检测情况见下页检测结果表格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 |  |  | 审核 |  |  | 批准 |  |  | 日 期 | 2025.09.18 |

超声波检测结果

报告编号: ZJC012-25-UT-126

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 板厚mm | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺欠 编号 | 缺欠当量 (dB) | L mm | X mm | Y mm | H mm | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FT-R1 | 16⊥16 | 0~2.923 | 2.482 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | FT-R2 | 16⊥16 | 0~2.898 | 2.491 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | FT-R3 | 16⊥16 | 0~2.926 | 2.54 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | FT-R4 | 16⊥16 | 0~2.9 | 2.494 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | FT-R5 | 16⊥16 | 0~2.928 | 2.301 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | FT-R6 | 16⊥16 | 0~2.903 | 2.302 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  |  | 2025.09.14 |  |  |  |
| 说明：L：缺欠指示长度；X：距基准点距离；Y：缺欠距焊缝中心距离；H：缺欠深度距离；R1-一次返修，R2-两次返修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

超声波检测结果

报告编号: ZJC012-25-UT-126（续1）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 板厚mm | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺欠 编号 | 缺欠当量 (dB) | L mm | X mm | Y mm | H mm | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FD-R1 | 16⊥16 | 0~2.923 | 2.482 | F1 | SL+10 | 190 | 1520 | 0 | 8-10 | 不合格 |
| 2 | FD-R2 | 16⊥16 | 0~2.898 | 2.491 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | FD-R3 | 16⊥16 | 0~2.926 | 2.54 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | FD-R4 | 16⊥16 | 0~2.9 | 2.494 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | FD-R5 | 16⊥16 | 0~2.928 | 2.301 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | FD-R6 | 16⊥16 | 0~2.903 | 2.302 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  |  | 2025.09.17 |  |  |  |
| 说明：L：缺欠指示长度；X：距基准点距离；Y：缺欠距焊缝中心距离；H：缺欠深度距离；R1-一次返修，R2-两次返修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

超声波检测结果

报告编号: ZJC012-25-UT-126（续2）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 板厚mm | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺欠 编号 | 缺欠当量 (dB) | L mm | X mm | Y mm | H mm | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FHG1-R1 | (12+14+16+24)⊥18 | 0~1.444 | 1.444 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | FHG1-R2 | (12+14+16+24)⊥18 | 0~1.38 | 1.38 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | FHG1-R3 | (12+14+16+24)⊥18 | 0~1.444 | 1.444 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | FHG1-R4 | (12+14+16+24)⊥18 | 0~1.38 | 1.38 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | FHG1-R5 | (12+14+16+24)⊥18 | 0~1.444 | 1.444 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | FHG1-R6 | (12+14+16+24)⊥18 | 0~1.38 | 1.38 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | FHG1-R7 | (12+14+16+24)⊥18 | 0~1.444 | 1.444 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | FHG1-R8 | (12+14+16+24)⊥18 | 0~1.38 | 1.38 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | FHG1-R9 | (12+14+16+24)⊥18 | 0~1.444 | 1.444 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | FHG1-R10 | (12+14+16+24)⊥18 | 0~1.38 | 1.38 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | FHG1-R11 | (12+14+16+24)⊥18 | 0~1.444 | 1.444 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | FHG1-R12 | (12+14+16+24)⊥18 | 0~1.38 | 1.38 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | FHG1-R13 | (12+14+16+24)⊥18 | 0~1.444 | 1.444 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | FHG1-R14 | (12+14+16+24)⊥18 | 0~1.38 | 1.38 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | FHG1-R15 | (12+14+16+24)⊥18 | 0~1.444 | 1.444 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | FHG1-R16 | (12+14+16+24)⊥18 | 0~1.38 | 1.38 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | FHG1-R17 | (12+14+16+24)⊥18 | 0~1.444 | 1.444 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | FHG1-R18 | (12+14+16+24)⊥18 | 0~1.38 | 1.38 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | FHG1-R19 | (12+14+16+24)⊥18 | 0~1.444 | 1.444 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | FHG1-R20 | (12+14+16+24)⊥18 | 0~1.38 | 1.38 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | FHG1-R21 | (12+14+16+24)⊥18 | 0~1.444 | 1.444 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | FHG1-R22 | (12+14+16+24)⊥18 | 0~1.38 | 1.38 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | FHG1-R23 | (12+14+16+24)⊥18 | 0~1.444 | 1.444 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | FHG1-R24 | (12+14+16+24)⊥18 | 0~1.38 | 1.38 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | FHG1-R25 | (12+14+16+24)⊥18 | 0~1.444 | 1.444 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  |  | 2025.09.18 |  |  |  |
| 说明：L：缺欠指示长度；X：距基准点距离；Y：缺欠距焊缝中心距离；H：缺欠深度距离；R1-一次返修，R2-两次返修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

超声波检测结果

报告编号: ZJC012-25-UT-126（续3）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 板厚mm | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺欠 编号 | 缺欠当量 (dB) | L mm | X mm | Y mm | H mm | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FHG1-R26 | (12+14+16+24)⊥18 | 0~1.38 | 1.38 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | FHG1-R27 | (12+14+16+24)⊥18 | 0~1.444 | 1.444 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | FHG1-R28 | (12+14+16+24)⊥18 | 0~1.38 | 1.38 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | FHG1-R29 | (12+14+16+24)⊥18 | 0~1.444 | 1.444 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | FHG1-R30 | (12+14+16+24)⊥18 | 0~1.38 | 1.38 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | DHG1-R1 | (12+14+16+24)⊥18 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | DHG1-R2 | (12+14+16+24)⊥18 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | DHG1-R3 | (12+14+16+24)⊥18 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | DHG1-R4 | (12+14+16+24)⊥18 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | DHG1-R5 | (12+14+16+24)⊥18 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | DHG1-R6 | (12+14+16+24)⊥18 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | DHG1-R7 | (12+14+16+24)⊥18 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | DHG1-R8 | (12+14+16+24)⊥18 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | DHG1-R9 | (12+14+16+24)⊥18 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | DHG1-R10 | (12+14+16+24)⊥18 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | DHG1-R11 | (12+14+16+24)⊥18 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | DHG1-R12 | (12+14+16+24)⊥18 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | DHG1-R13 | (12+14+16+24)⊥18 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | DHG1-R14 | (12+14+16+24)⊥18 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | DHG1-R15 | (12+14+16+24)⊥18 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | DHG1-R16 | (12+14+16+24)⊥18 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | DHG1-R17 | (12+14+16+24)⊥18 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | DHG1-R18 | (12+14+16+24)⊥18 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | DHG1-R19 | (12+14+16+24)⊥18 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | DHG1-R20 | (12+14+16+24)⊥18 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  |  | 2025.09.18 |  |  |  |
| 说明：L：缺欠指示长度；X：距基准点距离；Y：缺欠距焊缝中心距离；H：缺欠深度距离；R1-一次返修，R2-两次返修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

超声波检测结果

报告编号: ZJC012-25-UT-126（续4）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 板厚mm | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺欠 编号 | 缺欠当量 (dB) | L mm | X mm | Y mm | H mm | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DHG1-R21 | (12+14+16+24)⊥18 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | DHG1-R22 | (12+14+16+24)⊥18 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | DHG1-R23 | (12+14+16+24)⊥18 | （0~1）*2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  |  | 2025.09.18 |  |  |  |
| 说明：L：缺欠指示长度；X：距基准点距离；Y：缺欠距焊缝中心距离；H：缺欠深度距离；R1-一次返修，R2-两次返修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |