超声波检测报告

报告编号: ZJC030-24-UT-067

| 委托单位 |  | 常州创源建设发展有限公司 |  |  | 工程名称 |  |  | 振中路跨运河通道(江宜高速至玉龙南路段)工程—312 国道至桂花路段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件名称 |  | JD5 |  |  | 检测部位 |  |  | 顶板UL角接 |  |  |
| 材质 |  | Q345qD |  | 坡口形式 | V型 |  |  | 检测数量 | 100.0 m |  |
| 检测时机 |  | 焊后24小时 |  | 焊接方法 | CO2气体保护焊 |  |  | 检测比例 | 100% |  |
| 热处理状态 |  | AR |  | 工件温度 | 25℃ |  |  | 表面状态 | 打磨光滑 |  |
| 仪器型号/ 编号 |  | 超声波探伤仪 SZ-C26 |  | 探头规格 | 5P9X9 70° 2.5P9X9 60° |  |  | 耦合剂 | 化学浆糊 |  |
| 表面补偿 |  | 4dB |  | 对比试块 | RB-2 |  |  | 标准试块 | CSK-IA |  |
| 检测位置 |  | 单面双侧 |  | 扫查方式 | L+T |  |  | 检测灵敏度 | Φ3×40 |  |
| 采用标准/ 级别 |  | GB/T 11345-2023 检验等级 B GB/T 29712-2023 验收等级 2 |  |  |  |  |  | 母材检测 结果 | 无影响横波检测缺陷 |  |
| 检测部位及缺欠示意图： 说明：焊缝坐标方向为纵向焊缝从小桩号到大桩号；环向焊缝从左到右；竖直焊缝从上到下。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果： 依据上述标准及合格级别，本公司按照上述比例对上述检测部位焊缝进行了检测，检测结论合格，具体检测情况见下页检测结果表格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 |  |  | 审核 |  |  | 批准 |  |  | 日 期 | 2025.04.26 |

超声波检测结果

报告编号: ZJC030-24-UT-067

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 板厚mm | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺欠 编号 | 缺欠当量 (dB) | L mm | X mm | Y mm | H mm | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZY-JD5-U1a | 8⊥28 | 0~2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | ZY-JD5-U2a | 8⊥28 | 0~2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | ZY-JD5-U3a | 8⊥28 | 0~2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | ZY-JD5-U4a | 8⊥28 | 0~2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | ZY-JD5-U5a | 8⊥28 | 0~2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | ZY-JD5-U6a | 8⊥28 | 0~2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | ZY-JD5-U7a | 8⊥28 | 0~2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | ZY-JD5-U8a | 8⊥28 | 0~2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | ZY-JD5-U9a | 8⊥28 | 0~2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | ZY-JD5-U10a | 8⊥28 | 0~2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | ZY-JD5-U11a | 8⊥28 | 0~2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | ZY-JD5-U12a | 8⊥28 | 0~2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | ZY-JD5-U13a | 8⊥28 | 0~2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | ZY-JD5-U14a | 8⊥28 | 0~2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | ZY-JD5-U15a | 8⊥28 | 0~2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | ZY-JD5-U16a | 8⊥28 | 0~2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | ZY-JD5-U17a | 8⊥28 | 0~2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | ZY-JD5-U18a | 8⊥28 | 0~2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | ZY-JD5-U19a | 8⊥28 | 0~2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | ZY-JD5-U20a | 8⊥28 | 0~2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | ZY-JD5-U21a | 8⊥28 | 0~2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | ZY-JD5-U22a | 8⊥28 | 0~2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | ZY-JD5-U23a | 8⊥28 | 0~2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | ZY-JD5-U24a | 8⊥28 | 0~2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | ZY-JD5-U25a | 8⊥28 | 0~2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  |  | 2025.04.26 |  |  |  |
| 说明：L：缺欠指示长度；X：距基准点距离；Y：缺欠距焊缝中心距离；H：缺欠深度距离；R1-一次返修，R2-两次返修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

超声波检测结果

报告编号: ZJC030-24-UT-067（续1）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 板厚mm | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺欠 编号 | 缺欠当量 (dB) | L mm | X mm | Y mm | H mm | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZY-JD5-U1b | 8⊥28 | 0~2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | ZY-JD5-U2b | 8⊥28 | 0~2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | ZY-JD5-U3b | 8⊥28 | 0~2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | ZY-JD5-U4b | 8⊥28 | 0~2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | ZY-JD5-U5b | 8⊥28 | 0~2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | ZY-JD5-U6b | 8⊥28 | 0~2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | ZY-JD5-U7b | 8⊥28 | 0~2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | ZY-JD5-U8b | 8⊥28 | 0~2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | ZY-JD5-U9b | 8⊥28 | 0~2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | ZY-JD5-U10b | 8⊥28 | 0~2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | ZY-JD5-U11b | 8⊥28 | 0~2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | ZY-JD5-U12b | 8⊥28 | 0~2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | ZY-JD5-U13b | 8⊥28 | 0~2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | ZY-JD5-U14b | 8⊥28 | 0~2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | ZY-JD5-U15b | 8⊥28 | 0~2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | ZY-JD5-U16b | 8⊥28 | 0~2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | ZY-JD5-U17b | 8⊥28 | 0~2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | ZY-JD5-U18b | 8⊥28 | 0~2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | ZY-JD5-U19b | 8⊥28 | 0~2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | ZY-JD5-U20b | 8⊥28 | 0~2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | ZY-JD5-U21b | 8⊥28 | 0~2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | ZY-JD5-U22b | 8⊥28 | 0~2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | ZY-JD5-U23b | 8⊥28 | 0~2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | ZY-JD5-U24b | 8⊥28 | 0~2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | ZY-JD5-U25b | 8⊥28 | 0~2 | 2.0 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  |  | 2025.04.26 |  |  |  |
| 说明：L：缺欠指示长度；X：距基准点距离；Y：缺欠距焊缝中心距离；H：缺欠深度距离；R1-一次返修，R2-两次返修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |