超声波检测报告

报告编号: ZJC030-24-UT-075

| 委托单位 |  | 常州创源建设发展有限公司 |  |  | 工程名称 |  |  | 振中路跨运河通道(江宜高速至玉龙南路段)工程—312 国道至桂花路段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件名称 |  | JD5 |  |  | 检测部位 |  |  | 顶板UL对接 |  |  |
| 材质 |  | Q345qD |  | 坡口形式 | V型 |  |  | 检测数量 | 13.14 m |  |
| 检测时机 |  | 焊后24小时 |  | 焊接方法 | CO2气体保护焊 |  |  | 检测比例 | 100% |  |
| 热处理状态 |  | AR |  | 工件温度 | 25℃ |  |  | 表面状态 | 打磨光滑 |  |
| 仪器型号/ 编号 |  | 超声波探伤仪 SZ-C26 |  | 探头规格 | 5P9X9 70° 2.5P9X9 60° |  |  | 耦合剂 | 化学浆糊 |  |
| 表面补偿 |  | 4dB |  | 对比试块 | RB-2 |  |  | 标准试块 | CSK-IA |  |
| 检测位置 |  | 单面双侧 |  | 扫查方式 | L+T |  |  | 检测灵敏度 | Φ3×40 |  |
| 采用标准/ 级别 |  | GB/T 11345-2023 检验等级 B GB/T 29712-2023 验收等级 2 |  |  |  |  |  | 母材检测 结果 | 无影响横波检测缺陷 |  |
| 检测部位及缺欠示意图： 说明：焊缝坐标方向为纵向焊缝从小桩号到大桩号；环向焊缝从左到右；竖直焊缝从上到下。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果： 依据上述标准及合格级别，本公司按照上述比例对上述检测部位焊缝进行了检测，检测结论合格，具体检测情况见下页检测结果表格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 |  |  | 审核 |  |  | 批准 |  |  | 日 期 | 2025.04.26 |

超声波检测结果

报告编号: ZJC030-24-UT-075

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 板厚mm | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺欠 编号 | 缺欠当量 (dB) | L mm | X mm | Y mm | H mm | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZY-JD5-MB1-UDJ1 | 8+8 | 0~0.73 | 0.73 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | ZY-JD5-MB1-UDJ2 | 8+8 | 0~0.73 | 0.73 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | ZY-JD5-MB1-UDJ3 | 8+8 | 0~0.73 | 0.73 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | ZY-JD5-MB1-UDJ4 | 8+8 | 0~0.73 | 0.73 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | ZY-JD5-MB1-UDJ5 | 8+8 | 0~0.73 | 0.73 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | ZY-JD5-MB1-UDJ6 | 8+8 | 0~0.73 | 0.73 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | ZY-JD5-MB2-UDJ1 | 8+8 | 0~0.73 | 0.73 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | ZY-JD5-MB2-UDJ2 | 8+8 | 0~0.73 | 0.73 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | ZY-JD5-MB2-UDJ3 | 8+8 | 0~0.73 | 0.73 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | ZY-JD5-MB2-UDJ4 | 8+8 | 0~0.73 | 0.73 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | ZY-JD5-MB2-UDJ5 | 8+8 | 0~0.73 | 0.73 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | ZY-JD5-MB2-UDJ6 | 8+8 | 0~0.73 | 0.73 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | ZY-JD5-MB3-UDJ1 | 8+8 | 0~0.73 | 0.73 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | ZY-JD5-MB3-UDJ2 | 8+8 | 0~0.73 | 0.73 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | ZY-JD5-MB3-UDJ3 | 8+8 | 0~0.73 | 0.73 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | ZY-JD5-MB3-UDJ4 | 8+8 | 0~0.73 | 0.73 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | ZY-JD5-MB3-UDJ5 | 8+8 | 0~0.73 | 0.73 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | ZY-JD5-MB3-UDJ6 | 8+8 | 0~0.73 | 0.73 | / | / | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  |  | 2025.04.26 |  |  |  |
| 说明：L：缺欠指示长度；X：距基准点距离；Y：缺欠距焊缝中心距离；H：缺欠深度距离；R1-一次返修，R2-两次返修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |