磁粉检测报告

承包单位：   中铁宝桥集团有限公司      合同号：        HWK-63

监理单位： 江苏润通项目管理有限公司     编  号：ZJC006-SG3-B9-23-MT-006

| 委托单位 |  | 江苏兆信工程项目管理有限公司 |  |  |  |  | 工程名称 |  | 腾龙大道智慧快速路二期工程TLDD-SG3标段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件名称 |  | 长虹路枢纽B匝道桥第9联 |  |  |  |  | 检测部位 |  | 角接焊缝 |  |  |
| 材质 |  | Q345qD |  |  | 反差增强剂 |  | FA-5 |  | 检测数量 |  | 55.45 m |
| 检测时机 |  | 焊后24小时 |  |  | 磁悬液类型 |  | 黑色水悬液 |  | 检测比例 |  | 20% |
| 仪器型号和编号 |  | 磁粉探伤仪 SZ-C04 |  |  | 施加方法 |  | 喷罐 |  | 磁化电流/ 提升力 |  | >45N |
| 表面状况 |  | 打磨 |  |  | 磁化方法 |  | 连续湿法 |  | 磁化时间 |  | 1~3S |
| 采用标准和级别 |  | GB/T 26951-2011 GB/T 26952-2011 2X级 |  |  | 灵敏度试片 |  | A1 30/100标准试片 |  | 观察环境 |  | 检测表面>1000Lx |
| 检测部位及缺陷示意图： 说明：焊缝坐标方向为纵向焊缝从小桩号到大桩号；环向焊缝从左到右；竖直焊缝从上到下。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果： 依据上述标准及合格级别，本公司按照上述比例对上述检测部位焊缝进行了检测，检测结论合格，具体检测情况见下页检测结果表格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 |  |  | 审核 |  |  | 批准 |  |  |  | 日 期 | 2025.12.06 |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC006-SG3-B9-23-MT-006

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B9-2HG9-TJ1 | 0~1 | 1.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | B9-2HG10-TJ1 | 0~1 | 1.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | B9-2HG11-TJ1 | 0~1 | 1.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | B9-2HG12-TJ1 | 0~1 | 1.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | B9-2HG13-TJ1 | 0~1 | 1.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | B9-2HG14-TJ1 | 0~1 | 1.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | B9-2HG15-TJ1 | 0~1 | 1.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | B9-2HG16-TJ1 | 0~1 | 1.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | B9-2HG17-TJ1 | 0~1 | 1.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | B9-2HG29-TJ1 | 0~1 | 1.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | B9-2HG30-TJ1 | 0~1 | 1.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | B9-2HG31-TJ1 | 0~1 | 1.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | B9-2HG32-TJ1 | 0~1 | 1.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | B9-2HG33-TJ1 | 0~1 | 1.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | B9-2HG34-TJ1 | 0~1 | 1.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | B9-2HG35-TJ1 | 0~1 | 1.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | B9-4HG6-TJ1 | 0~1 | 1.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | B9-4HG7-TJ1 | 0~1 | 1.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | B9-4HG8-TJ1 | 0~1 | 1.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | B9-4HG9-TJ1 | 0~1 | 1.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | B9-4HG10-TJ1 | 0~1 | 1.0 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | B9-ZTB1-TJ1 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | B9-ZTB2-TJ1 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | B9-ZTB3-TJ1 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | B9-ZTB4-TJ1 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.12.06 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC006-SG3-B9-23-MT-006（续1）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B9-ZTB5-TJ1 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | B9-ZTB19-TJ1 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | B9-ZTB20-TJ1 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | B9-ZTB21-TJ1 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | B9-ZTB22-TJ1 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | B9-ZTB41-TJ1 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | B9-ZTB42-TJ1 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | B9-ZTB43-TJ1 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | B9-ZTB44-TJ1 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | B9-ZTB45-TJ1 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | B9-ZTB46-TJ1 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | B9-ZTB47-TJ1 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | B9-ZTB48-TJ1 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | B9-YTB27-TJ1 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | B9-YTB28-TJ1 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | B9-YTB29-TJ1 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | B9-YTB30-TJ1 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | B9-YTB31-TJ1 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | B9-YTB32-TJ1 | 0~0.5 | 0.5 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | B9-B+C-MQB2-DJ2 | 0~0.45 | 0.45 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | B9-B+C-MQB3-DJ1 | 0~0.45 | 0.45 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | B9-B+C-MQB3-DJ2 | 0~0.45 | 0.45 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | B9-B+C-MQB4-DJ1 | 0~0.45 | 0.45 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | B9-B+C-MQB4-DJ2 | 0~0.45 | 0.45 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | B9-B+C-MQB5-DJ1 | 0~0.45 | 0.45 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.12.06 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC006-SG3-B9-23-MT-006（续2）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B9-B+C-MQB5-DJ2 | 0~0.45 | 0.45 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | B9-B+C-MQB6-DJ1 | 0~0.45 | 0.45 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | B9-C+D-MQB7-DJ1 | 0~0.45 | 0.45 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | B9-C+D-MQB7-DJ2 | 0~0.45 | 0.45 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | B9-C+D-MQB8-DJ1 | 0~0.45 | 0.45 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | B9-C+D-MQB8-DJ2 | 0~0.45 | 0.45 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | B9-C+D-MQB9-DJ1 | 0~0.45 | 0.45 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | B9-C+D-MQB9-DJ2 | 0~0.45 | 0.45 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | B9-C+D-MQB10-DJ1 | 0~0.45 | 0.45 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | B9-C+D-MQB10-DJ2 | 0~0.45 | 0.45 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | B9-D+E-MQB13-DJ1 | 0~0.45 | 0.45 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | B9-D+E-MQB13-DJ1 | 0~0.45 | 0.45 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | B9-D+E-MQB14-DJ1 | 0~0.45 | 0.45 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | B9-D+E-MQB14-DJ1 | 0~0.45 | 0.45 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | B9-D+E-MQB15-DJ1 | 0~0.45 | 0.45 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | B9-D+E-MQB15-DJ1 | 0~0.45 | 0.45 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | B9-E+F-MQB1-DJ1 | 0~0.45 | 0.45 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | B9-E+F-MQB1-DJ2 | 0~0.45 | 0.45 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | B9-F+G-MQB2-DJ1 | 0~0.45 | 0.45 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | B9-F+G-MQB2-DJ2 | 0~0.45 | 0.45 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | B9-F+G-MQB3-DJ1 | 0~0.45 | 0.45 | / | / | / | / | 合格 |
| 22 | B9-F+G-MQB3-DJ2 | 0~0.45 | 0.45 | / | / | / | / | 合格 |
| 23 | B9-F+G-MQB4-DJ1 | 0~0.45 | 0.45 | / | / | / | / | 合格 |
| 24 | B9-F+G-MQB4-DJ2 | 0~0.45 | 0.45 | / | / | / | / | 合格 |
| 25 | B9-F+G-MQB5-DJ1 | 0~0.45 | 0.45 | / | / | / | / | 合格 |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.12.06 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磁粉检测结果

报告编号: ZJC006-SG3-B9-23-MT-006（续3）

| 序号 | 构件或焊缝 编号 | 检测部位 (m) | 检测 长度 (m) | 缺陷 编号 | 缺陷 性质 | X (mm) | 缺陷 尺寸 (mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B9-F+G-MQB5-DJ2 | 0~0.45 | 0.45 | / | / | / | / | 合格 |
| 2 | B9-F+G-MQB6-DJ1 | 0~0.45 | 0.45 | / | / | / | / | 合格 |
| 3 | B9-G+H-MQB11-DJ1 | 0~0.45 | 0.45 | / | / | / | / | 合格 |
| 4 | B9-G+H-MQB11-DJ2 | 0~0.45 | 0.45 | / | / | / | / | 合格 |
| 5 | B9-G+H-MQB12-DJ1 | 0~0.45 | 0.45 | / | / | / | / | 合格 |
| 6 | B9-G+H-MQB12-DJ1 | 0~0.45 | 0.45 | / | / | / | / | 合格 |
| 7 | B9-G+H-MQB13-DJ1 | 0~0.45 | 0.45 | / | / | / | / | 合格 |
| 8 | B9-G+H-MQB13-DJ1 | 0~0.45 | 0.45 | / | / | / | / | 合格 |
| 9 | B9-G+H-MQB14-DJ1 | 0~0.45 | 0.45 | / | / | / | / | 合格 |
| 10 | B9-G+H-MQB14-DJ1 | 0~0.45 | 0.45 | / | / | / | / | 合格 |
| 11 | B9-G+H-MQB15-DJ1 | 0~0.45 | 0.45 | / | / | / | / | 合格 |
| 12 | B9-G+H-MQB15-DJ1 | 0~0.45 | 0.45 | / | / | / | / | 合格 |
| 13 | B9-H+J-MQB12-DJ1 | 0~0.45 | 0.45 | / | / | / | / | 合格 |
| 14 | B9-H+J-MQB12-DJ1 | 0~0.45 | 0.45 | / | / | / | / | 合格 |
| 15 | B9-H+J-MQB13-DJ1 | 0~0.45 | 0.45 | / | / | / | / | 合格 |
| 16 | B9-H+J-MQB13-DJ1 | 0~0.45 | 0.45 | / | / | / | / | 合格 |
| 17 | B9-H+J-MQB14-DJ1 | 0~0.45 | 0.45 | / | / | / | / | 合格 |
| 18 | B9-H+J-MQB14-DJ1 | 0~0.45 | 0.45 | / | / | / | / | 合格 |
| 19 | B9-H+J-MQB15-DJ1 | 0~0.45 | 0.45 | / | / | / | / | 合格 |
| 20 | B9-H+J-MQB15-DJ1 | 0~0.45 | 0.45 | / | / | / | / | 合格 |
| 21 | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 检测人员 （资质等级 Ⅱ级） |  |  |  | 检测日期 |  | 2025.12.06 |  |
| 缺陷性质代号: A-无缺陷；S-夹渣；P-气孔；C-裂纹；U-咬边；L-未熔合；X：距基准点距离；R1-返修一`次，R2-返修两次 |  |  |  |  |  |  |  |  |